## Slide 1
第13回 集成材とCLT
木材及び木質材料学 第13回
1
木質材料2：集成材・CLT
ひき板の平行積層と直交積層を区別し、構成・方向・品質管理と利用上の特徴を説明する。
Notes: 皆さん、こんにちは。木材及び木質材料学、第十三回です。今日は集成材とシーエルティーを扱います。前回の単板、小片、繊維から、ひき板という要素へ視点を移します。ノートと電卓を用意し、図へ方向と支点を書き込めるようにしてください。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第13回
2
第12回で、単板・小片・繊維の木質材料を比較した
第11回の接着を、ひき板の積層と品質へつなぐ
要素と配向を、合板・LVLと区別する
Notes: 合板とエルブイエルは単板、パーティクルボードは小片、エムディーエフは繊維が主な要素でした。今日の二つはひき板を使います。要素と配向という二つの軸を同じまま使えば、製品が増えても整理できます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第13回
3
ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する
板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する
製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 三つの関係は、要素、向き、使用条件です。ひき板を使うという共通点があっても、繊維をほぼ平行にそろえるか、層ごとに交差させるかで、力の伝わり方が変わります。そこへ、荷重方向、支持、接合、含水状態という使用条件を加えます。製品名だけを根拠に判断せず、図に条件を付ける練習をします。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 4
自己確認 四つの積層材
木材及び木質材料学 第13回
4
合板、LVL、集成材、CLTを、単板かひき板か、平行か交差かの表へ分
類してください。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 合板、LVL、集成材、CLTを、単板かひき板か、平行か交差かの表へ分類してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。合板とLVLは単板、集成材とCLTはひき板を主な要素にします。合板とCLTは交差、LVLと集成材は主に平行です。実製品では層構成の仕様も確認します。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 5
集成材とラミナの配置
木材及び木質材料学 第13回
5
ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する
乾燥・選別・接合・圧締を管理し、断面や長さを構成する
ラミナの等級や配置を調整して、部材の性能を設計する
曲げでは表層の役割が大きく、層の位置が性能に影響する
節を分散できても、節や接着部の影響が自動的に消えるわけではない
Notes: ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する。乾燥・選別・接合・圧締を管理し、断面や長さを構成する。ラミナの等級や配置を調整して、部材の性能を設計する。曲げでは表層の役割が大きく、層の位置が性能に影響する。節を分散できても、節や接着部の影響が自動的に消えるわけではない。ラミナは集成材を構成するひき板です。一枚の大きな木材をそのまま使う場合に比べ、乾燥や選別、配置を調整しやすくなります。ただし、節を含む要素を分散させたことと、その影響を完全になくしたことは同じではありません。材料を選び、接合し、接着して性能を得る工程を一続きで見ます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 6
集成材の平行積層
木材及び木質材料学 第13回
6
集成材
要素：ひき板等
主な配向を色分け
荷重方向と層構成
厚さだけで性能は決まらない
Notes: 集成材。要素：ひき板等。主な配向を色分け。荷重方向と層構成。厚さだけで性能は決まらない。図の各層の矢印を追ってください。主な繊維方向はそろっています。梁として使うときは、その方向と支点間の方向を合わせて描きます。曲げを受ける梁では、一方の表層が引張り、もう一方が圧縮を受けます。どこにどんなラミナを配置するかが大切になる理由を、この図と結び付けます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 7
自己確認 梁の表層
木材及び木質材料学 第13回
7
二つの支点に載せ、中央を下向きに押す梁を描き、上側と下側の引張り、圧
縮を記入してください。ラミナの配置に関わる理由も説明します。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 二つの支点に載せ、中央を下向きに押す梁を描き、上側と下側の引張り、圧縮を記入してください。ラミナの配置に関わる理由も説明します。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。通常の下向き荷重による正曲げでは上側が圧縮、下側が引張りです。表層の位置と材料の性能が曲げに大きく関わるため、ラミナの配置を確認します。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 8
CLTの層構成と荷重方向
木材及び木質材料学 第13回
8
板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する
合板と似た交差積層でも、原料は単板ではなく板材
面内の力、面外の曲げ、主なスパン方向を区別する
直交層のせん断変形なども、曲げやたわみに関係する
層数、層厚、配向、接着、接合を製品の条件として読む
Notes: 板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する。合板と似た交差積層でも、原料は単板ではなく板材。面内の力、面外の曲げ、主なスパン方向を区別する。直交層のせん断変形なども、曲げやたわみに関係する。層数、層厚、配向、接着、接合を製品の条件として読む。シーエルティーは、ひき板を並べた層を主に直交させて積層した材料です。合板も交差していますが、要素の大きさが違います。また、面材に垂直に荷重が入る場合と、面内に力が入る場合を分けます。同じパネルに見えても、支持される辺と荷重の向きによって使う性能情報が変わります。直交層のせん断変形もたわみへ関わるため、全てを繊維方向のヤング率だけで代表させることはできません。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 9
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第13回
9
材料 | 要素 | 主な積層の考え方
合板 | 単板 | 交差積層
LVL | 単板 | ほぼ平行積層
集成材 | ひき板等 | ほぼ平行積層
CLT | ひき板の層 | 主に直交積層
Notes: 条件をそろえた比較。値がある場合は、単位・定義・測定状態・出典を確認する。材料 | 要素 | 主な積層の考え方。合板 | 単板 | 交差積層。LVL | 単板 | ほぼ平行積層。集成材 | ひき板等 | ほぼ平行積層。CLT | ひき板の層 | 主に直交積層。この表では、縦に要素、横に配向という分類を重ねています。合板とシーエルティーは交差積層という点が似ています。エルブイエルと集成材は主に平行積層という点が似ています。一方、単板か、ひき板かという違いは残ります。似ている点と異なる点を一組で説明しましょう。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 10
自己確認 同じ交差積層の違い
木材及び木質材料学 第13回
10
合板とCLTに共通する点と異なる点をそれぞれ書き、荷重方向を一つ指定
した図を描いてください。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 合板とCLTに共通する点と異なる点をそれぞれ書き、荷重方向を一つ指定した図を描いてください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。主に交差積層する点は似ていますが、単板とひき板という要素が違います。層厚、配向、接着、評価方向などを確認し、同じ数値性能と扱わないようにします。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 11
短い休憩 1
木材及び木質材料学 第13回
11
画面から目を離し、姿勢を変えましょう
肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。
できる範囲で。動作は任意です。
再開したら：演習1 平行積層と直交積層へ進みます。
Notes: ここで短い休憩を入れます。画面から目を離して、姿勢を変えましょう。肩を軽く上げて下ろす、手を開いて閉じるなど、できる範囲で構いません。動作は任意です。再開するときには、声を掛けます。
それでは、再開します。演習1 平行積層と直交積層へ進みます。

## Slide 12
演習1 平行積層と直交積層
木材及び木質材料学 第13回
12
厚さ30 mmの層を5層、同じ厚さに積層
A：主な繊維方向を平行にする
B：0°/90°/0°/90°/0°にする
全厚と材料の分類、性能比較に必要な条件を答える
Notes: 演習1 定義と条件から考える。厚さ30 mmの層を5層、同じ厚さに積層。A：主な繊維方向を平行にする。B：0°/90°/0°/90°/0°にする。全厚と材料の分類、性能比較に必要な条件を答える。厚さ三十ミリメートルの層を五層重ねたモデルです。接着層の厚さはここでは無視します。まず全厚を計算し、それから配向で材料を分類します。厚さが同じだからヤング率も曲げ強さも同じ、と言えるかを考えてください。数値を出す問題と、数値を出すのに足りない条件を挙げる問題を分けます。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 13
演習1の解説 平行積層と直交積層
木材及び木質材料学 第13回
13
全厚は150 mm
Aは集成材、BはCLTの模式的な構成
同じ厚さでも、配向と荷重方向が違う
単純なEの平均で、CLTの曲げ性能を決めない
Notes: 演習1の解説。全厚は150 mm。Aは集成材、BはCLTの模式的な構成。同じ厚さでも、配向と荷重方向が違う。単純なEの平均で、CLTの曲げ性能を決めない。三十ミリメートル掛ける五層なので百五十ミリメートルです。主に平行なら集成材、直交する層を組み合わせるならシーエルティーのモデルです。ただし、これだけで等級や許容できる荷重が決まるわけではありません。層の材料と厚さ、配向、支持、荷重方向、接着や接合などの情報が必要です。数字が一つ分かった後にも、残っている未知の条件を整理しましょう。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 14
部材の性能と接合部
木材及び木質材料学 第13回
14
Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性
積層材では各層の位置と方向が異なるため、Eの単純平均では扱えない
部材間の金物・ねじ・接着などが荷重を伝える
接合部のすべりや局部的な応力も、構造全体の変形・破壊に関わる
大断面の利用には、運搬・施工・水分管理も必要になる
Notes: Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性。積層材では各層の位置と方向が異なるため、Eの単純平均では扱えない。部材間の金物・ねじ・接着などが荷重を伝える。接合部のすべりや局部的な応力も、構造全体の変形・破壊に関わる。大断面の利用には、運搬・施工・水分管理も必要になる。第五回で、同じ荷重と支点間距離なら、ヤング率や断面二次モーメントがたわみに関わることを学びました。ヤング率イーは材料の係数、イーアイは断面を含む曲げ剛性です。積層材では、層ごとの位置と方向が違うので、イーだけを足して層数で割れば終わりとはなりません。さらに、部材をつなぐ接合部も変形します。部材が硬くても、接合部がすべれば構造全体は動くことがあります。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 15
自己確認 EとEIと接合
木材及び木質材料学 第13回
15
ヤング率E、断面を含むEI、接合部のすべりを、それぞれ何の情報か説明
してください。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: ヤング率E、断面を含むEI、接合部のすべりを、それぞれ何の情報か説明してください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性です。接合部のすべりは部材間の変形です。積層材は層の位置と方向も関わるので、Eの単純平均では済みません。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 16
CLTの直交積層
木材及び木質材料学 第13回
16
CLT
要素：ひき板等
主な配向を色分け
荷重方向と層構成
厚さだけで性能は決まらない
Notes: CLT。要素：ひき板等。主な配向を色分け。荷重方向と層構成。厚さだけで性能は決まらない。積層図に、支える二辺と、上から加える荷重を書いてみてください。次に支持する辺を九十度変えた場合を想像します。材料の層構成は変わらなくても、支点間を渡る向きが変わります。製品情報の主軸や評価方向と、この図の向きを対応させることが大切です。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 17
自己確認 支持方向と主軸
木材及び木質材料学 第13回
17
CLTの層を描き、二辺で支える場合と、それを九十度変えた場合を比べて
ください。確認する製品情報を二つ挙げます。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: CLTの層を描き、二辺で支える場合と、それを九十度変えた場合を比べてください。確認する製品情報を二つ挙げます。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。スパンを渡る方向と各層の配向の対応が変わります。層構成、評価方向、剛性や強度、支持と接合の適用条件を確認します。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 18
品質情報と利用条件
木材及び木質材料学 第13回
18
製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する
実測平均値、製品の表示値、設計で用いる数値を区別する
施工中や使用中の濡れ、木口や接合部の水分管理も考える
点検・補修・交換を含めて、長く使える納まりを検討する
学校では、構成と荷重の関係を模型や断面写真で説明できることを目指す
Notes: 第11回の接着の比較へ戻る。レゾルシノール系等の耐久性の高い接着剤でも、材料の含水状態・面の合い・圧締・硬化が適切でなければ製品性能は保証されない。構造用製品の等級、層構成、接着、使用環境を一組で確認する。塗装だけで木口や接合部の水分管理を置き換えない。製品の表示を読む順序を決めましょう。まず何を構成要素にしているか、次に等級と層構成、さらに接着の品質、どんな使用環境を想定するかを見ます。第十回の水分経路と保守も忘れないようにします。接着剤が水に耐えても、木材や接合部に水が残り続けてよいことにはなりません。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 19
構造用途の接着：初期強度と耐久性
木材及び木質材料学 第13回
19
レゾルシノール系・EPI系等も、製品と条件を確認
配合・含水状態・圧締・硬化を工場で管理する
接着層の強さ、剥離、木部破壊、耐久性を評価する
接着剤名だけで、構造部材の性能は決まらない
Notes: 第十一回のレゾルシノール系や水性高分子イソシアネート系を思い出してください。高い性能を持つ接着剤を選ぶことと、適切な面の状態、塗布、圧締、養生を実現することの両方が必要です。工場での品質管理と、現場での施工や使用中の水分管理も役割が異なります。初期の強さの値だけで、長期の性能を全て説明しないことを確認します。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

## Slide 20
短い休憩 2
木材及び木質材料学 第13回
20
画面から目を離し、姿勢を変えましょう
肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。
できる範囲で。動作は任意です。
再開したら：自己確認 接着品質と工程へ進みます。
Notes: ここで短い休憩を入れます。画面から目を離して、姿勢を変えましょう。肩を軽く上げて下ろす、手を開いて閉じるなど、できる範囲で構いません。動作は任意です。再開するときには、声を掛けます。
それでは、再開します。自己確認 接着品質と工程へ進みます。

## Slide 21
自己確認 接着品質と工程
木材及び木質材料学 第13回
21
強い接着剤を使えば工程の管理は不要、という説明を修正してください。製
造時と使用時の条件を分けて挙げます。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 強い接着剤を使えば工程の管理は不要、という説明を修正してください。製造時と使用時の条件を分けて挙げます。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。製造では面、含水状態、塗布、圧締、硬化を管理します。使用時には水分や温度、荷重、保守を考えます。接着剤の種類だけで完成品の性能は決まりません。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

## Slide 22
演習2 梁と面材の使い分け
木材及び木質材料学 第13回
22
梁として使う場合／面材として使う場合を比較
主な荷重方向と、各層の繊維方向を図示
支え方・接合部・水分の条件も書き加える
必要な製品データと、未知の条件を整理する
Notes: 演習2 観察・比較・選択。梁として使う場合／面材として使う場合を比較。主な荷重方向と、各層の繊維方向を図示。支え方・接合部・水分の条件も書き加える。必要な製品データと、未知の条件を整理する。二つの図を描く演習です。一つは梁が二つの支点を渡る場合、もう一つはパネルを面材として支える場合です。荷重の矢印と支持位置を書き、層の繊維方向を加えます。水が入る可能性や、力を次の部材へ渡す接合位置も印を付けます。形をきれいに描くことより、条件を読み取れる図を目指してください。画面の問いに順に取り組んでください。答えと途中の式、判断に使った条件をノートへ残します。考える時間の後に解説へ進みます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 23
演習2の解説 荷重を伝える層と接合
木材及び木質材料学 第13回
23
梁ではスパンに沿った配向と、曲げの引張側・圧縮側を確認する
面材では面内・面外と、主な支持方向を指定する
直交層のせん断変形、接合部のすべり、水分による動きも考える
製品情報は、材料名だけでなく層構成と試験方向が対応する箇所を読む
Notes: 梁ではスパンに沿った配向と、曲げの引張側・圧縮側を確認する。面材では面内・面外と、主な支持方向を指定する。直交層のせん断変形、接合部のすべり、水分による動きも考える。製品情報は、材料名だけでなく層構成と試験方向が対応する箇所を読む。梁ならスパン方向に沿う層を確認し、曲げの引張側と圧縮側を示します。面材なら、面内の力か面外の曲げか、どの辺で支えるかを明示します。接合が力を渡す場所にあるかも確認しましょう。せん断変形やすべりを数値計算する必要はありませんが、たわみに関わる要因として挙げられるようにします。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 24
自己確認 荷重の経路
木材及び木質材料学 第13回
24
梁と面材の図で、荷重が入る位置から接合部、支持部へ伝わる経路を矢印で
示してください。未指定の条件には疑問符を付けます。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 梁と面材の図で、荷重が入る位置から接合部、支持部へ伝わる経路を矢印で示してください。未指定の条件には疑問符を付けます。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。荷重の矢印だけでなく、受ける層、支える辺、次の部材へ渡す接合をつなぎます。未知の支持や接合条件を残すことで、必要な製品情報を整理できます。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 25
単板と板材の積層模型
木材及び木質材料学 第13回
25
同じ形式の図で、合板・LVL・集成材・CLTを比較する
第一の軸は要素の大きさ、第二の軸は配向の違い
模型に荷重方向と支える位置を書き込む
発問：同じ木材量でも、使う向きや層の配置で何が変わるか
教科書の接点：丈夫な部材・構造と材料利用／A(1)ア・イ
Notes: 中学生に説明するなら、同じ形式の四つの積層図を並べる方法が考えられます。単板かひき板か、向きをそろえるか交差させるかを色と矢印で示します。丈夫さという一語で終わらせず、どこで支えて、どちらへ力を加えるかを問いにします。大学で学ぶ層構成の詳細を、そのまま中学生の暗記項目にする必要はありません。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 26
自己確認 中学生の積層模型
木材及び木質材料学 第13回
26
中学生向けの十分間の活動を考えます。模型に書かせる方向、比較するとき
にそろえる条件、理解を確認する問いを一つずつ作ってください。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 中学生向けの十分間の活動を考えます。模型に書かせる方向、比較するときにそろえる条件、理解を確認する問いを一つずつ作ってください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。要素と繊維方向を矢印で示し、支持と荷重をそろえて比べる活動が考えられます。向きを変えると何が変わるか、という問いに図を使って答えさせます。実際の構造製品の強度を模型だけで保証しません。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 27
短い休憩 3
木材及び木質材料学 第13回
27
画面から目を離し、姿勢を変えましょう
肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。
できる範囲で。動作は任意です。
再開したら：確認問題へ進みます。
Notes: ここで短い休憩を入れます。画面から目を離して、姿勢を変えましょう。肩を軽く上げて下ろす、手を開いて閉じるなど、できる範囲で構いません。動作は任意です。再開するときには、声を掛けます。
それでは、再開します。確認問題へ進みます。

## Slide 28
確認問題
木材及び木質材料学 第13回
28
① 合板とCLTの要素の違いは？
② 集成材は、各層の繊維を交互に直交させるか
③ 全厚が同じなら、曲げ性能も同じか
Notes: 三問を自分の言葉で答えてください。一つ目は要素の違い、二つ目は主な配向、三つ目は厚さと性能の関係です。答えには図、方向、条件のうち必要なものを添えます。迷ったら七枚目の比較表と、積層図へ戻ってください。
自己確認の解説
合板は単板、CLTはひき板を主な要素にします。集成材は主に平行積層です。同じ全厚でも配向、層の位置、荷重方向、接着と接合の条件が違えば性能は同じとは限りません。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 29
要点の整理
木材及び木質材料学 第13回
29
要素と積層方向で、主要な製品を分類
製品情報と使用条件で、性能を判断する
次は、加工・接合を含む材料選択へ
Notes: 今日の整理です。まず要素と配向で分類し、次に荷重と支持の方向を指定し、その条件に合う製品情報を読みます。接着と接合、水分と保守も性能へ関わります。同じ木材量や同じ全厚という情報は比較の一部ですが、それだけで全ての性能がそろうわけではありません。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 30
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第13回
30
4製品の要素と配向を、同じ形式の図で比較
荷重方向を指定し、どの製品情報が必要か説明
発展：層を増やす以外の性能調整方法を考える
Notes: 復習では、合板、エルブイエル、集成材、シーエルティーの四つを、一枚の紙へ同じ形式で描きます。各図に荷重と支点を加え、比較するときに必要な情報を二つ以上書いてください。発展として、層を増やす以外に、配置や材料の選別、接合の条件を調整する方法を考えます。これは正式な提出課題の追加ではなく、次回へ向けた自己確認です。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 31
自己確認 次回へつなぐ図
木材及び木質材料学 第13回
31
四製品の図を見直し、要素、配向、荷重、支点、接合、水分という六つの観
点で、不足している情報を補ってください。
自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 四製品の図を見直し、要素、配向、荷重、支点、接合、水分という六つの観点で、不足している情報を補ってください。画面上部の残り時間が進む間は、意図した無音です。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。材料の名前と形だけでなく、使い方を図へ加えることが大切です。数値がない場合も、何を調べれば判断に近づけるかを示せます。次回の加工と材料選択に、この図を使います。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 32
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第11章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
教育図書 R7内容解説 目次・掲載見本
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第13回
32
Notes: 参考資料では、木質材料の構成と製法を扱う章と、力学的性質を扱う章を対応させて読みます。原理の説明図と、個別の製品の数値を区別してください。第十四回は、加工と接合を含めた材料選択へ進みます。今日の要素と方向の図を、その判断の根拠として使っていきます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260