## Slide 1
第14回 加工と材料選択
木材及び木質材料学 第14回
1
木質材料の選択・加工・利用
無垢材と木質材料を、同じ機能・荷重・湿り方・加工設備・保守条件で比較して選ぶ。
Notes: 皆さん、こんにちは。木材及び木質材料学、第十四回です。前回までに、木材の構造、水分、力、接着、木質材料の構成を学びました。今回は、用途を決めて材料を選び、加工、接合、使用中の保守まで考えます。ノートと電卓を用意してください。計算だけで採用案が決まるのか、計算で分からないことは何かを、区別して進めます。途中には自己確認と解説、短い休憩を設けます。無音の区間では画面上部の残り時間を確認し、必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第14回
2
木材の構造と、木質材料の構成を学んだ
同じ用途・荷重・環境にそろえて比較する
今回は、加工・接合と保守まで選択に含める
Notes: これまでに学んだ内容を、実際に使う一つの部材へ集めます。無垢材と、合板やボード類を比べるとき、材料名の印象から順位を付けるのではなく、同じ仕事をする候補として比べます。荷重、寸法、支持、水分、加工設備を先に指定してください。棚板を支える方法が違えば、同じ材料でもたわみは変わります。室内に置く棚にも、水拭きやこぼれ水という条件があります。使う条件を具体的に書くことが、比較の出発点です。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第14回
3
用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか
縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する
同じ機能・荷重・使用期間で比較する
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 今日の柱は三つです。一つ目は、何を満たせば使えるかという要求条件です。二つ目は、構造や繊維方向が加工と接合へどう関わるかです。三つ目は、比較した結果をどのような理由で材料選択へ結び付けるかです。曲げ剛性の計算をしますが、計算値が小さい案をそのまま唯一の正解にはしません。たわみ、重さ、加工、接合、水分、保守の条件を並べて、満たすものと、まだ確認していないものを分けます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 4
自己確認 比較の出発点
木材及び木質材料学 第14回
4
持ち運ぶ小物棚を例に、用途・荷重と寸法・水分・加工と接合・保守の五つ
の欄を作り、条件を一つずつ書いてください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 持ち運ぶ小物棚を例に、用途・荷重と寸法・水分・加工と接合・保守の五つの欄を作り、条件を一つずつ書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。置く物、荷重と支持、水拭き、工具とねじ位置、修理や交換などを指定します。未定の値は勝手に実測値とせず、仮定または要確認とします。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 5
材料選択の要求条件
木材及び木質材料学 第14回
5
用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか
荷重と寸法：重さ、支点間距離、幅、高さ、支持方法
環境：屋内外、水拭き、雨、湿度変動、乾燥しやすさ
加工と接合：使える工具、経験、作業時間、留付け位置
保守と資源：点検、修理、交換、歩留まり、再利用
Notes: 要求条件を五つに分けて整理します。用途では、置く物と位置、使う期間を決めます。荷重と寸法では、力の大きさ、支点間距離、幅と高さ、支持方法を記録します。環境には雨だけでなく湿度変動と乾きやすさも含めます。加工と接合では、使える工具、作業時間、経験、ねじを留める場所を考えます。最後に、点検、修理、交換、再利用を加えます。全ての条件を一つの数値に置き換える必要はありません。必ず満たす条件と、案を比べる観点を分けておくと判断できます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 6
自己確認 要求と比較の観点
木材及び木質材料学 第14回
6
必ず満たす要求を二つ、候補同士を比べたい観点を二つ選び、それらが異な
る理由を書いてください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 必ず満たす要求を二つ、候補同士を比べたい観点を二つ選び、それらが異なる理由を書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。例えば所定の荷重を支えることは要求です。その要求を満たす案の中で、軽さや加工のしやすさを比べることができます。どの条件を優先したかを明記します。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 7
断面とEを含む材料比較
木材及び木質材料学 第14回
7
F
L
中央集中荷重・単純支持
材料のEと、断面のIを分けて比較
Notes: 図は、両端で単純に支持した部材の中央へ、一つの集中荷重を加えるモデルです。支点間距離をエル、荷重をエフとします。材料のヤング率イーだけでなく、断面二次モーメントのアイがたわみへ関わります。断面の幅と高さをどの向きに測るかを、図へ書き加えてください。ここでは、小変形と線形弾性を仮定した曲げのモデルを使います。接合部のすべりや、せん断変形、実際の製品のばらつきまで、この一つの式で全て扱うわけではありません。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 8
中央たわみの比較に使う式
木材及び木質材料学 第14回
8
δ = FL³ / (48EI) 単純支持・中央集中荷重
I = bh³ / 12 長方形断面
E：N/mm²（MPa） I：mm⁴ EI：N·mm²
FとLが同じなら、δはEIに反比例する
小変形・線形弾性の曲げモデル。製品の保証値ではない。
Notes: 中央のたわみは、荷重掛ける支点間距離の三乗を、四十八掛けるヤング率掛ける断面二次モーメントで割ります。長方形の断面二次モーメントは、幅掛ける高さの三乗を十二で割ります。荷重と支点間距離が同じなら、イーアイが大きいほどたわみは小さくなります。高さが三乗で効くため、材料のイーだけでは比較できません。ニュートン、ミリメートル、ニュートン毎平方ミリメートルを使えば、たわみはミリメートルになります。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 9
加工方向と繊維の向き
木材及び木質材料学 第14回
9
縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する
かんな掛けでは、繊維の傾きと切削方向により逆目が生じうる
木口では繊維を横切るため、側面とは切削の条件が変わる
節や目切れの部分では、局所の繊維方向と仕上がりも確認する
試し削りの記録には、面・切削方向・水分・刃の状態を添える
Notes: 加工の向きを、繊維方向との関係で見ます。縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係が異なります。かんな掛けでは、繊維の傾きと切削方向によって逆目が生じることがあります。木口と側面、節の周囲と通直な部分を、一律に同じ条件で削れるとは考えません。試し削りを記録するなら、どの面か、どちらへ刃を進めたか、水分と刃の状態を添えます。仕上がりが悪かった理由を、材の種類だけへ帰属させず、局所の繊維と加工条件を確かめましょう。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 10
自己確認 加工結果の記録
木材及び木質材料学 第14回
10
同じ樹種なのに、かんな掛けの仕上がりが違ったとします。原因を決める前
に記録する条件を四つ挙げ、比較方法を書いてください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 同じ樹種なのに、かんな掛けの仕上がりが違ったとします。原因を決める前に記録する条件を四つ挙げ、比較方法を書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。面、局所の繊維の傾き、切削方向、水分、刃と工具の状態などを記録します。条件を一つずつそろえて比べ、樹種のせいと即断しません。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 11
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第14回
11
候補のモデル値 | 厚さ / mm | 曲げE / MPa
A | 15 | 10,000
B | 18 | 5,000
共通条件 | 幅80、長さ600 mm | 中央100 N・単純支持
用途 | 屋内の小物棚 | 水拭きと接合条件も確認
Notes: 表の数値は、特定の製品の保証値ではなく、比較のためのモデル値です。候補エーは厚さ十五ミリメートル、曲げのヤング率一万メガパスカル。候補ビーは厚さ十八ミリメートル、ヤング率五千メガパスカルです。幅は共に八十ミリメートル、支点間距離は六百ミリメートル、中央荷重は百ニュートンとします。用途は屋内の小物棚です。ヤング率だけならエーが二倍ですが、ビーは厚いという違いがあります。この二つの違いを、イーアイでまとめて比較します。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 12
短い休憩 1
木材及び木質材料学 第14回
12
画面から目を離し、姿勢を変えましょう
肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。
できる範囲で。動作は任意です。
再開したら：自己確認 計算前の単位へ進みます。
Notes: ここで短い休憩を入れます。画面から目を離して、姿勢を変えましょう。肩を軽く上げて下ろす、手を開いて閉じるなど、できる範囲で構いません。動作は任意です。再開するときには、声を掛けます。
それでは、再開します。自己確認 計算前の単位へ進みます。

## Slide 13
自己確認 計算前の単位
木材及び木質材料学 第14回
13
モデルの幅・厚さ・支点間距離・荷重・Eを表に整理し、IとEI、たわみ
の単位を説明してください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: モデルの幅・厚さ・支点間距離・荷重・Eを表に整理し、IとEI、たわみの単位を説明してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。長さはミリメートル、力はニュートン、Eはメガパスカル、すなわちニュートン毎平方ミリメートルです。Iは長さの四乗、EIは力掛ける長さの二乗、たわみは長さになります。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 14
演習1 曲げ剛性EIの比較
木材及び木質材料学 第14回
14
候補AとBのEIを比較する
同じ荷重で、どちらがたわみにくいか？
I = bh³/12で、式から判断する
実際の製品を決めるために、不足情報を挙げる
Notes: 演習です。まず幅掛ける高さの三乗を十二で割り、二つの断面二次モーメントを求めてください。次に、それぞれへヤング率を掛けて曲げ剛性を求めます。共通の荷重と支点間距離を使い、中央たわみも計算してください。ヤング率はメガパスカル、長さはミリメートル、荷重はニュートンへそろえます。式と単位を残し、たわみが小さい候補を示します。最後に、実際の採用に足りない情報を二つ挙げてください。計算する時間の後に解説へ進みます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 15
演習1の解説 曲げ剛性EIの比較
木材及び木質材料学 第14回
15
IはA：22,500、B：38,880 mm⁴
EIはA：2.25×10⁸、B：1.944×10⁸ N·mm²
たわみはA：約2.00、B：約2.31 mm
Eだけでなく、厚さ・接合・耐湿性等を確認
Notes: 解説です。エーの断面二次モーメントは、八十掛ける十五の三乗を十二で割って、二万二千五百、単位はミリメートルの四乗です。ビーは三万八千八百八十です。ヤング率を掛けると、エーの曲げ剛性は二億二千五百万、ビーは一億九千四百四十万、単位はニュートン掛ける平方ミリメートルです。中央たわみはエーが二点零零ミリメートル、ビーが約二点三一ミリメートルです。ビーは断面の効果で差を縮めましたが、この条件ではエーの方がたわみにくい結果です。実物では接合や湿潤条件、製品の試験方向も確認します。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 16
接合部に力を伝える
木材及び木質材料学 第14回
16
ねじや釘は、せん断・引抜きなど、作用する力の種類を確かめる
材端や縁に近い留付けは、割裂などの原因になりうる
下穴、ねじ径、材厚、端距離は、材料と製品に合わせて検討する
接着は、面の適合・表面状態・含水率・圧締・硬化時間を確認する
無垢材の幅方向の動きと、合板・ボードの端面への接合を区別する
Notes: 接合部は、部材に入った力を次の部材へ渡す場所です。ねじや釘には、横へずらそうとする力と、引き抜こうとする力などが作用します。どの向きの力を扱うかを先に図示してください。材端や縁に近い留付けでは割裂も問題になります。ねじ径、下穴、材厚、端や縁からの距離は、材料と製品の仕様を確かめます。接着なら、面の合い、表面、含水状態、圧締と硬化も必要です。接着剤を強いものに変えることだけで、接合の全てが決まるわけではありません。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 17
自己確認 接合で伝える力
木材及び木質材料学 第14回
17
棚板から側板へ荷重が伝わる図を描き、ねじまたは接着を使う位置、作用す
る力、不足情報を記入してください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 棚板から側板へ荷重が伝わる図を描き、ねじまたは接着を使う位置、作用する力、不足情報を記入してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。接合へ横向きの力が入るのか、引抜きが関わるのかを図示します。材厚、留付け位置、ねじや接着の適用条件を確認し、模式図の寸法を施工仕様と混同しません。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 18
接合部と加工条件
木材及び木質材料学 第14回
18
接合部の模式図
材厚と、端・縁からの位置
作用する力の向き
下穴・工具・接合条件
Notes: この図は接合条件を整理する模式図です。描いたねじの位置や寸法を、そのまま実施仕様として採用しないでください。部材の厚さ、材端と縁、ねじの位置、作用する力の矢印を対応させます。無垢材の幅方向の動きを拘束する場合と、合板やボードの端面へねじを留める場合では、確かめる性質が違います。材に合う下穴と留付け方法を、製品の情報や試験と結び付けます。図に未知の条件を残しておくと、追加で何を調べるべきかが具体的になります。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 19
自己確認 湿りと接合
木材及び木質材料学 第14回
19
無垢材の幅方向を固定する場面と、ボード端面へねじを留める場面で、別に
確認したいことを書いてください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 無垢材の幅方向を固定する場面と、ボード端面へねじを留める場面で、別に確認したいことを書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。無垢材では水分による方向別の動きを考えます。ボードの端面では要素と層構成、ねじ保持や下穴などを製品ごとに確認します。どちらも水分と使用条件を添えます。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 20
短い休憩 2
木材及び木質材料学 第14回
20
画面から目を離し、姿勢を変えましょう
肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。
できる範囲で。動作は任意です。
再開したら：環境への影響と使用期間へ進みます。
Notes: ここで短い休憩を入れます。画面から目を離して、姿勢を変えましょう。肩を軽く上げて下ろす、手を開いて閉じるなど、できる範囲で構いません。動作は任意です。再開するときには、声を掛けます。
それでは、再開します。環境への影響と使用期間へ進みます。

## Slide 21
環境への影響と使用期間
木材及び木質材料学 第14回
21
同じ機能・荷重・使用期間で比較する
材料の生産、乾燥・接着・加工、輸送、使用と保守、廃棄を考える
少ない材料量でも、寿命が短ければ交換の負担が増える
修理、分解、再利用のしやすさを、製作段階で考える
木材という材料名だけで、全ての環境指標の優劣を決めない
Notes: 環境への影響を比べるときも、同じ仕事と使用期間をそろえます。材料の生産だけでなく、乾燥、接着、加工、輸送、使用と保守、廃棄まで考えます。材料が少なくても、短期間で交換するなら使用期間中の負担は変わります。修理や分解がしやすい接合を、製作の段階で考えておくことも大切です。ここでは、特定の材料の環境負荷の数値順位を出しません。木材だから全ての環境指標で必ず優位、という判断を避け、比較の範囲と条件を明記する練習をします。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 22
自己確認 使用期間をそろえる
木材及び木質材料学 第14回
22
少ない材料で短期間使う案と、修理して長く使う案を比べる場合、そろえる
機能と調べる範囲を整理してください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 少ない材料で短期間使う案と、修理して長く使う案を比べる場合、そろえる機能と調べる範囲を整理してください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。同じ荷重、用途、対象期間へそろえ、製造、輸送、交換、保守、使用後の処理まで比較範囲を明記します。材料量だけでは全体の環境負荷の順位を決められません。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 23
演習2 小物棚の採用案
木材及び木質材料学 第14回
23
無垢材・合板・PB等から棚板と側板を選ぶ
加工方向・接合位置・支持点を図示する
選んだ理由と、採用を見送る条件を書く
物性データと加工観察を、両方の根拠にする
Notes: 小物棚の採用案を考えます。無垢材、合板、パーティクルボードなどから、棚板と側板の候補を選んでください。棚板の支持と荷重、繊維や主軸方向、ねじを留める面、接合位置を図示します。まだ製品の数値がない場合には、仮定したことと、採用前に調べることを分けます。水拭きと持ち運び、修理も条件に加えましょう。採用理由だけでなく、どの条件ならその案を見送るかも書いてください。写真や提供データを使った紙上の比較で構いません。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 24
演習2の解説 小物棚の採用案
木材及び木質材料学 第14回
24
厚さを変えると、材料の順位も変わりうる
荷重条件と製品の試験方向を一致させる
最安・最高強度等、一つの指標で即決しない
Notes: 採用案の解説です。一つの材料名を唯一の正答にする問題ではありません。指定した荷重と方向へ、使った物性値の条件が対応しているかを見ます。材料の厚さを変えると、ヤング率だけの順位と、曲げ剛性の順位は一致しないことがあります。また、軽いことや加工しやすいこと、接合の確かさ、水分への対応も別に評価します。採用を保留する情報が残ったと説明できることも、判断の一部です。条件が不足したまま、最も安い、最も強いという一語で即決しないようにします。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 25
用途に合わせた材料選択の発問
木材及び木質材料学 第14回
25
課題：持ち運ぶ小物棚を、軽さ・たわみ・接合から選ぶ
各案の満たす条件と、満たさない条件を表にする
新しい条件として水拭きや修理を加え、選択を見直す
評価：最終案だけでなく、変更した条件と根拠を説明する
教科書の接点：設計・製作・評価と改善／A(2)ア・イ／A(3)ア・イ
Notes: この内容を中学生の学習へ移すとき、まず持ち運ぶ小物棚という用途を提示します。軽さ、たわみ、接合の三つの観点で、満たす条件と満たさない条件を表にします。その後に水拭きや修理という条件を一つ加え、採用案を見直させます。評価するのは最終的な材料名だけではありません。何の条件が変わり、どの根拠で案を変えたかが分かる説明を集めます。設計、製作、評価と改善という技術科の学習へ、木材科学の根拠を結び付ける考え方です。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 26
自己確認 条件の追加と再選択
木材及び木質材料学 第14回
26
小物棚の案に、水拭きと部品交換という条件を加えます。変更する点と、そ
の根拠を二つずつ書いてください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 小物棚の案に、水拭きと部品交換という条件を加えます。変更する点と、その根拠を二つずつ書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。水の入口や乾く経路、表面仕上げと接合、交換できる部材を見直せます。同じ結論でも、追加した条件に根拠が対応するかを確かめます。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 27
短い休憩 3
木材及び木質材料学 第14回
27
画面から目を離し、姿勢を変えましょう
肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。
できる範囲で。動作は任意です。
再開したら：確認問題へ進みます。
Notes: ここで短い休憩を入れます。画面から目を離して、姿勢を変えましょう。肩を軽く上げて下ろす、手を開いて閉じるなど、できる範囲で構いません。動作は任意です。再開するときには、声を掛けます。
それでは、再開します。確認問題へ進みます。

## Slide 28
確認問題
木材及び木質材料学 第14回
28
① 材料を比べる前に決める条件を三つ挙げる
② 材料のEが半分なら、必ずたわみが2倍か
③ 接着剤の名前だけで性能を保証できるか
Notes: 確認問題です。第一に、材料を比べる前に決める条件を三つ書いてください。第二に、ヤング率が半分なら、必ずたわみが二倍になると言えるか、式と条件で説明します。第三に、接着剤の名前だけで接合性能を保証できるかを答えます。三つとも結論に理由を添えてください。答えに迷う場合は、比較モデルと接合の画面を見直して構いません。
自己確認の解説
用途、荷重、寸法、支持、水分などを指定します。Eが半分ならたわみが二倍になるのは、Iと荷重、支点間距離などを同じにしたモデルの場合です。接着剤名のほか、材、面、水分、圧締、硬化、使用条件も必要です。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 29
要点の整理
木材及び木質材料学 第14回
29
構造・物性・加工・環境を、利用条件で結ぶ
データと観察から、採用理由を説明する
次回は、技術科の指導計画へ統合する
Notes: 今日の要点を整理します。構造や方向、水分という材料の性質は、加工と使用の条件を通して製品の働きへつながります。たわみを比較するときは、材料のヤング率と断面の効果を分け、荷重と支点間距離をそろえました。接合と保守も採用条件に含めました。データと観察を一緒に使い、何が分かり、何がまだ分からないかを説明してください。次回は、この選択の考え方を、中学校の指導計画へ統合します。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 30
次回の授業構想の準備
木材及び木質材料学 第14回
30
中学校50分授業で、材料選択のどの理解を確かめるか一つ選ぶ
学習目標、生徒の比較活動、提出物、達成の基準をメモする
使用する写真・試料・提供データと、比較条件をそろえる
このメモを課題A4の授業構想へ発展させる
Notes: 次回へ向けた準備です。中学校の五十分の授業で、材料選択のどの理解を確かめたいかを一つ選んでください。学習目標、生徒が比べる活動、生徒の提出物、達成を見分ける基準をメモします。使う写真、試料、提供データと、そろえる比較条件も書きます。五十分で材料の全てを説明する必要はありません。今日の採用案を、生徒が自分で根拠を確かめられる活動へ変えていきます。このメモは次回の課題エーフォーの授業構想に使えます。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 31
自己確認 五十分授業の下書き
木材及び木質材料学 第14回
31
次回へ向け、学習目標一文、比較活動、提出物、達成基準を同じ理解にそろ
えて書いてください。
動画内の自己確認用。提出課題の追加ではありません。
Notes: 次回へ向け、学習目標一文、比較活動、提出物、達成基準を同じ理解にそろえて書いてください。考える時間の間は画面上部に残り時間を表示します。必要なら一時停止してください。
自己確認の解説
解説します。例えば、同じ条件で二案のたわみを比べ、結果で向きを選べることを目標にします。比較表と理由付きの図を集め、その理由が結果へ対応するかを基準にできます。
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 32
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第5章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第14回
32
Notes: 参考資料を案内します。ウッドハンドブックの第五章は力学的な性質、第八章は接合、第十章は接着を調べる入口です。式を使うときは、その式が想定する荷重、支持、変形の範囲も確かめます。数値だけを抜き出さず、方向と含水状態、試験方法を添えてください。講義で使ったモデル値を、実際の製品の保証値として引用しないことも確認します。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 33
参考資料と調べ学習
東京書籍 R7年間指導計画 PDF3～5頁
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第14回
33
Notes: 調べ学習では、学習指導要領解説と出版社の公開指導計画を使い、材料の特性、設計と製作、評価と改善のどこへ活動を位置付けるかを確かめます。公開資料による関連付けと、教科書本文の全体照合は区別しています。教材を選んだら、出典、該当箇所、閲覧日を残しましょう。専門用語を増やすことより、比較する条件と説明の根拠を、生徒にどう確かめさせるかを考えます。第十四回はここまでです。
自己確認の解説
参照
USDA Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
USDA Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
東京書籍 R7年間指導計画 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf