## Slide 1
接着・塗装と木質材料の設計
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
1
木材及び木質材料学 新第13回
接着部の性能を、材料の構成・用途へつなぐ
合板・LVL・ボード類と、仕上げ・保守を考える
Notes: 新構成の第13回です。接着剤の名前を覚えるだけで終わらず、接着部にどのように力が伝わり、木質材料の構成や使用条件にどう関係するかを考えます。旧第11回の接着・塗装と旧第12回の木質材料を再構成しました。正式課題A1〜A4の配点や提出先は変更していません。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 2
一つの棚を、材料と工程から考える
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
2
室内で使い、水拭きする小さな収納棚を想定する
板の向き、接合部、端面、仕上げを確認する
必要な性能と、不足する情報を説明する
Notes: 本時を通じて一つの棚を念頭に置きます。室内という言葉だけでは、濡れ方、荷重、寸法や接合方法までは決まりません。見た目や材料名だけで順位を付けず、必要な性能を定めてから製品資料を読みます。この棚は選定を考える教材例で、部材寸法や使用荷重を保証する設計例ではありません。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 3
接着する木材にも、構造と水分がある
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
3
多孔質：接着剤が広がり、入り込む程度が変わる
異方性：木口・板面、繊維方向で条件が異なる
吸湿・乾燥：木材も動き、接着部に力が生じる
表面のほこり・油・古い塗膜も確認する
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
第1～9回の構造・成分・水分・力を復習します。細胞の大きい空間へ入ることと、分子が接触して接着することを同じ一語で済ませません。木口では液を吸い込みやすい場合がありますが、深く入れば入るほど常に強くなるとは限りません。接着層に必要な量が不足する場合もあります。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド3。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 4
接着部を、三つの領域として見る
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
4
木材：表面近くにも、力を伝える健全さが必要
接着層
木材：方向・空隙・含水状態が関わる
界面付近
破壊の位置を見る → 木材／界面付近／接着層
概念図。界面付近の形・厚さは実測値ではない。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 2分。実測動画時間ではない。
接着部を二枚の木材と間の接着剤だけの絵で終わらせず、木材内部、界面付近、接着層という領域で見ます。接着剤が内部へ入った部分では木材と高分子が入り交じり、性質が連続的に変わる場合があります。図の境界線は考えるための区切りであり、原子の大きさで鋭い面が一本あると主張するものではありません。接着を保つには、接着剤そのものだけでなく、表面近くの木材も健全である必要があります。圧壊した細胞、ほこり、古い塗膜を含む弱い層が残れば、そこが力の経路の弱点になり得ます。壊れた面を観察する意味は、最大荷重の値を、力が伝わる場所の状態へ対応させることにあります。
出典
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド4。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 5
接着面のぬれと、接着層の形成
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
5
接着剤が木材表面へ広がり、接触する
表面との相互作用と、組織への入り込みが関わる
乾燥・重合・架橋などにより、接着層が固まる
木材／界面／接着層のどこも、性能に関わる
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
ぬれは液体が面へ広がって接触する性質です。水が広がる場合の観察を足場にしますが、水と全ての接着剤が同じ挙動をするわけではありません。接着を、穴に固形物を引っ掛ける効果だけに限定せず、界面の接触や相互作用も含めます。硬化の仕組みは接着剤ごとに異なります。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド5。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 6
ぬれ・浸透・硬化は、別の過程
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
6
過程 | 見るもの | それだけでは確定しないこと
ぬれ | 広がり・接触 | 硬化後の強さ
浸透 | 入り込む経路と程度 | 深いほど常に強いか
硬化 | 層の形成と条件 | 長期の使用性能
水滴の観察と、実際の接着剤の試験を区別する。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 2分。実測動画時間ではない。
ぬれは液が表面へ広がって接触する過程、浸透は空隙などへ入り込む過程、硬化は荷重を伝える接着層が形成される過程です。広がった液がすぐに消えても、強い接着が完成したとは限りません。空隙へ過度に流れ込むと接着層に必要な量が不足する場合があります。反対に、深く入ることだけを目的にして、面の合いや硬化条件を無視することもできません。水滴の広がりは表面を読む手掛かりですが、実際の接着剤の粘度、成分、温度、時間とは条件が違います。接触角一つで接着強度を予測したと扱わないようにします。観察した液滴の形、接着剤を用いた試験、硬化後の破壊面を分けて、何を確かめる情報かを整理します。
出典
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド6。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 7
接着工程で管理する条件
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
7
段階 | 確認すること
面を合わせる | 平滑さ、清掃、仮組み、含水状態
塗布・組立て | 量、均一さ、作業可能時間
圧締・養生 | 指定圧力・温度・時間、荷重を掛ける時期
圧締解除と、十分な硬化・強度の発現を区別する。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
仮組みで面の合いを確認してから、指定された塗布量と作業可能時間、圧締、養生を管理します。圧締は接触を確保するためですが、強く締めるほどよいという一律の規則ではありません。木材の含水状態と温度も、乾燥や反応の進み方に関わります。圧締を外せる時点と、十分な強度へ達して荷重を掛けられる時点は、区別して製品資料で確認します。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド8。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 8
作業可能時間と、荷重を掛ける時点
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
8
塗布
面を合わせる
圧締
養生
使用
塗布後の時間 ／ 圧締までの時間 ／ 圧締保持 ／ 養生
圧締を外せる時点 ≠ 使用荷重を掛けられる時点
時間幅は模式的。製品共通の施工時間を示す図ではない。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 2分。実測動画時間ではない。
接着工程を時間軸へ置きます。塗布してから接着面を合わせるまで、組み合わせてから圧締するまで、圧締中、圧締解除後の養生という区間です。製品情報には、これらの一部を管理する時間が示されますが、名称や定義は製品により確認します。圧締を外せることは、使用時の全荷重を掛けてよいことと同じではありません。水分の移動や反応が進む間に必要な接触を保つための圧締と、その後の強度発現を分けて考えます。温度や含水状態が異なれば、同じ時計の時間でも層の状態は同じとは限りません。したがって、講義の模式図へ一律の分数を入れ、それを全製品の施工時間にしないことが大切です。
出典
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド9。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 9
接着部は、どこで壊れたか
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
9
木材の中：木部破壊
木材と接着層の境界：界面の破壊
接着層の中：接着剤層の破壊
強さの値に、破壊位置・木部破壊率を添える
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
接着試験では、最大荷重だけでなく壊れた位置を記録します。木部破壊率は破断面のうち木材側で壊れた面積の割合として評価する指標です。木部破壊が多いことは接着状態を読む手掛かりですが、その試験の木材の強さにも左右されます。一回の乾燥試験で木材が壊れたから、長期の屋外使用まで保証できるとは言えません。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド10。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 10
木工用ボンド：一般的なPVAc系
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
10
酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形の代表例
水が木材へ移動・蒸発し、接着層を形成する
室内の木工で、適切な条件なら高い乾燥強度
一般品は耐水用途に使えない。製品差を確認する
写真：コニシ公式商品ページ（2026-10-28確認）
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
白い木工用接着剤の代表として、コニシのボンド木工用の一般品を取り上げます。主成分と分散している水を区別し、水が減って接着層を作ることを説明します。乾燥時に木部破壊を生じ得る接着でも、水、熱、継続荷重への耐久性は別に評価します。メーカーはこの一般品を耐水性を必要とする用途には使用不可としています。変性品や架橋型まで、全て同じ性質とみなさないでください。PVAcは酢酸ビニル樹脂で、ポリビニルアルコールと混同しない表記にしています。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
コニシ ボンド木工用（一般品）https://www.bond.co.jp/bond/detail/item/info/productcd/10006/root/1
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド11。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 11
PVAc系エマルジョン：水と高分子を分ける
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
11
① 水中に分散
② 水の移動・蒸発
③ 連続した層
水系という媒体と、硬化後の耐水性は別の情報
粒子と連続膜の概念図。実際の粒径・形状・乾燥速度を表さない。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 2分。実測動画時間ではない。
エマルジョン形の木工用接着剤では、水を含む媒体中へ高分子が分散しています。木材への水の移動や蒸発が進むと、高分子同士が接触し、連続した接着層を形成します。単に水が消えれば、どんな温度や面の状態でも十分な膜になるとは限りません。木材表面へ広がって密着することと、接着層そのものが荷重を伝えられる状態へなることの両方が必要です。一般的な非架橋の酢酸ビニル樹脂系と、耐水性を改良した製品を区別します。分散している媒体が水であることと、硬化後の層がどれだけ水へ耐えるかは異なる情報です。成分名だけを見ず、硬化機構、製品の適用環境、継続荷重や温度の条件を一組で読むと、学校の木工から工業的な接着まで同じ原理で検討できます。
出典
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド12。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 12
瞬間接着剤：アロンアルフア等
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
12
シアノアクリレート系：表面の微量な水分で反応
小さい面積の位置決め・補修等に使う例
木工用は、しみ込みを考慮した製品もある
速い固着と、最終強度・耐水耐熱性を分ける
写真：東亞合成公式商品ページ（2026-10-28確認）
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
瞬間接着剤は、水を蒸発させる木工用接着剤と硬化の仕組みが異なります。表面などの微量な水分をきっかけに重合して固まります。だからといって、濡れた材へ大量に水を加えればよいという意味ではありません。木工用のアロンアルフアは、しみ込みやすい材料を考慮した高めの粘度の製品です。商品群には耐衝撃や耐水を改良したものもあるため、アロンアルフアという商標だけで性能を一つに決めません。大きい部材の構造接着を、固着の速さだけで選ばないことを確認します。
出典
東亞合成 アロンアルフア木工用 https://www.aronalpha.com/product_search/wood/
東亞合成 瞬間接着剤の硬化と発熱 https://www.aronalpha.com/hatsunetsu/
東亞合成 アロンアルフア製品選択 https://www.aronalpha.com/support/49.html
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド13。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 13
学校での使用：硬化の仕組みに合う扱い
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
13
製品の用途・表示・SDSと、学校での使用条件を確認
瞬間接着剤は布・ティッシュへしみ込むと発熱する
瞬間接着剤の作業に、布製の軍手を使わない
塗布と圧締・養生を、説明用の例と実習で区別する
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
これは硬化の化学と学校の加工に直接関わる扱いです。シアノアクリレートは布やティッシュへ広がると、反応が急激に進み発熱することがあるとメーカーが説明しています。生徒に発熱を起こさせる実験は設定しません。接着剤ごとに表示、換気や保護の指定、養生中の置き場所を確認します。一般の木工用接着剤の使い方を、そのまま瞬間接着剤へ置き換えないことを押さえます。
出典
東亞合成 瞬間接着剤の硬化と発熱 https://www.aronalpha.com/hatsunetsu/
東亞合成 アロンアルフア木工用 https://www.aronalpha.com/product_search/wood/
コニシ ボンド木工用（一般品）https://www.bond.co.jp/bond/detail/item/info/productcd/10006/root/1
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド14。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 14
レゾルシノール系：強度を、濡れや熱の中でも保つ
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
14
RF・PRF系：樹脂と硬化剤を用いる反応硬化型
高い乾燥・湿潤接着強度、耐水・耐熱・耐久性
集成材など、構造用途に使われる例
配合・面の合い・圧締・養生を管理する
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
レゾルシノール樹脂と、フェノール・レゾルシノール系の接着剤を代表例にします。高い強度に加え、濡れや熱、長期使用の条件でも接着性能を保つことが重要です。常温で硬化できる製品があり、濃い色の接着層を示す例があります。レゾルシノールが常に全ての乾燥試験で最強という順位付けをするのではなく、耐久性と構造用途の品質管理まで含めて説明します。化学の例として二液反応と架橋を扱いますが、学生が配合を推測して混ぜる活動は設定しません。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
森林総合研究所 集成材の長期使用と接着層 https://www.ffpri.go.jp/pubs/seikasenshu/dai2ki/documents/aub.pdf
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド15。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 15
エポキシ系と、水性高分子－イソシアネート系
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
15
系統 | 硬化・用途の例
エポキシ系 | 主剤＋硬化剤の反応。木材・異種材接着や補修
EPI系 | 水性高分子＋イソシアネート硬化剤。集成材等
どちらも製品の配合・用途・硬化条件により性能は変わる。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
エポキシ系は主剤と硬化剤の反応で硬化し、木材のほか他材料との接着や補修に用いる例があります。充填性や耐水性は配合・製品で異なり、厚い隙間を埋めれば常に高強度になるとは限りません。水性高分子－イソシアネート系、EPIは、エマルジョンに別の硬化剤を加える系で、集成材などの工業用途があります。水性という語だけで、普通の木工用接着剤と同じ乾燥型と考えないことが要点です。単一成分ウレタン接着剤とも同一視せず、製品と適用条件を読みます。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド17。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 16
合板やボードで使う工業用接着剤
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
16
系統 | 例・比較の観点
フェノール系（PF） | 耐水性を求める合板等。工場の硬化条件
ユリア系（UF） | 主に室内製品の例。耐水性の制約
メラミン・複合系 | 配合で耐水・耐久性等を調整
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
フェノール樹脂系は耐水・耐候性を求める合板などに使う例があります。ユリア樹脂系は乾燥した室内用途の製品に使う例で、一般に耐水性は制約になります。メラミンや、メラミンを組み合わせた系では、配合によって耐水性等を調整します。材料名だけでどの接着剤が使われていると決めず、製品の表示と使用条件を確認します。次回の合板・LVL・ボード類では、要素と配向に加えて接着と水分条件を読みます。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド18。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 17
同じ「強い」を、三つの問いに分ける
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
17
今の乾燥試験で、どれだけの荷重に耐えるか
濡れ・熱・乾湿繰返しの後も、性能が残るか
継続荷重で、すべりやクリープが増えないか
木材・継手・工程の条件をそろえて比較する
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
乾燥時の接着強さ、耐水・耐熱などの耐久性、長期荷重への抵抗は別の問いです。試験体の樹種や繊維方向、面積、継手形式、養生、試験方法も関わります。普通の木工用接着剤でも適切な乾燥条件では木材が壊れる場合があります。構造用途では、初期の最大荷重だけでなく、長い期間にわたり必要な性能を保つ根拠が求められます。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド19。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 18
接着強さの計算：荷重と面積
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
18
見かけの平均せん断応力 τ平均＝F／A
F：試験時の荷重［N］、A：重ね接着面積［mm²］
1 N/mm²＝1 MPa
端部の応力集中や、剥がす力は、この平均に現れない
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
材料力学の力と面積を復習します。重ね継手の面積で荷重を割った見かけの平均値を使います。重ね継手には曲げや端部の応力集中もあり、全ての位置が均一なせん断状態になるとは限りません。計算値をそのまま実物の許容応力や設計荷重にしないことを伝えます。単位換算は、1 MPaが1 N/mm²になる関係を確認します。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド21。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 19
重ね継手：面積と力のつりあい
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
19
F
F
重なり長さ l
幅 b は紙面の奥行き
A = bl τ平均 = F/A = F/(bl)
τ平均＝F/A＝F/(bl)。局所応力の一様分布は意味しない。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 2分。実測動画時間ではない。
重ねた長さをエル、幅をビーとすると、見かけの接着面積はビー掛けるエルです。接着面が伝える力の合計をエフと置き、面全体で平均したせん断応力をエフ割る面積と定義します。この平均値を求める段階で、全ての場所の応力が同じだと仮定する必要はありません。重ね継手の端では力の入り方が変わり、曲げや剥がす作用も関わります。面積を二倍にしたから破断荷重も必ず二倍になる、という結論は、この定義式だけからは出ません。接着長さを増やすと局所の応力分布や接着の状態も変わり得るからです。計算した値が何の平均で、どの実物のどの性能を保証しないかまでを、図と言葉で対応させます。
出典
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド22。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 20
接着演習1 初期強度と、湿潤後の保持率
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
20
仮想試験体 | 乾燥時の最大荷重 | 湿潤処理後
A | 3,000 N | 600 N
B | 3,500 N | 2,800 N
幅20 mm×重ね長さ25 mm。銘柄の実測値・製品保証値ではない。
① 接着面積と、A・Bの乾燥／湿潤後のτ平均を求める
② 荷重の保持率 ③ 構造用途への採用を判断できるか
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 4分。実測動画時間ではない。
表は接着剤の銘柄を示さない学習用仮想値です。いずれも接着幅20 mm、重ね長さ25 mm、同じ樹種・継手・養生・試験条件を仮定します。指定の湿潤処理後に同じ方法で試験した結果とします。①接着面積を求める。②A・Bの乾燥時と湿潤処理後の見かけの平均せん断応力を求める。③湿潤処理後の荷重／乾燥時の荷重×100で保持率を求める。④この結果だけで構造用途へ採用できるか説明する。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド24。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 21
接着演習1の解説
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
21
結果 | A | B
乾燥時／MPa | 6.0 | 7.0
湿潤後／MPa | 1.2 | 5.6
保持率 | 20% | 80%
初期強度、保持率、必要な絶対性能を分けて読む。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
面積は20×25＝500 mm²です。Aは乾燥6.0 MPa、湿潤処理後1.2 MPa、保持率20%。Bは乾燥7.0 MPa、湿潤処理後5.6 MPa、保持率80%です。保持率が高いことと必要な絶対強度を満たすことは、両方確認します。試験数、ばらつき、木部破壊率、湿潤処理の内容、温度や長期荷重なども不明で、構造用途へそのまま採用できません。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド25。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 22
接着部から、木質材料の構成へ
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
22
健全な接着部が、要素間で力を伝える
要素の大きさと向きにより、性質を調整する
耐水接着と、材料全体の耐湿性を分けて読む
Notes: 前半の接着部を、単板、小片、繊維を組み合わせる材料へ広げます。接着が力を伝えることと、材料全体が用途に適することは、段階の違う判断です。接着層が耐水性を持っていても、木材要素への吸水、厚さの変化、腐朽、接合部の性能を別に調べます。ここからは、要素と配向という二つの観察軸で比べます。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 23
木質材料を比べる二つの軸
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
23
要素 | 例 | 配向の見方
単板 | 合板・LVL | 交差／ほぼ平行
小片・繊維 | PB・MDF等 | 層構成、密度分布
ストランド | OSB | 層別の配向と主軸
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
要素は再構成する材料の単位、配向はその向きです。合板とLVLはどちらも単板から作りますが、向きの組合せが異なります。PBはパーティクルボード、小片を主な要素とします。MDFは中密度繊維板で、繊維状にほぐしたものを使います。OSBは細長いストランドを層ごとに配向させる材料です。小片やストランドも多くの細胞を含む要素であり、単一の分子や細胞壁のミクロフィブリルとは尺度が違います。図の要素寸法は、微細構造と製品構造の違いを見分けるために使います。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド3。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 24
木質材料の構成と製法
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
24
単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する
節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する
製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む
接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる
無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
原木の寸法や欠点を、そのまま製品の制約とせず、要素へ分けて選別・配置することで調整できます。これは全ての欠点を消す操作ではなく、影響の現れ方を変える操作です。製品の性能は、原料の性質、要素の形と寸法、向き、接着、圧密、含水状態などの組合せで決まります。同じ用途で比べるときも、同じ厚さ、質量、曲げ剛性のどれをそろえたかを明らかにしましょう。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド4。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 25
単板の製造と合板
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
25
ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法
スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる
合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する
対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要
表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
ロータリー切削では、丸太を回して刃で連続した単板を得ます。単板には木材由来の方向性や欠点が残り、切削で生じる状態も接着工程へ関わります。合板では通常、隣接する単板の主な繊維方向をほぼ直交させます。層の方向だけでなく、表裏の厚さと配置を対称にする考え方も重要です。対称なら、任意の水分勾配で絶対に反らないという保証ではありません。表と裏で濡れ方や乾き方が違う条件も、別に考えます。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド6。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 26
合板の交差積層
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
26
合板
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
色と線は各層の繊維方向を表します。この図を板の全体の向きへ対応させます。層を紙のようにただ重ねた場合と、接着してすべりを抑えた場合は同じではありません。接着は層間で力を渡し、製品として一緒に変形するために重要です。交差積層は一方向に集中していた性質を調整しますが、全方向の性能を全く等しくするとは限りません。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド7。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 27
板の軸、支点間の方向、荷重を描く
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
27
① スパンと表板繊維が平行
支点間の方向
⊗ 荷重は板面の奥へ
② 板を90°回して使う
支点間の方向
⊗ 荷重は板面の奥へ
二辺支持の帯板を想定。面内引張りと、面外曲げを区別する。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
板の表の繊維をゼロ度とし、板面へ垂直な荷重を受ける場面を考えます。二つの支える辺の間を渡る向きがスパン方向です。板を九十度回すと、その方向と各層の繊維の関係が変わります。板面の中にある二方向を比べることと、板面内へ引っ張ること、板面の外へ曲げることを区別します。実際の板が四辺で支持される場合は二方向へ力を伝えるので、この二辺支持の帯板モデルと同じ条件にはなりません。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド8。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 28
LVLの平行積層
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
28
LVL
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
LVLも単板を使いますが、主な繊維方向をそろえて積層することが基本です。この模式図は全て平行にしたモデルであり、一部に直交単板を含む製品まで否定する図ではありません。製品の軸と、実際に使う長手方向、曲げの支点間方向をそろえて読みます。ひき板を使う集成材との違いは次回扱います。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド9。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 29
接着品質と使用環境
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
29
接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される
乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する
接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える
構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する
製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
前回の接着の工程を、製品全体へ適用します。工場での含水率や塗布、圧締、硬化の管理が必要です。耐水接着であっても、木材そのものが水を吸わなくなるわけではありません。厚さ変化、剥離、生物劣化は評価する現象が違います。構造に使う製品では、使用条件に対応する製品情報と等級を確認します。本講義の仮想モデルを、その代わりの設計値にしません。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド21。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 30
パーティクルボードの製造と性質
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
30
木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する
熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する
表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する
ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する
端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
PBは、小片の調整、乾燥、分級、接着剤の添加、マットの成形と熱圧などを経て作ります。表層と内部の小片や密度を調整する製品があります。平均密度が高いから、あらゆる留付け条件で必ず優れる、と即断しないようにします。ねじの条件、面か端面か、厚さと端距離、接着や局所の密度も関わります。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド23。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 31
厚さ方向の密度分布を見る
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
31
等厚の五層：表裏900、内部500 kg/m³と仮定
Chart: 表面からの深さ区間（mm）
| 0–2 | 2–4 | 4–6 | 6–8 | 8–10
層ごとの仮想平均密度 | 900 | 500 | 500 | 500 | 900
五層・等厚の仮想分布。製品の実測分布ではない。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
表層と芯層で密度が違う板の説明モデルを示します。厚さ二ミリメートルずつの五層とし、表裏は九百、内側三層は五百キログラム毎立方メートルと仮定します。グラフは各層の平均密度を表すもので、実製品を測定した曲線ではありません。実際の密度分布では表面のすぐ内側にピークがあるなど、形は製品と工程で異なります。一つの平均密度から、どの深さにどれだけの材料があるかを復元できません。先ほどの曲げでの位置の効果ともつながりますが、密度だけから各層のEを一意に決めたことにはしません。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド24。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 32
材料演習3 平均密度から、内部は分かるか
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
32
表裏2 mmずつ：900 kg/m³、中央6 mm：500 kg/m³
① 全厚10 mmの平均密度を求める
② 同じ平均密度で均一な板と、性能も必ず同じか
考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認
平均密度＝全質量／全体積。厚さ比は、幅と長さが同じ時の体積比。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：3分。動画の実測時間ではない。
各層の体積比を重みにして、全体の質量と体積から密度を求めます。今回の板の幅と長さは各層で同じなので、重みは厚さの比に置き換えられます。単純に層の個数で平均できるのは、等しい厚さにした今回の条件だからです。次に、同じ平均密度で厚さ方向に均一な板を考え、同じ平均値なら曲げやねじ保持も必ず同じ、と言えるかを検討してください。
演習後の自己確認・解説
(900×2+500×6+900×2)/10 = 660 kg/m³。厚さ方向に均一な660 kg/m³の板も同じ平均になるが、局所の構成・接着・E・ねじの位置等は未確定なので、性能の一致は断定できない。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド25。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 33
繊維板とMDF
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
33
木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する
MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴
切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい
密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる
端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
繊維板は、木材を繊維状にほぐして成形したものです。全ての繊維板が同じ密度や製法ではありません。MDFは微細な要素による平滑な表面が、加工や仕上げの選択へ関わります。一方で、端面の接合や吸水による厚さ変化も確認します。細かくしたから等方性で全て同じ、という説明は、板の面内と厚さ方向、密度分布を区別して修正します。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド27。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 34
OSBとストランドの配向
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
34
OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する
表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する
主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる
見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる
PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
OSBでは、細長いストランドを層ごとに配向させます。向きを持った小片を使い、表層と内層で主な方向を組み合わせることが、板の主軸と方向別の曲げ性能へつながります。合板と同じ単板を使うわけではありませんが、要素と配向という二つの軸では同じように比較できます。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド29。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 35
OSB：要素の向きと、層の向きを分ける
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
35
表層：主に長手へ配向
芯層：主に直交方向へ
裏層：主に長手へ配向
小片を一枚の単板と混同せず、主軸と試験方向へ対応させる
各層を分けた平面模式図。ストランドの形・寸法・配向分布は実測ではない。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
図は、各層を別々に見た模式的な平面図です。表層のストランドは主に長手方向、芯層は主にそれと直交する方向へ配向した例を描きます。ストランド一つの内部にも木材の繊維方向があり、その要素を並べる主方向と対応します。実際には全てが完全に平行にそろうわけではなく、方向には分布があります。表面だけを見て内部まで同じ向きと断定せず、製品情報の主軸と性能の評価方向へ対応させます。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド30。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 36
ボード類の性能を比較する項目
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
36
密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する
曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる
ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する
水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する
化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
比較表の列に単位だけでなく、試験方向と状態、試験方法と支点間距離などを添えます。ねじ保持でも、面から入れるか端面へ入れるかで条件が変わります。実際の強度表を後で使う際にも、比較条件がそろうかを先に点検する習慣が必要です。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド34。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 37
材料演習5 吸水率と厚さ膨張率は別の量
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
37
試験前→後：質量100→118 g、厚さ10.0→10.8 mm
① 前の値を分母に、質量と厚さの増加率を求める
② 吸水率18%なら、木材含水率MCwも18%か
考える時間の目安 3分 → 解説資料で自己確認
この演習の定義による仮想試験。製品規格の合否判定ではない。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：3分。動画の実測時間ではない。
調湿した試験前質量百グラム、試験後百十八グラム、厚さが十ミリから十点八ミリへ変わったという仮想結果です。今回の吸水率は、試験前の質量を分母にした増加率と定義します。厚さ膨張率は、試験前厚さを分母にした増加率です。どちらもパーセントですが量が違います。吸水率が十八パーセントでも、そのまま木材の乾量基準含水率が十八パーセントだとは言えません。分母となる全乾質量も試験前の水分も不明だからです。測定前後の表面の付着水、温度、浸せき時間など、試験手順も記録します。
演習後の自己確認・解説
吸水率(118−100)/100×100 = 18%。厚さ膨張率(10.8−10.0)/10.0×100 = 8%。乾量基準MCwは全乾質量を分母にする。全乾質量と初期の水分が分からないので、MCwを18%とは決定できない。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド35。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 38
材料の向きから、荷重の受け方へ
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
38
引張りの剛性と、曲げの剛性を区別する
曲げでは、各層のEと中立軸からの位置を見る
完全接着・小変形など、モデルの仮定を確認する
Notes: 同じ要素を同じ量だけ使っても、荷重方向や層の位置が違えば同じ性能にはなりません。引張りで用いる平均的なEと、曲げに対するEIは同じものではありません。次の図は、完全接着などの仮定のもとで層の寄与を考える説明モデルです。モデルの計算値を、製品の強度や認定値と混同しないようにします。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 39
σ = Eεから、層の力の分担へ
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
39
① 接着された同じ長さの層：長手のひずみ ε が共通
② σ
i
= E
i
ε → F
i
= σ
i
bt
i
= E
i
ε bt
i
③ 力のつりあい：F = ΣF
i
= bε Σ(E
i
t
i
)
④ F/(bh) = E引張 ε → E引張 = Σ(E
i
t
i
)/h
h = Σt
i
：全厚 b：幅 i：各層の番号
一軸の近似。完全接着・同じ伸び・線形弾性。横方向の連成等は省略。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
まず長手に引っ張る一軸モデルです。同じ長さの層を十分に接着し、同じ伸びを仮定すると、各層の長手ひずみは同じになります。フックの法則から各層の応力はEの値に比例します。幅b、各層の厚さtiなら面積はbti、力はEiεbtiです。外力Fはそれらの力の和とつりあいます。全断面で割った平均応力をE引張εと書くと、E引張は厚さを重みにしたEの平均になります。ここでは線形弾性で、横方向の連成、端部の力の導入、すべりを無視します。この一軸近似のEを、そのまま曲げへ転用しないことが次のポイントです。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
MIT 16.20, Module 7: Simple Beam Theory. https://web.mit.edu/16.20/homepage/7_SimpleBeamTheory/SimpleBeamTheory_files/module_7_no_solutions.pdf
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド11。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 40
例題：交差積層の引張りE
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
40
仮定：0°でE = 10 GPa、90°でE = 0.5 GPa
構成・評価方向 | 計算（GPa） | E引張
0°/90°/0°/90°/0°：長手 | (10×3 + 0.5×2)/5 | 6.2 GPa
同じ板を90°回す | (0.5×3 + 10×2)/5 | 4.3 GPa
全て0°の平行積層：長手 | (10×5)/5 | 10 GPa
数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
ゼロ度方向のEを十GPa、九十度方向を零点五GPaとする説明モデルです。いずれも樹種や製品の実測値ではありません。五層が同じ厚さなら、ゼロ度三層と九十度二層の長手方向のEは、十を三つ、零点五を二つ足して五で割り、六点二GPaです。板を九十度回すと、十が二つ、零点五が三つで、四点三GPaになります。交差積層しても二方向が同一とは限らないことを、このモデルで確かめられます。ただし、この比を曲げや強度の比と同じものにしないでください。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
MIT 16.20, Module 7: Simple Beam Theory. https://web.mit.edu/16.20/homepage/7_SimpleBeamTheory/SimpleBeamTheory_files/module_7_no_solutions.pdf
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド12。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 41
同じ単板量でも、層の位置が違う
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
41
A：0 / 90 / 0 / 90 / 0
C：90 / 0 / 0 / 0 / 90
全厚も、各向きの合計厚さも同じ。E引張は同じ6.2 GPa。
A・Cは対称な説明モデル。各層2 mm、0°層計6 mm、90°層計4 mm。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
同じ五枚の単板で、ゼロ度三枚、九十度二枚という厚さ比もそろえます。Aは外側がゼロ度、Cは外側を九十度にし、中の三枚をゼロ度にした対称なモデルです。どちらも全厚は十ミリメートル、長手の引張りEは、先ほどの一軸近似では六点二GPaです。しかし曲がる時は、中立軸から離れた位置ほど伸びと縮みが大きくなります。同じひずみという引張りの仮定と違うので、層の位置が効きます。Cは原理の比較用で、一般的な合板の標準構成と主張するものではありません。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
MIT 16.20, Module 7: Simple Beam Theory. https://web.mit.edu/16.20/homepage/7_SimpleBeamTheory/SimpleBeamTheory_files/module_7_no_solutions.pdf
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド16。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 42
層の位置を、断面二次モーメントへ
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
42
I
i
= I
c
+ A
i
z
i
² = bt³/12 + (bt)z
i
²
中立軸
b = 100 mm、t = 2 mm
層中心 zi | Ii（mm⁴）
±4 mm：外層 | 3266.67
±2 mm：内層 | 866.67
0 mm：中央 | 66.67
幅100 mm、各層2 mm。Iの単位はmm⁴。中立軸は対称性から中央。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
対称な積層なので、今回の帯板モデルの中立軸は中央です。幅百ミリメートル、各層の厚さ二ミリメートルとすると、一層の面積は二百平方ミリメートル。その層自身の中央軸についてのIは、幅掛ける厚さの三乗を十二で割り、六十六点六七ミリメートルの四乗です。製品中央の軸からの距離をziとすると、その軸についての層のIはIcとAziの二乗の和です。中央から四ミリ離れた外層は約三千二百六十六点六七、二ミリ離れた層は約八百六十六点六七となります。層自身の厚さだけでなく位置の二乗が働くことが重要です。非対称や層ごとのEが違う一般の場合は、中立軸も求め直す必要があります。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
MIT 16.20, Module 7: Simple Beam Theory. https://web.mit.edu/16.20/homepage/7_SimpleBeamTheory/SimpleBeamTheory_files/module_7_no_solutions.pdf
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド17。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 43
曲げ剛性は、層のEと位置で決まる
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
43
ε(z) = κz → σ
i
(z) = E
i
κz （κ = 1/R：曲率）
M = κΣ(E
i
I
i
) → (EI)eq = Σ(E
i
I
i
)
構成 | 0°層のI合計 | 90°層のI合計
A：外側が0° | 6600.00 mm⁴ | 1733.33 mm⁴
C：外側が90° | 1800.00 mm⁴ | 6533.33 mm⁴
0°：E = 10000 N/mm² 90°：E = 500 N/mm²
A：66.87×10⁶ N·mm² C：21.27×10⁶ N·mm²
幅一定の弾性帯板。すべり・せん断変形・横方向連成を省略。強度計算ではない。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
曲げで平面だった断面が平面を保ち、層間にすべりがないとすると、ひずみは中立軸からの距離に比例します。各層の応力はEiを掛けた値となり、その力のモーメントを全断面で合わせます。このモデルでは曲げ剛性は各層のEiIiの和です。Iiは全て同じ中立軸について取ります。Eはニュートン毎平方ミリメートル、Iはミリメートルの四乗なので、積の単位はニュートン掛ける平方ミリメートルです。Aでは高いEの層が外側へ来るため、Cより曲げ剛性が大きくなります。これは幅を指定した帯板のEIであり、二方向に働く板の一般的な剛性行列を求めたものではありません。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
MIT 16.20, Module 7: Simple Beam Theory. https://web.mit.edu/16.20/homepage/7_SimpleBeamTheory/SimpleBeamTheory_files/module_7_no_solutions.pdf
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド18。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 44
同じ荷重に対する、たわみを比べる
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
44
δ = FL³ / [48(EI)eq] L = 300 mm、中央集中荷重F
Chart: 荷重F（N）
| 0 | 25 | 50 | 75 | 100
構成A | 0 | 0.21031 | 0.42061 | 0.63092 | 0.84123
構成C | 0 | 0.66125 | 1.3225 | 1.9837 | 2.645
数値・模式図は本教材の説明モデル。特定の樹種・製品の実測値、強度値、設計値ではない。
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
両端を単純支持し、中央に百ニュートン、支点間三百ミリメートルという条件をそろえます。線形の細長い梁の中央たわみは、F掛けるLの三乗を、四十八掛ける等価EIで割ったものです。前の値を入れると、Aは約零点八四ミリメートル、Cは約二点六四ミリメートルになります。グラフはこの式で計算した値です。層の向きの枚数と全厚が同じでも、配置でたわみが変わります。実際の合板はせん断変形や接合部のすべり、層構成のばらつきなども関わるため、試験と製品情報で確かめます。壊れる荷重はこの式からは求まりません。
出典・計算条件
Stark & Cai, Wood Handbook 2021, Chapter 11. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Cai, Senalik & Ross, Wood Handbook 2021, Chapter 12. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
MIT 16.20, Module 7: Simple Beam Theory. https://web.mit.edu/16.20/homepage/7_SimpleBeamTheory/SimpleBeamTheory_files/module_7_no_solutions.pdf
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド19。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 45
表面と接合部を、使う環境へ合わせる
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
45
塗装の目的と、手入れの方法を決める
木口、端面、穴、割れからの水分移動も見る
接着・塗装・保存処理の役割を組み合わせる
Notes: 板の種類を選んだら、端面や穴も含む仕上げと、使用中の点検を考えます。塗装の有無だけで耐久性を判断せず、濡れる場所、乾く条件、補修できる場所を確かめます。接着、通常の仕上げ塗装、保存処理の役割を区別する説明は、第10回の劣化と防腐にも戻って確認できます。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 46
塗装の目的：見た目、保護、清掃性
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
46
着色・つや・木目の見え方を整える
水・光・摩耗や汚れから表面を保護する
拭き取りやすさ・手触り・補修性も考える
屋内／屋外と、使用中の手入れを先に決める
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
塗装は色を付けるだけの工程ではありません。室内では外観と清掃性、屋外では光や水などからの保護が重要になります。ただし、塗装が材内部への水分移動や腐朽を常に完全に止めるわけではありません。屋外で使うなら、形や水の経路、塗膜の点検と再塗装を合わせて計画します。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド29。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 47
浸透形と、塗膜を作る仕上げ
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
47
見方 | 例 | 確認点
浸透を主体 | オイル・一部のステイン | 汚れ、撥水、再塗装
塗膜を形成 | ニス・塗りつぶし塗料 | 摩耗、割れ、剥がれ
着色の機能 | 着色用ステイン等 | 保護性能を別に確認
分類は製品により重なる。名称だけで保護性能を決めない。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
浸透形と塗膜形成形は、表面にどのような層を作るかという見方です。オイルや一部のステインは、木目を生かし浸透を主体にする例がありますが、製品差があります。ニスや塗りつぶし塗料は、表面に連続した塗膜を作る例です。ステインは単なる着色剤を指す場合もあり、防腐や防水の性能があると名前だけで決めません。透明な仕上げは木目を見せますが、屋外の光に対する性能や再塗装の時期を製品ごとに確認します。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド30。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 48
塗膜は水分移動の速さへ関わる
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
48
木材中の水分
入る量
出る量
水の増減 = 入った量 − 出た量
表面・木口・接合部・割れ：経路も確認する
水の経路と収支の模式図。流量・拡散係数の実測ではない。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 2分。実測動画時間ではない。
木材中の水の増減を、入る量と出る量の差として見ます。塗膜は水の入口と出口の両方に関わります。ある表面からの移動を遅くしても、木口や接合部、割れなど別の経路から入る場合があります。したがって、短時間の水滴のはじき方だけで、長い湿潤と乾燥の繰返しで木材がどう動くかを確定できません。十分に乾燥させず塗装したときや、入った水が抜けにくい構造になったときも検討します。第八回の含水率、第九回の方向別の寸法変化、第十回の保守を合わせて、仕上げを材料と構造の中に置きます。塗装を、木材を水分から完全に隔離する壁と覚えるのでなく、製品と塗り方、経路と使用条件に応じて移動を調整するものとして捉えましょう。
出典
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド31。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 49
水性・油性と、固まり方を分ける
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
49
水性／溶剤系：何に分散・溶解しているか
乾燥／反応硬化：どう塗膜・仕上げ層を作るか
アクリル・ウレタン等：主な樹脂の系統
水性塗料でも、硬化後の耐水性は製品で異なる
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
水性という語は、使用前に水を主な媒体としていることを示します。硬化後に必ず水へ溶ける、耐水性がない、という意味ではありません。逆に、油性だから全て屋外の耐久性が高いとも言えません。ニスという仕上げの呼び方と、ウレタンなど樹脂の系統、硬化の方法も、別の軸として整理します。乾いたように触れる時点と、使用できるまでの養生を区別して、製品の表示を読みます。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド32。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 50
木材の動きと、塗膜の傷み
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
50
含水率が変わると、木材は方向別に動く
塗膜の割れや剥がれ、水の入口を点検する
塗装は水分移動を遅らせても、完全には止めない
木口・接合部・裏面を含め、濡れ方と乾き方を見る
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
第9回の収縮と膨潤へ戻ります。表面に塗膜を作っても、その下の木材は水分変化へ応答します。木材の動きや濡れが塗膜に影響し、塗膜の傷みから水が入りやすくなることも考えます。仕上げ時の含水状態と使用環境を近付けること、雨水の経路と乾く経路を確保することが重要です。板の片面を塗れば反りが完全に止まるという説明は避けます。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド34。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 51
木材の動きと、塗膜の追従
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
51
木材
割れ・剥がれ → 水の経路になり得る
水分による方向別の寸法変化 ＋ 塗膜の追従
変形は誇張した概念図。図の縮尺から寸法を求めない。
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 2分。実測動画時間ではない。
木材が水分によって収縮・膨潤すると、表面にある塗膜にも変形が加わります。塗膜が割れたり剥がれたりすれば、新しい水の経路ができることがあります。塗料の樹脂だけでなく、木取りによる方向、下地の状態、塗る時の含水状態、使用中の湿潤と乾燥を組み合わせて考えます。図は木材側が幅方向へ動く場合を誇張して描いたものです。実物の変形の大きさや塗膜の厚さは図の比率から求めません。木材の変形を小さくする使い方と、適切な仕上げ、点検と再塗装を組み合わせることが、長く使う計画になります。塗り直す回数を一律に暗記するより、どんな変化を見て判断するかを決めることが重要です。
出典
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド35。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 52
仕上げ工程と、接着工程の順序
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
52
試し塗りで、色・吸込み・手触りを確認する
下地調整、塗布、乾燥・養生を製品に合わせる
接着面は、塗膜を介さず接着できるかを確認する
組立て順序と、接着剤のはみ出しを計画する
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
通常の木工用接着剤では、塗膜を介した面より、適切に調整した木材面同士を接着することが基本になります。先に塗装する場合は、接着面をどう扱うかを計画し、製品の適用材と工程を確認します。接着剤のはみ出しは、後の着色や吸込みのむらにも関わります。塗装を先にするか、接着を先にするかは、形と接着面、仕上げを組み合わせて考えます。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド36。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 53
塗装と防腐：役割を組み合わせる
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
53
通常の仕上げ塗装と、保存処理を区別する
防腐成分を含む塗料も、対象と適用範囲を確認する
保存処理材への塗装は、適合と乾燥条件を読む
どちらも、傷んだ部材の耐力を自動的に回復しない
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
第10回で学んだ保存処理とつなげます。水をはじくこと、光から守ること、菌の働きを抑えることはそれぞれ異なる機能です。一つの製品が複数の機能を持つ場合もありますが、透明である、色が付いているという見え方から機能を推測しません。処理材に塗装する場合は、材料の乾燥や塗料との適合を確認します。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
USDA Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド37。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 54
統合演習13：棚の採用条件をまとめる
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
54
合板・PB・MDFから候補を比較する
荷重方向、ねじ・接着、端面、濡れ方を対応させる
採用条件と、確かめる情報を一組で書く
Notes: 既存の接着強さと密度の計算を踏まえて、棚の候補を比較します。特定の材料名だけで一つの正解を決めません。ねじの製品条件、下穴や端距離、部材の方向、水拭きの頻度や端面の保護などを、調べる情報として挙げてください。具体的な荷重と寸法が決まっていないので、最終的な安全性の判定まではできません。正式な追加提出課題ではありません。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 55
材料演習6 家具側板の採用条件を考える
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
55
条件：室内の箱形収納。側板12 mm、上端面へのねじ留め案
候補：合板・PB・MDF。要素と向き、化粧層を説明
荷重、ねじ・下穴・端距離、拭取り時の濡れを確認
採用条件／不足情報／確かめる試験を対応させる
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：4分。動画の実測時間ではない。
家具の側板の材料を検討します。この問題は単に好みの材料名を選ぶものではありません。与えた用途と留付け位置に対し、製品で確認したい項目を挙げ、なぜ必要かを仕組みから説明します。架空の製品強度を自分で補って、採用を確定したことにしないでください。
演習後の自己確認・解説
要素と配向、荷重方向、ねじを留める面／端面、湿潤条件、接着等の製品性能と根拠が対応する回答を評価する。追加データが不足していると説明できればよい。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド37。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 56
材料選択の解説：値と、使う条件
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
56
密度の大小だけで、ねじ保持や耐湿性を決めない
方向・厚さ・支点間距離と、試験条件をそろえる
接着の耐水性と、吸水・厚さ膨張・腐朽を分ける
構造用途は製品の等級・表示・適用条件を確認する
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
採用の説明は、使用条件、必要な性能、根拠にした値、未確認事項を対応させます。平均値の表、規格の分類、構造計算のための値は役割が違います。同じ材料名でも製品差があることを踏まえ、データの範囲を超えて一般化しないようにします。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド38。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 57
統合演習の見直し方
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
57
材料名に、方向・厚さ・接合方法を添える
数値には、試験条件と単位を添える
接着層の耐水性と、材全体の水への挙動を区別する
Notes: 例えば合板を候補にした答案でも、荷重や繊維方向、端面や接合を見ていなければ判断の根拠が不足します。PBやMDFを候補にしても、製品の仕様と使用条件を適切に確認していれば、材料名だけを理由に誤答にはしません。密度の高低がそのまま全ての性能の順位にならないこと、計算できた応力が採用可能な設計値とは限らないことを確認します。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 58
材料の構成と、使う条件を一緒に説明する
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
58
接着部は、表面・硬化・荷重の条件で評価する
木質材料は、要素・配向・層の位置から読む
次回は、集成材・CLTと建物・資源の評価へ進む
Notes: 今回の要点を整理します。接着の良否、材料の構成、表面の保護を、実際に使う条件と対応させて説明します。次回は要素をひき板へ広げて集成材とCLTを学び、部材から建物へ、使用時の性能から資源と環境の評価へ進みます。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 59
参考資料と、製品情報の読み方
木材及び木質材料学 新第13回 接着・仕上げ
59
Wood Handbook 2021 第10章：接着、強度、耐久性
第16章：塗装、木材の水分、仕上げと保守
コニシ・東亞合成：一般品と改良品を区別する
発表者ノートと配布資料に、参照先と条件を記載
Notes: 第11回 推敲版 2026-10-29
本ページの説明・活動の設計目安 1.2分。実測動画時間ではない。
原典の表10–1は接着剤の硬化、強度、用途を比較するために参照しました。個別製品の数値強度を、樹種や試験の異なる資料から並べて最強順位にすることはしていません。製品ページは2026年10月28日に確認したもので、実習前には使用する製品の最新の表示と条件を再確認します。塗装は第16章、木材の水分との関係を中心に読みます。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第16章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62269
コニシ ボンド木工用（一般品）https://www.bond.co.jp/bond/detail/item/info/productcd/10006/root/1
東亞合成 アロンアルフア木工用 https://www.aronalpha.com/product_search/wood/
東亞合成 瞬間接着剤の硬化と発熱 https://www.aronalpha.com/hatsunetsu/
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
動画は未更新。正式な課題A1–A4・採点基準は変更しない。
再構成元：旧第11回・スライド41。新第13回・接着・仕上げ。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 60
参考資料
木材及び木質材料学 新第13回 材料構成
60
Wood Handbook 2021 第10章：接着の形成と性能
第11章：木質材料の要素・製法・構成
第12章：木質材料の力学的性質
原典の対象と、製品・方向・湿潤条件を確かめる
Notes: 第12回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.2分。動画の実測時間ではない。
構成と製法はWood Handbook第11章、力学的性質は第12章、接着は第10章で確認しました。積層帯板の計算は、一般の弾性梁モデルを講義用の仮定へ適用したものです。数値は実製品のデータと明確に分けています。中学校の学習指導要領解説の材料と加工との接続を意識しますが、今回の式を全て中学生の暗記項目にするという意味ではありません。
出典・計算条件
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第12回・スライド40。新第13回・材料構成。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 61
用語を確認する参照先
木材及び木質材料学 新第13回 再構成
61
日本木材学会・木材教育委員会編「木材学用語集」
用語の意味と、製品の性能・適用条件を区別する
正式課題の配信・提出はTeamsで確認する
Notes: 用語の表記や専門的な意味は、日本木材学会の木材学用語集を照合先に使います。特定製品の耐水性や構造用途への適合を、一般用語の短い定義だけで判断することはできません。出典：https://www.jwrs.org/WTerm/ 。正式課題A4の設問・配点をこの再構成で変更していません。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。