## Slide 1
木造の大規模利用と資源・環境
木材及び木質材料学 新第14回 再構成
1
木材及び木質材料学 新第14回
集成材・CLTを、部材と建物の両方から見る
火災時の挙動と、資源・炭素・循環を評価する
Notes: 新構成の第14回です。前回の要素と配向の考え方をひき板の積層に広げます。建物の性能、火災時の挙動、資源と環境の評価は、それぞれ何を測るかを確かめて学びます。旧第13回と旧第14回を再構成した教材です。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 2
性能を評価する三つの対象
木材及び木質材料学 新第14回 再構成
2
部材：曲げ・変形・接合と荷重経路
火災：着火、燃え広がり、荷重を支える性能
資源・環境：量、期間、含める工程
Notes: 最初に、評価する対象を分けます。大きな梁をつくれることが、そのまま大きな建物の全ての性能を意味するわけではありません。同じように、炭素を含む量だけで環境影響の大小は決まりません。何を同じにして比べ、どの条件を変えたかを説明できることを目標にします。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 3
集成材：長さ・断面・形を組み立てる
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
3
長さ：ラミナを縦継ぎ
梁せい：厚さ方向へ積層
幅：幅方向の構成
継手
継手
主な繊維方向は、部材の長手にそろえる
製作可能な寸法は、工場設備・運搬・建方・接合の条件で決まる。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.2分。動画の実測時間ではない。
原木から一本取りできる寸法に縛られず、ひき板を木口方向・幅方向・厚さ方向に接着して寸法を構成する。長さはラミナの縦継ぎ、梁せいは積層、幅は幅方向の構成で調整する。図の三つの方向は製造上の寸法であり、R・T・Lの三方向図ではない。すべてのラミナの主な繊維方向は部材の長手にそろえる。丸太より大きい断面を作れる理由を学生自身の言葉で説明させる。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド4。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 4
縦継ぎと曲げ成形：ラミナをつなぐ
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
4
① 木口のくし形加工と接着
長いラミナをつくる
② 薄いラミナを型に沿わせる
曲線部材をつくる
ラミナの縦継ぎ／積層面の接着／現場の部材接合を区別する。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.3分。動画の実測時間ではない。
長いラミナには、木口をくし形に加工して接着するフィンガージョイントなどを用いる。接着面積を確保して力を伝えるが、加工・塗布・端圧・硬化の管理が性能を左右する。長手の縦継ぎと、積層面の接着を分けて指さす。曲線部材は、薄いラミナを型に沿わせて圧締・接着することで作る。薄いほど小さい曲率半径へ曲げやすいが、実際にはラミナ厚さ、樹種、曲率と半径方向の応力などを検討する。図は加工形状を誇張した模式図。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド5。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 5
集成材とラミナの配置
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
5
ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する
乾燥・選別・接合・圧締を管理し、断面や長さを構成する
ラミナの等級や配置を調整して、部材の性能を設計する
曲げでは表層の役割が大きく、層の位置が性能に影響する
節を分散できても、節や接着部の影響が自動的に消えるわけではない
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.5分。動画の実測時間ではない。
製造の順序は乾燥と含水状態の調整、ラミナの選別・等級区分、縦継ぎ、面の加工、塗布、積層と圧締、硬化、仕上げと品質確認である。節を細かく分散しても、節や繊維傾斜の影響が消えるわけではない。工場での選別と配置の管理を組み合わせる点が重要。材を集めれば自動的に高強度になる、という説明は避ける。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド6。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 6
ラミナをどこに置くか：曲げとの関係
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
6
中立軸
上側：圧縮
外層に高い等級を配置する例
下側：引張り
異等級構成の一例。同一等級構成もある。強度等級とEを混同しない。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
下向き荷重を受ける単純梁の正曲げでは、上側が圧縮、下側が引張りとなり、中立軸から遠い層ほど軸方向ひずみの絶対値が大きい。異等級構成の例では外層へ高い等級のラミナを配置する。中央部にもせん断を伝える役割があり、内層は不要という意味ではない。柱や曲線材、荷重が反転する部位では必要な配置も変わる。図の層数・厚さ・等級は説明用。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド7。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 7
集成材の平行積層
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
7
集成材
要素：ひき板等
主な配向を色分け
荷重方向と層構成
厚さだけで性能は決まらない
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1分。動画の実測時間ではない。
各層の線は主な繊維方向を表す。積み重ねる方向に繊維を交互に向ける図ではない。長手方向に高い剛性を持つ木材を、梁や柱として必要な寸法へまとめる。積層面に沿って力が伝わるため、層どうしが十分に接着されていることも部材の性能に含まれる。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド8。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 8
梁せいを2倍にすると、Iは何倍か
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
8
I = bh³ / 12 曲げ剛性 = EI
h = 300
h = 600 mm
b = 150 mm（共通）
h が2倍 → I は 2³ = 8倍
3.375 × 10⁸ → 2.700 × 10⁹ mm⁴
Eは同じ。材料量は2倍。
幅b・梁せいhの向きと単位を図で確認する。断面積は2倍。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.8分。動画の実測時間ではない。
矩形断面の幅をb、鉛直方向の梁せいをhとする。断面二次モーメントはI=bh³/12、曲げ剛性はEIである。幅を150 mmに固定し、h=300 mmから600 mmへ変えると、Iは3.375×10⁸ mm⁴から2.700×10⁹ mm⁴へ8倍になる。同じ材料のEを仮定するとEIも8倍。断面積と木材量は2倍であり、同じ木材量の比較ではない。材料のEが8倍になるわけでもない。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド9。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 9
同じEと荷重で、たわみを比較する
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
9
δ = FL³ / (48EI) 両端単純支持・中央にF
L = 6000 mm、F = 10000 N、E = 10000 N/mm²、b = 150 mm
Chart: 梁せい h（mm）
| 300 | 400 | 500 | 600
曲げたわみ（仮想梁） | 13.3333 | 5.625 | 2.88 | 1.6667
h（mm） | δ（mm）
300 | 13.33
600 | 1.67
h が2倍 → δ は1/8
説明用の仮想梁。曲げのみ。せん断・自重・接合・クリープは別に扱う。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：3.2分。動画の実測時間ではない。
両端単純支持、中央集中荷重Fの矩形梁を、線形弾性・一様なEの曲げモデルで扱う。L=6000 mm、F=10000 N、E=10000 N/mm²とすると、δ=FL³/(48EI)。h=300 mmではδ=13.33 mm、h=600 mmではδ=1.67 mm。梁せい2倍→Iが8倍→曲げたわみ1/8がつながる。せん断変形・自重・接合のすべり・クリープは含めない。大館などの実建物の部材寸法を計算したものではない。
演習後の自己確認・解説
I₂/I₁=(600/300)³=8。δ₂/δ₁=I₁/I₂=1/8。Eは同じ。木材量は2倍。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド10。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 10
CLTの層構成と荷重方向
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
10
板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する
合板と似た交差積層でも、原料は単板ではなく板材
面内の力、面外の曲げ、主なスパン方向を区別する
直交層のせん断変形なども、曲げやたわみに関係する
層数、層厚、配向、接着、接合を製品の条件として読む
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.5分。動画の実測時間ではない。
CLTはひき板を並べた層を主として直交させて積層接着した厚い面材。板の面内では引張り・圧縮・せん断、面外では曲げなどを受ける。床か壁かによって主な荷重と支持方向が違う。直交層は異方性を組み合わせるが、等方的になるわけではない。層数・層厚・構成・強軸と弱軸・接合を製品データに対応させる。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド14。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 11
CLTの直交積層
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
11
CLT
要素：ひき板等
主な配向を色分け
荷重方向と層構成
厚さだけで性能は決まらない
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.1分。動画の実測時間ではない。
色と線の向きは各層の主な繊維方向を表し、赤や青が強度の大小を表すわけではない。外側の層が長手を向く例と、板を90度回して使う例では、曲げ剛性やせん断変形が変わる。板の厚さと向きだけでなく、支える位置と荷重の向きを図に書き込む。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド15。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 12
CLT：床・壁で力の受け方が変わる
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
12
床：面外の曲げ・せん断
人・家具などの荷重 ↓
壁・水平構面：面内で伝達
接合を通り、支持へ
面外＝板面に垂直／面内＝板面に沿う。接合を含めて力が伝わる。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.4分。動画の実測時間ではない。
床は人・家具・自重などの鉛直荷重を面外曲げとせん断で支持部へ伝える。一方、床を水平構面（ダイアフラム）として使うと、風などの水平力を面内で壁やコアへ伝える。壁は鉛直荷重を受ける役割や、水平力を抵抗要素へ伝える役割を持ち得るが、役割は設計と接合で決まる。図は二つの力の向きを分けて考えるための概念図。CLTを置いただけで床と壁が一体化するわけではない。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド16。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 13
部材の性能と接合部
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
13
Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性
積層材では各層の位置と方向が異なるため、Eの単純平均では扱えない
部材間の金物・ねじ・接着などが荷重を伝える
接合部のすべりや局部的な応力も、構造全体の変形・破壊に関わる
大断面の利用には、運搬・施工・水分管理も必要になる
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.3分。動画の実測時間ではない。
Eは応力とひずみを結ぶ材料の係数、EIは形状を含む部材の曲げ剛性。均質な一方向梁のモデルと、方向の異なる層を持つCLTを区別する。建物の変形には、部材変形だけでなく接合のすべり・回転も重なる。運搬・建方での分割や水分状態も性能に関係する。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド20。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 14
直交層のせん断も、変形に含まれる
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
14
直交層のせん断
繊維に直交する面で
ずれるような変形
全たわみ = 曲げによるたわみ + せん断によるたわみ
δ = FL³/(48EI) は曲げのみ。CLTでは層別の剛性とせん断を考える。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
CLTを帯状の梁として曲げると、曲げによる変形とせん断による変形が生じる。特に直交層のローリングシアーは、繊維に直交する面で年輪構造がずれるようなせん断であり、CLTの剛性・耐力に影響する。全たわみを概念的にδ全体=δ曲げ+δせん断と分け、横層のせん断剛性が低い場合は曲げだけの計算が不十分になることを示す。実際には層構成に合う解析や試験データを用いる。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド21。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 15
接合が変形すると、構造の変形も増える
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
15
同じ力Fを伝える直列モデル
F
部材の変形
接合の変形
δ全体 = F / k部材 + F / k接合
同じFを伝える直列ばねの説明モデル。実建物の変形計算式ではない。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.2分。動画の実測時間ではない。
部材と接合が直列に力を伝える単純なばねモデルで、両者に同じ力Fが作用するとする。δ部材=F/k部材、δ接合=F/k接合、δ全体=F(1/k部材+1/k接合)。部材だけを硬くしても、接合が柔らかければ全体の変形は十分に減らない。実際の建物では多数の接合のすべりや回転が組み合わさるため、この直列モデルは原理を示す導入。ラミナの工場接着と、床・柱・コアを結ぶ現場接合の違いを再確認する。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド22。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 16
実例① 大館樹海ドーム：木で大空間
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
16
秋田スギ集成材
1997年竣工
長辺 178 m
短辺 157 m
最高高さ 52 m
規模の出典：JIA
178 × 157 m は
建物全体の規模
写真：掬茶／2018-10-20／Wikimedia Commons
写真 CC BY-SA 4.0（改変なし・縮小表示）
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.5分。動画の実測時間ではない。
大館樹海ドーム（ニプロハチ公ドーム、秋田県）は1997年竣工。JIAの事例資料は長辺178 m×短辺157 m、最高高さ52 mの秋田杉集成材による木造ドームと記載する。設計は伊東豊雄建築設計事務所・竹中工務店。写真では格子状の木質屋根と、中央に柱のない大空間を観察する。178 mは建物全体の長辺で、一本の集成材の長さではない。JIA掲載写真は転載しない。写真は掬茶による別撮影のCC BY-SA 4.0写真を改変せず表示。
出典（確認：2026-10-29）
日本建築家協会：大館樹海ドーム JIA25年賞 ｜ https://www.jia.or.jp/twentyfive_years/6078/
伊東豊雄：自然が見直される建築（設計者講演録） ｜ https://www.tozai-as.or.jp/mytech/98/98_ito08.html
写真：掬茶 (2018-10-20), Interior of Odate Jukai Dome 20181020a.jpg, CC BY-SA 4.0 ｜ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interior_of_Odate_Jukai_Dome_20181020a.jpg
写真のライセンス：CC BY-SA 4.0（各写真は改変せず全体を縮小表示） ｜ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド11。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 17
大空間を支える：部材から構造へ
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
17
屋根の荷重 → 格子状の集成材 → 周辺の支持構造 → 基礎
複数の部材と接合で、曲面・格子を構成する
格子屋根と支持の概念図。実建物の構造図・応力図ではない。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.5分。動画の実測時間ではない。
写真を参考に、集成材を組み合わせた曲面状の屋根から周辺の支持構造、基礎へ荷重が伝わることを模式化する。設計者の講演録ではスギ集成材の利用と雪への配慮が説明されている。ここで描いた二方向の曲線群は格子屋根の考え方を示す教材用の図であり、実建物の部材配置・接合詳細・反力の値を再現したものではない。大断面部材の製造、曲線や格子の構成、現場での接合と支持を組み合わせて大空間をつくる。
出典（確認：2026-10-29）
日本建築家協会：大館樹海ドーム JIA25年賞 ｜ https://www.jia.or.jp/twentyfive_years/6078/
伊東豊雄：自然が見直される建築（設計者講演録） ｜ https://www.tozai-as.or.jp/mytech/98/98_ito08.html
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド12。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 18
実例② Brock Commons：18階の複合構造
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
18
UBC（カナダ）／18階の学生寮
“18-storey mass timber hybrid student residence”
部位 | 使われる材料
上部16層の床 | CLTパネル
柱 | 集成材（GLT）・PSL
コア・下部・基礎 | 鉄筋コンクリート（RC）
接合・屋根構造 | 鋼材
原文と構成の出典：UBC Campus as a Living Lab
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.4分。動画の実測時間ではない。
UBC（カナダ・バンクーバー）のTallwood Houseは18階の学生寮。UBC公式説明にある短い原文“18-storey mass timber hybrid student residence”を引用する。上部16層（3～18階）はCLT床と木質柱による構成で、柱には集成材（GLT）とPSLを用いる。PSLは細長い木片を平行にそろえて接着した構造材。二つのRCコア、下部コンクリート構造、鋼製の接合・屋根も用いる。したがって「18階すべてをCLTだけで積む」という事例ではない。
出典（確認：2026-10-29）
UBC Campus as a Living Lab：Brock Commons Tallwood House ｜ https://livinglabs.ubc.ca/projects/brock-commons-tallwood-house
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド23。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 19
Brock Commons：鉛直荷重の経路
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
19
CLT床の面外荷重
CLT床 → 木質柱・接合
→ 下部構造・基礎
茶：CLT床 薄茶：木質柱
青灰：RCコア 灰：下部構造
上部木質16層（3〜18階）。図では階数を省略。
階数・配置・接合詳細を省略した教材用の模式図。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.3分。動画の実測時間ではない。
床の自重と利用者などの荷重は、CLT床パネルから木質柱・接合を通り、下部コンクリート構造・基礎へ伝わる。模式図は階数と平面形を省略している。赤い矢印は重力荷重の概念的な伝達方向で、個々の部材の応力値を示さない。柱頭・柱脚の鋼製接合は部材をつなぐ要素で、床パネルの支持と柱間の力の伝達を確保する。図から、床を支えることと水平力に抵抗することを分けて説明させる。
出典（確認：2026-10-29）
UBC Campus as a Living Lab：Brock Commons Tallwood House ｜ https://livinglabs.ubc.ca/projects/brock-commons-tallwood-house
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド24。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 20
Brock Commons：水平力の経路
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
20
床が水平構面として働く
床の面内 → 接合 → RCコア
→ 基礎
茶：CLT床 薄茶：木質柱
青灰：RCコア 灰：下部構造
上部木質16層（3〜18階）。図では階数を省略。
水平力：外壁など → 床の面内 → 接合 → RCコア → 基礎
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.5分。動画の実測時間ではない。
風による水平力を床の面内で集め、床とコアの接合を通してRCコアへ、さらに基礎へ伝える。床は鉛直荷重を受けるだけでなく水平構面としても働く。UBCのCONNECTIONS資料では床パネルのダイアフラムとしての働きとコアへの水平力伝達を明示する。CLT床とコアの接合がなければ、この伝達経路は成立しない。青の水平矢印と、前ページの赤の鉛直矢印を比較する。ねじ寸法や接合金物の本数はこの図では決めていない。
出典（確認：2026-10-29）
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
UBC Campus as a Living Lab：Brock Commons Tallwood House ｜ https://livinglabs.ubc.ca/projects/brock-commons-tallwood-house
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド25。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 21
実例③ Sara：CLTを使う20階の建築
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
21
スウェーデン／2021年完成
ホテル塔：20階・高さ75 m
CLTの立体モジュールを積層
二つのCLTコアと組み合わせる
低層部では集成材の柱・梁も使用
構法の出典：White Arkitekter
写真：Spisen／2021-07-22／CC BY-SA 4.0
写真は改変なし・縮小表示／ライセンス
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.3分。動画の実測時間ではない。
Sara Cultural Centre（スウェーデン・シェレフテオ）は2021年完成。設計者White Arkitekterは高さ75 m、20階のホテルを含む文化施設として紹介し、CLT製の立体モジュールを二つのCLTエレベーターコアの間へ積層する方式を説明する。低層部には集成材の柱・梁も用いる。写真は2021年7月の施工中にSpisenが撮影しCC BY-SA 4.0で公開したもので、竣工後の撮影と取り違えない。ガラス外装から内部の全構造を判定できるわけではない。
出典（確認：2026-10-29）
White Arkitekter：Sara Cultural Centre（設計者による事例解説） ｜ https://whitearkitekter.com/project/sara-cultural-centre/
White Arkitekter (2021) Annual and Sustainability Report, p.28 ｜ https://whitearkitekter.com/wp-content/uploads/2022/05/White-hallbarhetsrapport-2021-ENG-webb-low-pages.pdf
写真：Spisen (2021-07-22), Sara Kulturhus juli 2021-2.jpg, CC BY-SA 4.0 ｜ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sara_Kulturhus_juli_2021-2.jpg
写真のライセンス：CC BY-SA 4.0（各写真は改変せず全体を縮小表示） ｜ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド26。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 22
Sara：CLTの箱とコアを組み合わせる
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
22
CLTの箱（モジュール）＋ CLTコア ＋ 接合・下部構造
下部構造へ伝える
工場で立体的に製作
→ 現場で組立・接合
基礎などには
コンクリートも組み合わせる
三次元モジュールとCLTコアの概念図。実建物の組立図ではない。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2.4分。動画の実測時間ではない。
CLTの床と壁などで構成する三次元モジュールを、工場で製作して現場で組み立てる方式を模式化する。二つのCLTコアと、モジュール間・コア間の接合、下部構造が全体として働く。Whiteの2021年報告書p.28はコンクリート基礎と強風時の揺れに対処する上部のコンクリート構成にも触れている。したがって、木材の利用率が高いことを、基礎・金物まで含めたすべてが木という意味で説明しない。箱の個数や接合配置は実物を再現していない。
出典（確認：2026-10-29）
White Arkitekter：Sara Cultural Centre（設計者による事例解説） ｜ https://whitearkitekter.com/project/sara-cultural-centre/
White Arkitekter (2021) Annual and Sustainability Report, p.28 ｜ https://whitearkitekter.com/wp-content/uploads/2022/05/White-hallbarhetsrapport-2021-ENG-webb-low-pages.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド27。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 23
同じ「高層木造」でも、構成は違う
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
23
比較する点 | Brock Commons | Sara
高さの規模 | 18階 | 20階・75 m
主なCLTの役割 | 床パネル | 立体モジュール・コア
コアの材料 | RC | CLT
他材料の利用 | RC・鋼材など | 集成材・RC・鋼材など
出典：UBC ／ White Arkitekter（詳細URLはノート・解説資料）
材料名 → 使う部位 → 荷重の経路 → 根拠資料 の順で読む。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
Brock CommonsはCLT床・木質柱とRCコア、SaraはCLTの三次元モジュールとCLTコアを用いる。どちらも基礎や接合などには他材料も組み合わせる。階数を比べるだけでは、木質材料の働きは分からない。CLTの役割、水平力への抵抗要素、接合、火災・水分・振動への対応を資料から読む。コアとは階段・エレベーターなどをまとめた核の部分で、これらの事例では構造上の役割も担う。
出典（確認：2026-10-29）
UBC Campus as a Living Lab：Brock Commons Tallwood House ｜ https://livinglabs.ubc.ca/projects/brock-commons-tallwood-house
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
White Arkitekter：Sara Cultural Centre（設計者による事例解説） ｜ https://whitearkitekter.com/project/sara-cultural-centre/
White Arkitekter (2021) Annual and Sustainability Report, p.28 ｜ https://whitearkitekter.com/wp-content/uploads/2022/05/White-hallbarhetsrapport-2021-ENG-webb-low-pages.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド28。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 24
品質情報と利用条件
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
24
製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する
実測平均値、製品の表示値、設計で用いる数値を区別する
施工中や使用中の濡れ、木口や接合部の水分管理も考える
点検・補修・交換を含めて、長く使える納まりを検討する
学校では、構成と荷重の関係を模型や断面写真で説明できることを目指す
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.4分。動画の実測時間ではない。
製品の等級・ラミナの構成・接着品質・含水状態を確認し、実測の平均値、製品の表示値、設計に用いる値を区別する。大きい部材や高層建築では施工中の雨や木口の吸水、接合部の乾湿差、長期の変形なども考える。学校での模型実験と、建物に要求される品質保証の違いを説明する。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド29。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 25
高くするために、同時に満たす条件
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
25
力と変形
水平変形・振動／接合／転倒への抵抗
火と音
耐火・被覆／遮音・床の構成
水と時間
施工時の濡れ／クリープ／点検・補修
材料単体の特徴と、部材・接合・被覆を含む建物の性能を結びつける。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
高層化は部材の曲げ剛性だけで決まらない。水平変形と振動、接合・転倒への抵抗、耐火性能、遮音、施工時から使用中までの水分管理、点検・補修を組み合わせて考える。Brock Commonsは木質部材の石こうボード被覆などを公式資料で説明する。燃える材料かという一点と、要求される時間に構造を維持できるかを分ける。CLTや集成材という名称だけから、その建物の耐火・耐久性能を断定しない。
出典（確認：2026-10-29）
UBC Campus as a Living Lab：Brock Commons Tallwood House ｜ https://livinglabs.ubc.ca/projects/brock-commons-tallwood-house
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド30。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 26
常温の部材から、火災時の構造へ
木材及び木質材料学 新第14回 再構成
26
加熱により、材料と接合部の状態が変わる
着火のしやすさと、荷重を支える時間を区別する
部材の断面、被覆、接合、荷重条件を確認する
Notes: ここからは加熱されたときの挙動を見ます。木材が燃えるという性質と、特定の構成の部材が火災時に荷重をどれだけ支えられるかは、別々に評価します。大断面材の炭化層の説明も、木造建物一般の安全性を保証する結論としては使いません。既存の燃焼の図と用語の区別を維持して進めます。参照：USDA Wood Handbook 2021第18章、既存の消防研究センターの自然発火解説。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 27
燃焼トピック① 着火・引火・発火
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
27
着火：燃焼が始まること（広い意味）
本教材での区別 | 点火のきっかけ
引火 | 炎・火花などの外部火源がある
発火 | 炎・火花の点火源なしに燃焼が始まる
点火源がなくても外部加熱はあり得る。自然発火は自己発熱の蓄積で起こる。
木材の着火は熱流束・加熱時間・含水率・寸法などで変わる。
Notes: 本教材では、着火を燃焼の開始という広い意味で用いる。引火は炎や火花などの外部火源をきっかけとする着火、発火はそのような点火源なしで始まる着火として区別する。外部からの加熱による発火と、自己発熱が蓄積して起こる自然発火は区別する。自然発火の例は、油を含む布や大量の木材チップ等での発熱・蓄熱。消防研究センター https://nrifd.fdma.go.jp/public_info/faq/shizenhakka/index.html 。用語の範囲は資料ごとに確認し、液体の引火点を木材の一定の着火温度と扱わない。
再構成元：旧第13回・スライド31。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 28
燃焼トピック② 熱分解・炎・炭化
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
28
加熱された木材
熱分解ガス・蒸気
可燃性成分 ＋ 空気 → 炎を伴う燃焼
炭化した固体
酸素と反応し、炎が弱くても燃え得る
炭化しても燃焼は続き得る。炭と灰を区別する。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.7分。動画の実測時間ではない。
木材を加熱すると乾燥と熱分解が進み、ガス・蒸気成分と炭化した固体などが生じる。可燃性ガスが空気と混ざって燃えると炎を生じる。残った炭化層も酸素と反応して燃えることがあり、炎が目立たない燃焼もある。熱分解・炎を伴う燃焼・炭化は別の現象だが同時に進み得るため、図の矢印を必ず一方向の時間順と読まない。炭は灰と同じではなく、炭素に富む可燃性の固体である。
出典（確認：2026-10-29）
Dietenberger, Hasburgh & Yedinak (2021) Wood Handbook, Ch.18, Fire safety ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62268
American Wood Council：Fire Performance（炭化と残存断面） ｜ https://awc.org/resources/wood-products/fire-performance/
NEDO：再生可能エネルギー技術白書 第4章、炭化／半炭化 ｜ https://www.nedo.go.jp/content/100544819.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド32。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 29
燃焼トピック③ 炭化層と残存断面
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
29
未炭化部
炭化層：熱の侵入を遅らせる
構造上の強度を期待しない
未炭化部にも、加熱で
性能が低下する領域がある
着火性と、火災時に荷重を
支えられる時間は別の性能
炭化層の断熱効果と、荷重を支える断面の減少を同時に見る。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.8分。動画の実測時間ではない。
大きな木質部材では、表面の炭化層が内部への熱移動を遅らせる一方、炭化部分は構造上の強度を期待する断面から除く。内部にも加熱による性能低下があり、未炭化部分の全体を常温の健全部として数えない。炭化層の形成は燃えないことを意味せず、被覆、接合部、接着層の高温挙動と脱落なども検討する。表面が着火しやすいかと、荷重を一定時間支えられるかは異なる性能である。図は説明用の断面で、炭化速度や耐火時間を計算するための図ではない。
出典（確認：2026-10-29）
American Wood Council：Fire Performance（炭化と残存断面） ｜ https://awc.org/resources/wood-products/fire-performance/
Dietenberger, Hasburgh & Yedinak (2021) Wood Handbook, Ch.18, Fire safety ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62268
UBC Campus as a Living Lab：Brock Commons Tallwood House ｜ https://livinglabs.ubc.ca/projects/brock-commons-tallwood-house
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド33。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 30
燃焼トピック④ 住宅のどこで使うか
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
30
使う位置 | 火災時に見ること
内装・化粧／仕上げ材 | 燃え広がり・発熱・煙／下地と組合せ
外装 | 外部の炎・開口・通気層などの延焼経路
柱・梁・床などの構造材 | 荷重支持・残存断面／被覆と接合
材料の着火性／燃え広がり／部位の耐火性能を分ける
同じ木質材料でも、表面・下地・空隙・接合・荷重で評価する点が違う。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：2分。動画の実測時間ではない。
内装・化粧／仕上げ材は、初期の燃え広がり、発熱、煙や燃焼ガス、下地との組合せを見る。外装は隣棟・開口部や外部からの炎、通気層等を含む延焼経路を考える。柱・梁・床などの構造材では、火災時の荷重支持、残存断面、被覆と接合の性能を見る。木材を一律に燃えやすい／燃えにくいと順位づけず、厚さ・密度・含水状態・表面処理と使用する位置を指定する。不燃・難燃などの材料区分と、壁・床等の部位の耐火性能は区別し、法令上の認定を本図から判断しない。
出典（確認：2026-10-29）
Dietenberger, Hasburgh & Yedinak (2021) Wood Handbook, Ch.18, Fire safety ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62268
American Wood Council：Fire Performance（炭化と残存断面） ｜ https://awc.org/resources/wood-products/fire-performance/
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド34。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 31
燃焼トピック⑤ 薪・木炭・薪炭材
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
31
 | 薪 | 木炭
どのような燃料か | 木材を燃料に使う | 酸素を制限して熱分解した炭化物
燃焼を見る視点 | ガスの炎・炭化・水分 | 炭の表面での反応／製法で性状も変化
薪炭材：薪や木炭の原料などに用いる木材
炎が目立たなくても、木炭等の燃焼でCOが生じる。
確認：炭化層が断熱するなら、木炭は燃えないと言えるか。
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：1.6分。動画の実測時間ではない。
薪は木材を燃料として利用するもので、水分の蒸発にも熱が使われる。木炭は木材を酸素供給を制限して熱分解し、炭素に富む固体を得たもの。黒炭と白炭などで製法・性状・着火性は異なる。薪炭材とは薪や木炭の原料などに用いる木材を指す。炎を伴う気相燃焼と、炭の表面での燃焼を結びつける。見える炎が弱くても木炭等の燃焼でCOが生じるため、煙や炎の見た目だけでは安全を判断できない。授業では資料・映像を用い、室内で木炭燃焼を実演しない。
演習後の自己確認・解説
言えない。炭化層は内部への熱移動を遅らせるが、炭化物自体も酸素と反応して燃える。断熱効果・着火性・燃焼継続・構造耐火は別の観点。
出典（確認：2026-10-29）
Dietenberger, Hasburgh & Yedinak (2021) Wood Handbook, Ch.18, Fire safety ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62268
NEDO：再生可能エネルギー技術白書 第4章、炭化／半炭化 ｜ https://www.nedo.go.jp/content/100544819.pdf
林野庁：木炭の種類（黒炭・白炭の違い） ｜ https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/mokutan/syurui.html
国民生活センター：見守り新鮮情報383号、発電機や炭のCO（2021-01-12） ｜ https://www.kokusen.go.jp/mimamori/pdf/shinsen_FY2020all.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド35。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 32
使える性能から、使い続ける条件へ
木材及び木質材料学 新第14回 再構成
32
使用期間、補修、交換、使用後の扱いを考える
森林の更新と、製品中の炭素を別々に数える
第12回の文化・森林管理を、量と条件で読み直す
Notes: 部材や建物の使用期間を考えることは、修理と技能の継承を扱った第12回にもつながります。今回は森林の資源量と製品中の炭素を、数式と単位を使って整理します。炭素が材に残ることと、工程での排出量や他材料への代替効果を、それぞれ独立に確認します。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 33
再生可能性と持続可能性
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
33
再生可能：樹木は成長し、次の世代を育てられる
持続可能性（sustainability）：資源・生態系・暮らしを保つ
成長に時間が必要。伐った後の更新にも条件がある
「また育つ」ことから、無制限の利用は導けない
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
再生可能は資源が再生する性質、持続可能は利用の仕方を含む評価として区別する。植林だけでなく天然更新もある。森林の種類や土地条件に合う管理が必要で、すべての森林で同じ施業をすればよいという意味ではない。
出典（確認 2026-10-29）
林野庁：持続可能な社会と森林
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sustainability.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド3。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 34
森林から製品へ、使い続けるための循環
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
34
森林を更新
育てる
収穫・製造
長く使う
再使用・再資源化
更新を支える
費用・労働
材料の再利用と、森林の再生は異なる過程
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
植える・育てる・収穫する・製品にする・長く使う経路を示す。木材は製品から樹木へそのまま戻らない。炭素・養分の循環と、材料の再使用・再資源化は異なる。図の戻り矢印は森林更新へのつながりで、時間と労働と費用が必要。
出典（確認 2026-10-29）
林野庁：持続可能な社会と森林
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sustainability.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド4。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 35
森林の蓄積は「量」と「増減」で読む
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
35
期末の蓄積 ＝ 期首 ＋ 成長 − 収穫 − 枯死
期首
1000 m³
年成長
50 m³
収穫・枯死
立木から出る量
同じ区域・1年間・同じ体積基準の説明モデル
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
蓄積を立っている木の幹の体積とした簡単な年収支モデル。全て同じ区域・期間・体積基準で数える。成長量に新しく対象になる木も含めると仮定する。枯死で立木から外れた炭素が即座に全量CO2になるわけではない。土壌や枯死木の炭素はこの収支の外である。
出典（確認 2026-10-29）
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド6。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 36
環境演習1 収穫量を変えると、翌年は？
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
36
期首の立木蓄積 1000 m³、年成長 50 m³、枯死 10 m³
① 年収穫40 m³のとき、期末の蓄積は？
② 年収穫60 m³のときは？
③ ①なら「持続可能」と断定できるだろうか
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 4分（動画の実測時間ではない）
2分ほど自分で計算し、残りは断定できない理由を一つ書く。仮想森林であり日本の統計値ではない。オンデマンド時は一時停止を促し、長い無音を埋め込まない。
演習の解説・自己確認
①1000+50−40−10=1000 m³。②1000+50−60−10=980 m³。③立木体積が維持されても、生物多様性、樹種・齢構成、土壌、更新費用などは未確認。
出典（確認 2026-10-29）
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド7。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 37
環境演習1の解説 量の収支と、管理の条件
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
37
条件 | 期末の立木蓄積
収穫40 m³ | 1000＋50−40−10＝1000 m³
収穫60 m³ | 1000＋50−60−10＝980 m³
この式の外 | 生態系・齢構成・更新の成否・費用
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 2分（動画の実測時間ではない）
計算は資源量を考える入口になる。式で表した範囲と、式に入れていない範囲を区別する習慣をつくる。枯死と大気への炭素放出を同一視しない。
出典（確認 2026-10-29）
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド8。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 38
炭素は、森林と木製品の中にある
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
38
大気中のCO₂
森林の炭素
木製品の炭素
成長・光合成
収穫・加工
分解・燃焼
製品中に残る量と期間を考える。製造・輸送の排出は別に評価。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
樹木の成長で大気中CO2の炭素が有機物になる。収穫した木材にも炭素が残り、製品の使用中は貯蔵される。使用後の分解・燃焼で大気へ戻る経路がある。矢印の太さは量を表さない。生産や輸送の排出は別に評価する。
出典（確認 2026-10-29）
IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-7/
林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド10。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 39
炭素貯蔵量を、全乾質量から考える
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
39
全乾質量 M₀ × 炭素質量割合 c ＝ 炭素量 C
CO₂換算量 ＝ C × 44 / 12
44：CO₂の分子量 12：炭素の原子量
この演習では c＝0.50。貯蔵量を表す説明モデル。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
全乾木材の炭素質量割合cを0.50と置く説明モデル。樹種等で値は異なる。炭素の原子量12、CO2の分子量44から44/12を掛ける。これは木材に貯蔵された炭素をCO2質量に換算した量で、製造工程の排出量を差し引いた削減量ではない。公式ガイドラインは体積と密度の基準も指定するので、実務には原典を読む。
出典（確認 2026-10-29）
林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド11。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 40
環境演習2 水も炭素として数えてよいか
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
40
ある木材の全質量 M＝600 kg、乾量基準MC＝20%
① 全乾質量 M₀ と水の質量を求める
② c＝0.50 として、炭素とCO₂換算量を求める
M＝M₀（1＋MC / 100）を第8回から使う
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 5分（動画の実測時間ではない）
式に代入する前に全体600 kgは全乾木材と水の合計であると描く。20%の分母は600 kgではない。第8回の含水率を新しい用途に転移する問題。
演習の解説・自己確認
M₀=600/1.20=500 kg。水100 kg。炭素=500×0.50=250 kg-C。CO2換算=250×44/12=916.7 kg-CO2。600×0.50を用いると水まで木材と扱う誤り。
出典（確認 2026-10-29）
林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド12。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 41
環境演習2の解説 基準をそろえて換算する
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
41
全体 600 kg
全乾木材 500 kg
水100 kg
500 × 0.50 ＝ 250 kg-C
250 × 44 / 12 ≈ 917 kg-CO₂
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 2分（動画の実測時間ではない）
500 kgの全乾木材から求めた250 kg-Cが、916.7 kg-CO2に対応する。換算すると数値が大きくなるのは酸素の質量も含むからで、木材全体の質量が増えるのではない。水分が増えただけでは貯蔵炭素は増えない。
出典（確認 2026-10-29）
林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド13。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 42
貯蔵量・排出量・削減量を区別する
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
42
量 | 何を表すか
貯蔵量 | ある時点で製品に残る炭素の量
排出量 | 定めた工程・期間で大気へ放出する量
削減量 | 比較対象と比べて、どれだけ排出等が減るか
比較の条件 | 同じ機能・期間、森林と使用後の扱い
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
貯蔵量をそのまま削減量と呼ばない。代替材の製造工程や木材の加工、森林の炭素変化、製品の寿命などで比較結果が変わる。数値にはどの境界・期間を含むかを書く。
出典（確認 2026-10-29）
IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-7/
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド14。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 43
長く使うと、炭素が残る時間も変わる
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
43
製品中の炭素量（相対値）
0
10
20
30
年
10年で燃焼
30年で燃焼
初期量は同じ。再成長・買替え・工程排出は図の外。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 2分（動画の実測時間ではない）
同じ炭素量の単一製品を10年または30年で燃焼する説明図。新しい製品や再成長は図に入れていない。燃焼で放出しないという意味ではなく、製品中に残る期間が変わる。再成長の吸収には時間がかかり、瞬間的に相殺すると説明しない。
出典（確認 2026-10-29）
IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-7/
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド15。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 44
環境影響は、製品の一生で比べる
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
44
原料調達
製造・輸送
使用・保守
使用後
そろえる：同じ機能、同じ期間、含める工程
例：同じ物を支える棚1台分を、30年間使う
LCA：ライフサイクルアセスメント
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
LCAはライフサイクルアセスメント。機能単位・期間・システム境界を定めて原料調達から使用後まで見る。温室効果ガス以外の影響もある。次の演習は工程排出の一部を合計する仮想例で、完全なLCAでも実製品の環境宣言でもない。
出典（確認 2026-10-29）
IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-7/
林野庁：持続可能な社会と森林
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sustainability.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド16。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 45
環境演習3 同じ棚を30年間使う
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
45
工程値：kg-CO₂e | A：10年で交換 | B：30年使用
製造・輸送／台 | 5 | 9
手入れ | 計上なし | 10・20年に各1
処理／台 | 1 | 1
仮想値。同じ機能・期間。生物由来炭素は計上外。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
機能・安全性が同等と仮定した棚1台分の30年間。Aは寿命10年で0・10・20年に3台製造。Bは30年使用し10・20年に手入れ。期間末に最後の棚も処理する。数値は全て説明用の仮想値。輸送は製造欄に含む。この演習では生物由来炭素の吸収・貯蔵・放出、森林変化は計上しない。
出典（確認 2026-10-29）
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド17。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 46
環境演習3 交換と手入れを数える
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
46
A
0年
製造
10年
処理・製造
20年
処理・製造
30年
処理
B
0年
製造
10年
手入れ
20年
手入れ
30年
処理
各方式で、30年間の工程値を合計する
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 4分（動画の実測時間ではない）
タイムラインの0・10・20・30年に注目する。Aを4台としない。30年間の利用終了時に4台目を購入しない。各方式の合計を求め、寿命の仮定が変わると結論が変わるか説明する。
演習の解説・自己確認
A=5×3+1×3=18 kg-CO2e。B=9+1×2+1=12 kg-CO2e。Bの方が6 kg少ないのはこの仮定した範囲内。Bの寿命が10年なら3台の製造だけで27 kgとなり、当初の優劣を保証しない。
出典（確認 2026-10-29）
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド18。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 47
環境演習3の解説 長寿命の利点には条件がある
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
47
A：製造 5×3 ＋ 処理 1×3 ＝ 18 kg-CO₂e
B：製造 9 ＋ 手入れ 1×2 ＋ 処理 1 ＝ 12 kg-CO₂e
今回の条件ではBが小さい。寿命や工程値が変われば再計算
実製品の比較には、残した工程・炭素の扱いも確認
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 2分（動画の実測時間ではない）
初期の製造排出が大きくても交換回数が減ると合計が小さくなり得るという仕組みを理解する。木材と他材料の実測優劣を主張する演習ではない。CO2eはCO2以外の温室効果ガスも換算した表記で、前の貯蔵炭素のCO2換算と区別する。
出典（確認 2026-10-29）
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド19。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 48
使用後：形を保つか、材料をつくり直すか
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
48
再使用
同じ製品・部材を使う
再資源化
材料を選別し、つくり直す
燃料利用
熱・エネルギーとして利用する
汚れ・処理・異物・性能履歴で、使える経路が変わる。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
同じ製品を再使用、部材を外して再利用、チップ等へ再資源化、燃料利用など複数の経路がある。上から順に必ず実行できるという階段ではない。接着剤・塗料・保存処理・異物・寸法・性能履歴が用途を制約する。分別・運搬・処理にも負荷がある。
出典（確認 2026-10-29）
林野庁：持続可能な社会と森林
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sustainability.html
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド20。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 49
環境演習4 乾いた木材100 kgの行き先
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
49
製品
60 kg
チップ
25 kg
燃料
15 kg
全乾質量100 kgの配分（説明用の仮想値）
製品歩留まりは？ 材料利用率は？ 燃料向けは？
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
加工前後を同じ全乾質量基準で比較。製品60 kg、再資源化するチップ25 kg、燃料にする端材・粉15 kgと仮定。100%が製品として歩留まりになるわけではない。材料利用率とエネルギー利用率を混ぜない。
演習の解説・自己確認
製品歩留まり60%。製品と再資源化用チップを合わせた材料利用率85%。燃料向け15%。この割振りは回収できた量のモデルで、再資源化工程で新たな損失が出ることもある。
出典（確認 2026-10-29）
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド21。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 50
修理・分解を考えた設計
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
50
交換できる棚板
接合部へ工具が届く
部材と仕上げを記録する
濡れ・汚れをためない
強度・剛性・耐久性を満たしたうえで、手入れを考える。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 3分（動画の実測時間ではない）
手入れしやすい形、濡れにくい設置、交換できる部材、接合部へのアクセスを考える。ねじ接合が常に接着より優れるという順位ではない。接合の剛性・強度や安全性、耐水性を満たす必要がある。第10・11回の防腐・接着・塗装を長期利用へ結び直す。
出典（確認 2026-10-29）
USDA Wood Handbook（2021）第8章 Fastenings
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド22。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 51
調達の資料は、何を確かめるものか
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
51
情報 | 確認できる範囲
産地・樹種・供給者 | 由来をたどる出発点
森林管理・流通の認証 | 規格に基づく管理・識別の範囲
製品の環境情報 | 宣言された機能・工程・条件での評価
不足するとき | 未確認と記し、追加資料を求める
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 2分（動画の実測時間ではない）
FSCの森林管理認証とCoCは役割が違う。認証マークだけで、その製品の全生涯CO2がゼロだと判断しない。産地だけから環境負荷の順位を決めない。法律の適合性については最新の原典に基づく別の確認が必要で、ここでは特定製品の適法性を判定しない。
出典（確認 2026-10-29）
FSC：Standards（森林管理・加工流通過程）
https://fsc.org/en/standards
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド23。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 52
統合演習14：比較に必要な条件をそろえる
木材及び木質材料学 新第14回 再構成
52
同じ用途・床面積・使用期間の建物を想定する
構造・火災・環境について、別々の根拠を書く
未確認の性能値を、材料名から補わない
Notes: 木造と他の構造を比較する計画を立てます。同じ用途や床面積、使用期間をそろえたうえで、構造と接合、火災時に評価する部位、製造・輸送・補修・交換・使用後の工程を挙げます。必要な性能値や数量がないため、ここでは木造の方が常に優れていると結論しません。比較の条件を具体的に列挙することが課題です。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 53
統合演習の見直し方
木材及び木質材料学 新第14回 再構成
53
構造：部材・支持・接合と、必要な性能値
火災：対象部位・加熱条件・求める性能
環境：機能・期間・工程と、炭素の扱い
Notes: 解答は一つの総合点を付けるのではなく、評価対象ごとに整理します。例えばCLTを用いたという情報だけで、建物のコアや接合まで全て同じ材料だとは言えません。部材中の炭素量だけを、排出削減量と呼ぶこともできません。資料から確かめた事実、計算のための仮定、まだ不明な条件を分けて記載します。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 54
部材の性質から、建物と資源の判断へ
木材及び木質材料学 新第14回 再構成
54
集成材・CLTは、配向と接合の条件を読む
燃焼・耐火・環境影響は、それぞれ評価する
次回は、加工・材料選択を技術科の教材へまとめる
Notes: 第14回のまとめです。部材の構成と荷重方向、接合や水分、加熱の条件を確認しました。資源と環境を説明するときも、量と期間と評価範囲を明らかにします。第15回では、これまでの知識を、材料選択や比較活動の設計へまとめます。正式課題A4の扱いは従来どおりTeamsで確認します。
再構成時の追加説明。90分は授業配分の設計値で、動画の実測時間ではない。正式課題を追加していない。

## Slide 55
参考資料：事例と原理を確かめる
材料の原理・製造：USDA Wood Handbook
第11章：集成材の製造 ／ 第12章：CLT
集成材の大空間：大館樹海ドーム
日本建築家協会（規模・竣工年）／設計者講演録
CLTを用いる高層建築：Brock Commons／Sara
UBC公式資料 ／ White Arkitekterの設計事例
燃焼・写真・学校との接点
Wood Handbook第18章・写真・指導要領のURLはノートと解説へ
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 新第14回 構造・燃焼
55
Notes: 第13回 推敲版 2026-10-29
説明・活動の設計目安：0.5分。動画の実測時間ではない。
一次資料は材料原理、建築事例、写真の権利表示を分けて読む。USDA Wood Handbookは製造と構成、JIA・設計者講演録は大館の事例、UBC公式資料はBrockの部位別材料と荷重伝達、WhiteはSaraの構法を確認するために用いる。写真はWikimedia Commonsの個別ファイルの撮影者・日付・ライセンスを確認し、スライドと解説資料に記載した。引用した事実と教材用に作成した模式図・仮想計算を区別する。
出典（確認：2026-10-29）
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.11, pp.11–18～11–21 ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Forest Products Laboratory (2021) Wood Handbook, Ch.12, CLT ｜ https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
日本建築家協会：大館樹海ドーム JIA25年賞 ｜ https://www.jia.or.jp/twentyfive_years/6078/
伊東豊雄：自然が見直される建築（設計者講演録） ｜ https://www.tozai-as.or.jp/mytech/98/98_ito08.html
UBC Campus as a Living Lab：Brock Commons Tallwood House ｜ https://livinglabs.ubc.ca/projects/brock-commons-tallwood-house
UBC CIRS (2016) Brock Commons storyboards, STRUCTURAL SYSTEM / CONNECTIONS ｜ https://sustain.ubc.ca/sites/default/files/brock_commons_storyboards_0.pdf
White Arkitekter：Sara Cultural Centre（設計者による事例解説） ｜ https://whitearkitekter.com/project/sara-cultural-centre/
White Arkitekter (2021) Annual and Sustainability Report, p.28 ｜ https://whitearkitekter.com/wp-content/uploads/2022/05/White-hallbarhetsrapport-2021-ENG-webb-low-pages.pdf
写真：掬茶 (2018-10-20), Interior of Odate Jukai Dome 20181020a.jpg, CC BY-SA 4.0 ｜ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Interior_of_Odate_Jukai_Dome_20181020a.jpg
写真：Spisen (2021-07-22), Sara Kulturhus juli 2021-2.jpg, CC BY-SA 4.0 ｜ https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sara_Kulturhus_juli_2021-2.jpg
写真のライセンス：CC BY-SA 4.0（各写真は改変せず全体を縮小表示） ｜ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
文部科学省：中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 A(1) ｜ https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
教材用の模式図・仮想計算と、一次資料の建築事例を区別する。動画は未更新。正式課題A1〜A4と評価基準は変更しない。
再構成元：旧第13回・スライド45。新第14回・構造・燃焼。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 56
参考資料：森林・文化・炭素
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
56
林野庁：持続可能な社会と森林
クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。
林野庁：木の文化を支える森
クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。
林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。
IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products
クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 0.5分（動画の実測時間ではない）
本文の図は教材用の模式図。計算問題は仮想値で、地域統計や実製品の環境負荷を示すデータではない。出典の対象範囲に注意して読む。
出典（確認 2026-10-29）
林野庁：持続可能な社会と森林
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/sustainability.html
林野庁：木の文化を支える森
https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/kinobunka_kojimori/kibunka.html
林野庁：建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html
IPCC AR6 WGIII（2022）第7章 7.4.5.3 Harvested wood products
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/chapter/chapter-7/
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド27。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。

## Slide 57
参考資料：学校との接点・情報の範囲
木材及び木質材料学 新第14回 資源・環境
57
文部科学省（2017）『中学校学習指導要領解説 技術・家庭編』A(1)、28頁
クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。
FSC：Standards（森林管理・加工流通過程）
クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。
USDA Wood Handbook（2021）第8章 Fastenings
クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。
Notes: 第14回 改訂 2026-10-29
説明・活動の設計目安 0.5分（動画の実測時間ではない）
学習指導要領解説では木の文化・和の文化と環境負荷・資源の有限性等に触れる。教科書本文の未確認部分を既知として断定しない。専門科学を学校の学習内容へ結び付けるが、大学の専門内容を教科書の範囲に限定しない。
出典（確認 2026-10-29）
文部科学省：中学校学習指導要領解説 技術・家庭編（2017）、技術分野 A(1)、印刷頁28
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
FSC：Standards（森林管理・加工流通過程）
https://fsc.org/en/standards
USDA Wood Handbook（2021）第8章 Fastenings
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
正式課題A1〜A4の設問・配点は変更しない。追加問題は授業内・自主学修用。新しいページ順の動画・音声・字幕は未制作。
再構成元：旧第14回・スライド28。新第14回・資源・環境。旧構成の参照番号や演習番号は、学習ガイドの対応表も参照。動画は旧構成の参考動画で、再構成PDFとページ順は一致しない。