## Slide 1
第12回 合板・LVLとボード類
木材及び木質材料学 第12回
1
単板・小片・繊維・ストランドを比較する
要素と配向、接着、密度、使用条件を読む
外観と材料名だけで性能を決めない
Notes: 授業時間：0～3分（3分）
第11回の接着を、木質材料の製造と性能へ適用します。従来の合板・LVLとボード類を一つの回へまとめました。製造と分類、二つの計算、条件を読む材料選択を中心に進めます。
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 2
木質材料を比べる二つの軸
木材及び木質材料学 第12回
2
要素 | 例 | 配向の見方
単板 | 合板・LVL | 交差／ほぼ平行
小片・繊維 | PB・MDF等 | 層構成、密度分布
ストランド | OSB | 層別の配向と主軸
Notes: 授業時間：3～7分（4分）
まず、原料をどんな大きさと形へ変えたか、次に、どの方向へ並べたかを見ます。単板から作る合板とLVLは、要素が同じでも配向が異なります。ボード類は小片、繊維、細長いストランドを区別します。接着の耐水性、木材の吸水と寸法変化、腐朽も別の情報として確認します。
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 3
木質材料の構成と製法
木材及び木質材料学 第12回
3
単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する
節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する
製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む
接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる
無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる
Notes: 授業時間：7～11分（4分）
原資料：第11回の4枚目。本文・図を再利用。
木質材料の構成と製法
説明：
単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する
節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する
製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む
接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる
無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 4
単板の製造と合板
木材及び木質材料学 第12回
4
ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法
スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる
合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する
対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要
表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる
Notes: 授業時間：11～16分（5分）
原資料：第11回の6枚目。本文・図を再利用。
単板の製造と合板
説明：
ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法
スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる
合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する
対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要
表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 5
合板の交差積層
木材及び木質材料学 第12回
5
合板
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
Notes: 授業時間：16～20分（4分）
原資料：第11回の5枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
合板
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 6
LVLの平行積層
木材及び木質材料学 第12回
6
LVL
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
Notes: 授業時間：20～23分（3分）
原資料：第11回の11枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
LVL
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 7
LVLと方向別性能
木材及び木質材料学 第12回
7
LVLは単板の主な繊維方向をほぼ平行にして積層する材料
単板を接合・積層し、長い部材や大きな断面を構成できる
長手方向の剛性・強度を生かすが、横方向は同じ性能とは限らない
製品によって一部の直交単板を含む構成もある
合板との違いは、単板という要素の共通性と配向の違いから説明する
Notes: 授業時間：23～26分（3分）
原資料：第11回の8枚目。本文・図を再利用。
LVLと方向別性能
説明：
LVLは単板の主な繊維方向をほぼ平行にして積層する材料
単板を接合・積層し、長い部材や大きな断面を構成できる
長手方向の剛性・強度を生かすが、横方向は同じ性能とは限らない
製品によって一部の直交単板を含む構成もある
合板との違いは、単板という要素の共通性と配向の違いから説明する
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 8
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第12回
8
比較点 | 合板 | LVL
構成要素 | 単板 | 単板
主な配向 | 交差させて積層 | ほぼ平行に積層
確かめる性能 | 表板方向・層構成 | 主な繊維方向
共通の確認 | 接着・含水状態 | 用途・製品情報
Notes: 授業時間：26～29分（3分）
原資料：第11回の7枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
条件をそろえた比較
値がある場合は、単位・定義・測定状態・出典を確認する
比較点 | 合板 | LVL
構成要素 | 単板 | 単板
主な配向 | 交差させて積層 | ほぼ平行に積層
確かめる性能 | 表板方向・層構成 | 主な繊維方向
共通の確認 | 接着・含水状態 | 用途・製品情報
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 9
演習1 単板の積層方向
木材及び木質材料学 第12回
9
厚さ2 mmの同じ単板5枚を積層する。0°は全体の長手に沿う繊維方向
A：0°／90°／0°／90°／0°、B：0°／0°／0°／0°／0°
① 全厚を求め、合板・LVLのモデルをA・Bに対応させる
② Aの0°層・90°層の合計厚さは、それぞれ何mmか
③ Aの面内二方向の曲げ性能を、全く同じと扱えるか。層の位置も考える
Notes: 授業時間：29～36分（7分）
原資料：第11回の9枚目。本文・図を再利用。
演習1 単板の積層方向
説明：
厚さ2 mmの同じ単板5枚を積層する。0°は全体の長手に沿う繊維方向
A：0°／90°／0°／90°／0°、B：0°／0°／0°／0°／0°
① 全厚を求め、合板・LVLのモデルをA・Bに対応させる
② Aの0°層・90°層の合計厚さは、それぞれ何mmか
③ Aの面内二方向の曲げ性能を、全く同じと扱えるか。層の位置も考える
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 10
演習1の解説 単板と積層方向
木材及び木質材料学 第12回
10
① 全厚2×5＝10 mm。Aは合板、BはLVLの単純化モデル
② Aの0°層は6 mm、90°層は4 mm
③ Aの二方向は、対応する層の厚さ・位置が同じではない
曲げでは外側の層の影響も大きい。積層しただけで完全な等方性にはならない
強度やEの数値を比較するには、単板と製品の条件に対応するデータが必要
Notes: 授業時間：36～38分（2分）
原資料：第11回の10枚目。本文・図を再利用。
演習1の解説 単板と積層方向
説明：
① 全厚2×5＝10 mm。Aは合板、BはLVLの単純化モデル
② Aの0°層は6 mm、90°層は4 mm
③ Aの二方向は、対応する層の厚さ・位置が同じではない
曲げでは外側の層の影響も大きい。積層しただけで完全な等方性にはならない
強度やEの数値を比較するには、単板と製品の条件に対応するデータが必要
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 11
接着品質と使用環境
木材及び木質材料学 第12回
11
接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される
乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する
接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える
構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する
製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む
Notes: 授業時間：38～41分（3分）
原資料：第11回の12枚目。本文・図を再利用。
接着品質と使用環境
説明：
接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される
乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する
接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える
構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する
製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 12
単板から、小片・繊維へ
木材及び木質材料学 第12回
12
ここまで：合板とLVLは、単板の配向を変える
ここから：原料の形と大きさも変える
表面の化粧と、内部の構成を分けて観察する
Notes: 授業時間：41～43分（2分）
前半の単板の分類と計算をいったん整理します。ここから小片と繊維、ストランドを比べます。繊維方向の影響が小さくなる場合もありますが、全ての方向が完全に同じ材料になるとは限りません。厚さ方向の密度や層構成も性能へ関わります。
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

## Slide 13
パーティクルボードの製造と性質
木材及び木質材料学 第12回
13
木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する
熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する
表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する
ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する
端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要
Notes: 授業時間：43～47分（4分）
原資料：第12回の4枚目。本文・図を再利用。
パーティクルボードの製造と性質
説明：
木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する
熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する
表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する
ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する
端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 14
パーティクルボードの要素
木材及び木質材料学 第12回
14
小片を要素にする
粒の大きさと層構成
密度分布と接着
端面・接合・耐湿性
Notes: 授業時間：47～49分（2分）
原資料：第12回の5枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
小片を要素にする
粒の大きさと層構成
密度分布と接着
端面・接合・耐湿性
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 15
繊維板とMDF
木材及び木質材料学 第12回
15
木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する
MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴
切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい
密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる
端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する
Notes: 授業時間：49～53分（4分）
原資料：第12回の6枚目。本文・図を再利用。
繊維板とMDF
説明：
木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する
MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴
切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい
密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる
端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 16
繊維板の要素
木材及び木質材料学 第12回
16
細かな繊維を要素にする
密度・製法で性質が変わる
表面と端面を観察
用途に合う製品情報
Notes: 授業時間：53～55分（2分）
原資料：第12回の11枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
細かな繊維を要素にする
密度・製法で性質が変わる
表面と端面を観察
用途に合う製品情報
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 17
OSBとストランドの配向
木材及び木質材料学 第12回
17
OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する
表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する
主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる
見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる
PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる
Notes: 授業時間：55～59分（4分）
原資料：第12回の10枚目。本文・図を再利用。
OSBとストランドの配向
説明：
OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する
表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する
主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる
見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる
PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 18
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第12回
18
材料 | 主な要素 | 確認すること
PB | 小片 | 層・密度・接合位置
MDF等 | 繊維 | 密度・加工・湿潤条件
OSB | ストランド | 要素の配向・方向別性能
共通 | 製法・接着 | 厚さ・用途・製品情報
Notes: 授業時間：59～62分（3分）
原資料：第12回の7枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
条件をそろえた比較
値がある場合は、単位・定義・測定状態・出典を確認する
材料 | 主な要素 | 確認すること
PB | 小片 | 層・密度・接合位置
MDF等 | 繊維 | 密度・加工・湿潤条件
OSB | ストランド | 要素の配向・方向別性能
共通 | 製法・接着 | 厚さ・用途・製品情報
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 19
演習1 ボードの密度
木材及び木質材料学 第12回
19
試料A：300×300×10 mm、質量630 g
試料B：同寸法、質量450 g
体積と密度を求める
密度だけで、ねじ保持や耐湿性まで順位付けできるか？
Notes: 授業時間：62～68分（6分）
原資料：第12回の8枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
演習1 定義と条件から考える
試料A：300×300×10 mm、質量630 g
試料B：同寸法、質量450 g
体積と密度を求める
密度だけで、ねじ保持や耐湿性まで順位付けできるか？
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 20
演習1の解説 ボードの密度
木材及び木質材料学 第12回
20
体積 = 900 cm³
A：0.700 g/cm³ = 700 kg/m³
B：0.500 g/cm³ = 500 kg/m³
接合・耐湿性等には、製品別データが必要
Notes: 授業時間：68～70分（2分）
原資料：第12回の9枚目。本文・図を再利用。
説明・活動の内容
演習1の解説
体積 = 900 cm³
A：0.700 g/cm³ = 700 kg/m³
B：0.500 g/cm³ = 500 kg/m³
接合・耐湿性等には、製品別データが必要
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 21
ボード類の性能を比較する項目
木材及び木質材料学 第12回
21
密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する
曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる
ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する
水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する
化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む
Notes: 授業時間：70～74分（4分）
原資料：第12回の12枚目。本文・図を再利用。
ボード類の性能を比較する項目
説明：
密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する
曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる
ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する
水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する
化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 22
演習 教室の家具側板を選ぶ
木材及び木質材料学 第12回
22
候補：合板・PB・MDF。荷重、材厚、接合位置を指定
断面と表面から、要素と向きを説明する
面／端面のねじ保持、濡れ方、表面仕上げを確認
採用の条件、不足情報、確かめる試験を記述する
Notes: 授業時間：74～82分（8分）
単一の材料を正解とする選択問題にはしません。使う条件を明示し、採用の理由を製品データや必要な試験へ対応させます。化粧層が同じ見た目でも内部は異なり得ること、密度だけでねじ保持や耐水性を決定しないことを確認します。表面の仕上げは前回の塗装とつなげます。
自己確認・解説
要素と配向、荷重方向、ねじを留める面／端面、湿潤条件、接着等の製品性能と根拠が対応する回答を評価する。追加データが不足していると説明できればよい。
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 23
材料選択の解説：値と、使う条件
木材及び木質材料学 第12回
23
密度の大小だけで、ねじ保持や耐湿性を決めない
方向・厚さ・支点間距離と、試験条件をそろえる
接着の耐水性と、吸水・厚さ膨張・腐朽を分ける
構造用途は製品の等級・表示・適用条件を確認する
Notes: 授業時間：82～85分（3分）
同じ材料名でも製品の配合、密度分布、構成、接着剤や表面処理は異なります。平均の実験値、規格上の区分、設計に用いる値を区別します。自分の採用理由に、どの条件の値を使ったかを添えてください。
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 24
確認：要素と配向を、一枚の表へ
木材及び木質材料学 第12回
24
合板・LVL・PB・MDF・OSBを分類する
主な要素、配向、観察箇所、確認する性能を記入
「接着した板は全て耐水」の説明を修正する
次回は、ひき板を使う集成材とCLTへ
Notes: 授業時間：85～89分（4分）
五つの材料の共通点と違いを、同じ項目で整理します。合板やOSBの配向を、紙面の縦横ではなく製品の軸に付けて示します。次回の集成材とCLTはひき板の積層であり、合板と見た目が似ていても要素が異なります。
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

## Slide 25
参考資料
木材及び木質材料学 第12回
25
Wood Handbook 2021 第10章：接着の形成と性能
第11章：木質材料の要素・製法・構成
第12章：木質材料の力学的性質
原典の対象と、製品・方向・湿潤条件を確かめる
Notes: 授業時間：89～90分（1分）
合板・LVLとボード類を統合し、従来の重複した導入とまとめを減らしました。原料の製造、ネイティブの積層図・小片や繊維の模式図、数値演習を残しています。製品別の物性値を後で扱うときも、今回の方向と条件の整理を使います。
この回の動画は未制作。90分の対面授業・今後のオンデマンド化用シナリオ。
出典
USDA Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
USDA Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
USDA Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
文部科学省 中学校学習指導要領解説 技術・家庭編 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf