## Slide 1
第2回 組織と年輪
木材及び木質材料学 第2回
1
細胞の形と並びから
材質を考える
壁と内腔、軸方向と放射方向
針葉樹材・広葉樹材、早材と晩材
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 2
前回の確認 方向と面
木材及び木質材料学 第2回
2
方向 | 意味 | その方向を含む主な面
L | 繊維方向 | 柾目 LR・板目 LT
R | 放射方向 | 木口 RT・柾目 LR
T | 接線方向 | 木口 RT・板目 LT
方向の名称と、面の名称を混ぜない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 3
組織を読む四つの視点
木材及び木質材料学 第2回
3
細胞の種類：仮道管・道管要素・木繊維・柔細胞
細胞の形：長さ・直径・壁厚・内腔の大きさ
細胞の配列：軸方向の系と放射組織
形成時期の違い：早材・晩材・成長輪と、密度や加工性
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 4
形成層と、新しい木部の位置
木材及び木質材料学 第2回
4
古い木部
新しい木部
形成層
師部
髄側
樹皮側
R方向：髄から外側へ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 5
木口を拡大すると、壁と内腔が見える
木材及び木質材料学 第2回
5
細胞壁
内腔
横断面の模式図
カラマツ Larix kaempferi。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース
Notes: 参考資料
カラマツ Larix kaempferi。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

## Slide 6
針葉樹材と広葉樹材の組織
木材及び木質材料学 第2回
6
比較点 | 針葉樹材 | 広葉樹材
通導と支持 | 仮道管が両方を担う | 道管が主に通導、木繊維が主に支持
軸方向の主な細胞 | 仮道管、軸方向柔細胞など | 道管要素、木繊維、柔細胞、仮道管など
放射方向の系 | 放射組織 | 放射組織
生きた柔細胞の役割 | 辺材で貯蔵などを担う | 辺材で貯蔵・物質移動などを担う
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 7
組織の複雑さと機能分化
木材及び木質材料学 第2回
7
針葉樹の仮道管は、通導と支持を兼ねる
多くの広葉樹では、道管・木繊維・柔細胞が異なる役割を分担する
被子植物の多様化に伴い、細胞の種類と配列にも多様性が生じた
分業の程度や配列の違いが、通水・支持・貯蔵と材料の性質に関係する
問い：針葉樹材と広葉樹材の組織構造上の違いを、役割と対応させて説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 8
軸方向の細胞と、放射組織
木材及び木質材料学 第2回
8
L
R
軸方向の系：主にLに沿う
放射方向の系：Rに沿う
通導・支持・貯蔵の配置を見る
スギ Cryptomeria japonica。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース
Notes: 参考資料
スギ Cryptomeria japonica。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

## Slide 9
針葉樹材の仮道管の大きさ
木材及び木質材料学 第2回
9
軸方向仮道管は、典型的な針葉樹材の体積の90％超を占める
長さはおよそ1,000～10,000 µm。幅に比べ非常に長い
スギ・ヒノキの放射方向径の例は約30～50 µm。早晩材や部位で変わる
残りは放射組織、軸方向柔組織、樹種によって樹脂道など
1本の長さと径、壁厚の変化を分けると、通水と密度の違いを説明しやすい
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 10
広葉樹材の細胞構成と寸法
木材及び木質材料学 第2回
10
パフタン材の供試例 | 構成割合 | 寸法の例 µm
道管 | 4.6％ | 要素長270～450、接線径130～300
真正木繊維 | 76.7％ | 長さ580～1,250、径15～30
軸方向柔組織 | 4.9％ | 細胞長80～190、径15～30
放射組織 | 13.8％ | 細胞の集まりとしてR方向に伸びる
Notes: 参考資料
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 11
仮道管と道管要素の連なり
木材及び木質材料学 第2回
11
仮道管
道管要素の連なり
壁孔
せん孔で上下に連絡
仮道管：両端が閉じた細胞。隣接細胞へ壁孔を介して水が移る
道管：道管要素が縦に連なり、要素間のせん孔で内腔がつながる
道管要素1個の長さと、連なった道管の長さを区別する
広葉樹にも、道管の周りなどに周囲仮道管・道管状仮道管がある
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 12
軸方向と放射方向の連絡
木材及び木質材料学 第2回
12
仮道管同士：有縁壁孔を介する通水
道管要素同士：上下はせん孔、側面の道管相互壁孔でも連絡
軸方向の通導要素と放射組織：分野壁孔・道管放射組織間壁孔など
生きた柔細胞同士：細胞壁の原形質連絡を介した物質移動もある
L方向の輸送系とR方向の系がつながり、通導と貯蔵を支える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 13
広葉樹材では、道管と周囲の組織を見る
木材及び木質材料学 第2回
13
大きな内腔をもつ道管
放射方向へ伸びる放射組織
周囲に木繊維や柔細胞など
ブナ Fagus crenata。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース
Notes: 参考資料
ブナ Fagus crenata。画像：森林総合研究所 日本産木材データベース

## Slide 14
三つの木口像を、同じ観点で比較する
木材及び木質材料学 第2回
14
カラマツ：針葉樹材
ブナ：散孔材
ケヤキ：環孔材
画像：森林総合研究所 日本産木材データベース。寸法の比較にはスケールを使う
Notes: 参考資料
画像：森林総合研究所 日本産木材データベース。寸法の比較にはスケールを使う

## Slide 15
演習1 観察した事実と、材質の予想
木材及び木質材料学 第2回
15
項目 | 記録すること
見えた事実 | 例：大きな内腔が、帯状に並ぶ
位置・形 | その場所を図に丸で示す
材質の予想 | 例：空隙の割合と密度に関係がありそう
追加で必要な情報 | 例：同じ含水状態の密度測定
見えた構造と、測定していない物性値を区別する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 16
演習1の解説 構造を示して説明する
木材及び木質材料学 第2回
16
カラマツ：針葉樹材
ブナ：散孔材
ケヤキ：環孔材
同じ3画像を、分類の根拠と年輪構造を読み取るために再掲
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 17
成長輪と年輪と早晩材
木材及び木質材料学 第2回
17
成長輪は、形成された木部に現れる周期的な構造の帯
成長輪が1年に一つできる場合に年輪という
針葉樹材では、早材は内腔が大きく壁が薄く、晩材は壁の割合が高い
年輪界は、晩材から次の早材へ切り替わる境
早材の大きな内腔と、晩材の厚い壁
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 18
年輪内の組織と密度の変化
木材及び木質材料学 第2回
18
Chart: 全乾密度 / (g/cm³)
| 0 | 0.1 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.4 | 0.405 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.925 | 1
壁割合から計算した密度モデル | 0.285 | 0.3 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.72 | 0.765 | 0.285 | 0.3 | 0.34 | 0.4 | 0.5 | 0.63 | 0.72 | 0.765 | 0.285 | 0.3
早材
晩材
次の早材
晩材
早材：内腔が大きく、
壁の割合が小さい
密度は低い
晩材：壁の割合が増す
密度は高い
年輪界：次の早材へ
密度が急に下がる
写真：針葉樹材の木口 ©FFPRI 曲線：早晩材の壁割合から計算したモデル
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第9章 式(9–1)・(9–2)、表9–1、図9–3 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62251
森林総合研究所 日本産木材データベース https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/

## Slide 19
散孔材と環孔材
木材及び木質材料学 第2回
19
散孔材 ブナ
環孔材 ケヤキ
ブナは散孔材。道管が成長輪の中に広く分布する
ケヤキは環孔材。早材の大きな道管が帯状に目立つ
道管の分布と、周囲の木繊維・柔組織を併せて読む
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 20
年輪幅と材質を結ぶ条件
木材及び木質材料学 第2回
20
針葉樹では、晩材幅の変化が小さい範囲なら、狭い年輪で晩材率が高くなる傾向
その範囲では密度や硬さが高くなる場合があるが、極端に狭い年輪まで一律には扱えない
環孔材では、年輪が広がると木繊維の多い晩材が増え、密度が上がる例が多い
年輪幅や晩材率が安定すると、材内の密度変動が小さくなりやすい
気温・降水・土壌水分・競争・施業が、成長量と形成される組織を変える
Notes: 参考資料
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 21
早材型と晩材型の仮道管モデル
木材及び木質材料学 第2回
21
早材型 壁厚2 µm
晩材型 壁厚6 µm
外形は一辺40 µmの正方形。細胞軸に沿って同じ長さに続くと考える
早材型：壁厚2 µm、内腔は一辺36 µm
晩材型：壁厚6 µm、内腔は一辺28 µm
壁物質の密度は1.50 g/cm³とし、全乾状態で比べる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 22
演習2 仮道管の壁厚から密度を求める
木材及び木質材料学 第2回
22
① 外形面積40²から内腔面積36²／28²を引き、壁の面積を求める
② 壁の面積を外形面積で割り、壁体積率φを求める
③ ρ＝φ×1.50として、早材型・晩材型の密度を求める
④ 同じ体積の早材型と晩材型は、どちらが何倍重いか
⑤ 壁厚だけでは、実材の強度や加工性について何がまだ分からないか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 23
演習2の解説 壁の割合と密度
木材及び木質材料学 第2回
23
計算する量 | 早材型 | 晩材型
壁面積 µm² | 1,600−1,296＝304 | 1,600−784＝816
壁体積率 φ | 304/1,600＝0.19 | 816/1,600＝0.51
全乾密度 g/cm³ | 0.19×1.50＝0.285 | 0.51×1.50＝0.765
同じ体積の質量比 | 1 | 0.765/0.285 ≒ 2.68
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 24
晩材率が違う年輪の比較
木材及び木質材料学 第2回
24
A
早材
晩材
B
早材
晩材
C
早材
晩材
A：早材幅2 mm＋晩材幅1 mm、晩材率1/3
B：早材幅1 mm＋晩材幅2 mm、晩材率2/3
C：早材幅4 mm＋晩材幅1 mm、晩材率1/5
同じ早晩材密度なら、平均密度はB＞A＞C
ρ平均＝(1−f)ρ早材＋fρ晩材。fは晩材の体積割合
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 25
フックの法則とヤング率の復習
木材及び木質材料学 第2回
25
棒を引張ると、力Fに応じて長さがΔlだけ増える
応力σ＝F/A、ひずみε＝Δl/l。弾性範囲ではσ＝Eε
Eは応力とひずみの比で、単位はPaまたはMPa
同じ応力ならEが大きい材料ほど変形が小さい
この後のEの方向差は、L・R・Tにより変形しやすさが異なることを表す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 26
配列の方向と、材料の方向差
木材及び木質材料学 第2回
26
見る構造 | 方向・断面 | 後で確かめる性質
軸方向の細胞 | 長軸は主にL | 縦・横のEと強度
放射組織 | 主にRへ伸びる | RとTの違い
壁と空隙・配向 | 三断面で確認 | 収縮・水分・加工性
構造から仮説を立て、方向・水分・欠点をそろえた測定で確かめる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 27
のこぎり挽きと繊維方向
木材及び木質材料学 第2回
27
縦挽き
横挽き
縦挽き：主な繊維方向に沿って切り進む
横挽き：繊維を横切って切り進む
刃の形・切削方向・繊維の傾きで、切りくずや仕上げ面が変わる
節や目切れの近くでは、局所的な繊維方向も確認する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 28
写真と測定で分かる材質
木材及び木質材料学 第2回
28
資料 | 読み取る内容 | 材質へ結び付ける情報
木口像・縦断面像 | 壁厚、内腔、細胞の配列 | 観察方向、倍率、早晩材
質量と体積 | 一定の含水状態の密度 | 全乾・気乾・飽水の状態
荷重と変形 | 弾性率と変形の関係 | 荷重方向、断面、支え方
切削面・切りくず | 加工方向による違い | 刃、繊維方向、水分状態
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 29
木目と組織を結ぶ説明
木材及び木質材料学 第2回
29
木口と縦断面を、同じ組織の異なる見え方として結ぶ
内腔と細胞壁、軸方向と放射方向の系を、模型に対応させる
中学校では、木目・年輪・繊維方向を観察し、加工や使用方向を考える
本講義では、細胞の種類と配列を根拠に、性質が違う理由を説明する
接点：材料の性質と種類・木材の加工／指導要領A(1)ア
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 30
確認問題 構造から理由を述べる
木材及び木質材料学 第2回
30
① 仮道管・道管・木繊維・柔細胞を、働きと対応
② 年輪界を描き、早材と晩材を含む一年分を示す
③ 壁体積率40％、ρ壁1.50 g/cm³のモデルの密度は？
③から、その材の強度まで決められるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 31
要点と宿題 細胞壁の内部へ
木材及び木質材料学 第2回
31
壁と内腔、細胞の種類と配列を、図で説明する
宿題1：三断面に、軸方向の細胞と放射組織を記入
宿題2：「年輪幅だけでは強さが決まらない」を150字で
発展：ρ = φρ壁 を導き、実材とモデルの違いを述べる
次回：細胞壁の層構造とミクロフィブリル。名前と物性の関係を考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 32
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第3章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
林試研究報告194 パフタン材の構成・細胞寸法
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
丹下（2009）スギの年輪幅と容積密度
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第2回
32
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.ffpri.go.jp/pubs/bulletin/151/documents/194-7.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfe/51/2/51_KJ00005982751/_pdf

## Slide 33
参考資料と調べ学習
森林総合研究所 日本産木材データベース
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
笠原ほか（2021）針葉樹の細胞寸法
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
城南SSH講義資料 2022年 13～24枚目
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第2回
33
Notes: 参考資料
https://db.ffpri.go.jp/WoodDB/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsms/70/3/70_245/_pdf/-char/ja
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

## Slide 34
参考資料と調べ学習
開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第2回
34
Notes: 参考資料
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf