## Slide 1
第3回 超微細構造
木材及び木質材料学 第3回
1
超微細構造とミクロフィブリル
木材・細胞・細胞壁・ミクロフィブリルの尺度を区別し、S2層の配向を力学的性質と結び付ける。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第3回
2
細胞には内腔と細胞壁がある
主な細胞の長軸が、木材のL方向に関わる
壁の内部にも、成分と配向の違いがある
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第3回
3
木口で見る年輪はmm、細胞の径や壁厚はµmの尺度
細胞間層は隣り合う細胞を結び、複合細胞間層には一次壁も含まれる
S2のMFAが小さいと、一般にL方向のヤング率が高い傾向
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 4
木材からセルロースまでの尺度
木材及び木質材料学 第3回
4
木口で見る年輪はmm、細胞の径や壁厚はµmの尺度
細胞壁の中の微細な集合はnmの尺度で観察する
1 mm＝1,000 µm、1 µm＝1,000 nm
細胞壁は均一な塊ではなく、成分と配向が異なる層をもつ
木材の異方性を、細胞の並びと壁内部の配向の両方から考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 5
細胞壁の層構造
木材及び木質材料学 第3回
5
内腔
一次壁：外側の茶色
S1：青 S2：緑 S3：紫
内側は細胞内腔（白）
層の厚さは模式的
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 6
細胞間層と一次壁と二次壁
木材及び木質材料学 第3回
6
細胞間層は隣り合う細胞を結び、複合細胞間層には一次壁も含まれる
二次壁は外側からS1・S2・S3。S2が壁厚の大きな部分を占める
各層にはセルロース・ヘミセルロース・リグニンが組み合わさる
S1・S3とS2では、ミクロフィブリルの主な配向が異なる
層の名前、成分の名前、L・R・Tという方向記号を区別する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第3回
7
尺度 | 見ている構造 | 説明する内容
木材 | 年輪・節・木目 | 部材の方向と欠点
細胞 | 壁・内腔・配列 | 空隙と方向性
細胞壁 | 層・微細な配向 | 変形と吸湿の背景
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 8
演習1 壁の観察図の倍率
木材及び木質材料学 第3回
8
壁の厚さ2 µmを、紙面で20 mmに描いた
① 20 mmをµmに直し、図の倍率を求める
② 実物で5 µm離れた二点は、この図で何mm離れるか
③ 図で8 mmの層があれば、同じ倍率で実物の厚さは何µmか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 9
演習1の解説 同じ倍率での換算
木材及び木質材料学 第3回
9
① 20 mm＝20,000 µm、倍率は20,000/2＝10,000倍
② 5 µm×10,000＝50,000 µm＝50 mm
③ 8 mm/10,000＝0.0008 mm＝0.8 µm
写真の倍率が変わっても、画像中のスケールバーとの比から寸法を求められる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 10
ミクロフィブリル傾角の定義
木材及び木質材料学 第3回
10
セルロース分子の鎖が集合し、細長いミクロフィブリルをつくる
傾角MFAは、細胞の長軸に対するミクロフィブリルの角度
S2層では、この配向がL方向の弾性変形に大きく関わる
組織の細胞軸と、細胞壁内部の微細な配向は異なる尺度の情報
板の目切れとMFAを、同じ角度として扱わない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 11
ミクロフィブリルの配向
木材及び木質材料学 第3回
11
細胞軸
小さい傾きの例
細胞軸を基準にする
微細な繊維の配向
S2層の配向を考える
角度だけで材質は決まらない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 12
配向と剛性と未成熟材
木材及び木質材料学 第3回
12
S2のMFAが小さいと、一般にL方向のヤング率が高い傾向
髄近くに形成される未成熟材では、MFAが大きいことが多い
傾いた幹などにできるあて材では、細胞壁構造や縦収縮が変わる
樹種、形成部位、密度、含水率をそろえて関係を比較する
用材の選別では、節だけでなく形成された部位の違いも手掛かりになる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 13
研究例 MFAとスギの材質
木材及び木質材料学 第3回
13
スギの幼齢期に形成された年輪のMFAと、根元曲がりを比較した研究
雪圧害に強い系統群では、若い年輪でMFAが小さい傾向が見られた
MFAとヤング率の関係を、幹が曲がる仕組みの説明に用いている
組織・微細構造の情報が、樹木育成と用材の性質を結ぶ例
Notes: 参考資料
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 14
演習2 細胞軸とMFAの比較
木材及び木質材料学 第3回
14
① 細胞軸を縦に描き、MFAが10°と40°の二例を作図する
② 密度・含水率などが同じなら、L方向に変形しにくいのはどちらと予想するか
③ MFAだけから、実材のEや破壊荷重を数値で決められるか
④ 板の目切れとMFAが、それぞれ何を基準にした角度か説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 15
演習2の解説 配向と変形
木材及び木質材料学 第3回
15
① MFAは細胞軸とミクロフィブリルの主な配向との角度
② 他の条件がそろうなら、小さいMFAの例でL方向のEが高い傾向を予想する
③ 角度だけではEや破壊荷重の数値は決まらない。密度・水分・欠点なども確認する
④ 目切れは部材の軸と繊維方向、MFAは細胞軸と細胞壁中の配向の関係
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 16
木材模型で説明する尺度の違い
木材及び木質材料学 第3回
16
ストロー束は、細胞の並びと内腔を表す
一本のストローの壁の中に、さらに配向した微細な構造があると説明する
中学生に示す図には、木材・細胞・細胞壁の尺度を添える
活動案：模型のどの部分が、実際の木材の何に対応するか説明する
教科書の接点：繊維方向による性質の違い／A(1)ア
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 17
確認問題
木材及び木質材料学 第3回
17
① S2は、木材全体の方向を表す記号か
② ミクロフィブリル角の基準は何か
③ µmとnmでは、どちらが小さいか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 18
要点の整理
木材及び木質材料学 第3回
18
木材の方向性を、複数の尺度で考える
細胞壁の層と微細な配向が、性質に関わる
次は、壁をつくる主要成分を対応させる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 19
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第3回
19
木材から微細構造まで、尺度付きで1枚に図示
S2層と配向が、剛性に関わる理由を説明
発展：角度以外にそろえる比較条件を挙げる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 20
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第3章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
宮下ほか（2021）MFAとスギの材質
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第3回
20
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjfs/103/2/103_71/_article/-char/ja

## Slide 21
参考資料と調べ学習
東京書籍 R7年間指導計画 PDF3～5頁
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第3回
21
Notes: 参考資料
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf