## Slide 1
第5回 強度と物性値
木材及び木質材料学 第5回
1
強度と変形：物性値の読み方
Eと強度を区別し、出典・方向・含水状態・試験条件をそろえて力と変形を計算する。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第5回
2
応力σ = F/A、ひずみε = Δl/l
線形域ではσ = Eε。Eは変形しにくさの係数
今日は、E・強度・試験条件を区別する
FはN、σはPa。1 MPa = 1 N/mm²
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 3
kgとkgfとNとPa
木材及び木質材料学 第5回
3
kgは質量、kgfとNは力。標準重力では1 kgの重さは1 kgf＝9.80665 N
1 Nは、1 kgに1 m/s²の加速度を生じさせる力
面積で割ると圧力や応力になり、1 Pa＝1 N/m²
1 kgf/m²＝9.80665 Pa、1 N/mm²＝1 MPa
力はN、長さはmm、断面積はmm²にそろえると材料の計算が扱いやすい
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 4
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第5回
4
ヤング率E：弾性範囲での応力とひずみの比。変形しにくさに関わる
樹種・産地と、繊維に対する荷重方向を確認する
同じ荷重・長さ・断面・支持条件で、Eの違いによるたわみを比べる
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 5
剛性と強度と硬さ
木材及び木質材料学 第5回
5
ヤング率E：弾性範囲での応力とひずみの比。変形しにくさに関わる
引張強さ・圧縮強さ・曲げ強さ：荷重の種類に応じた破壊の指標
硬さ：押込みなどに対する抵抗。試験方向と方法で表す
たわみには材料のEだけでなく、部材の長さ・I・支え方も効く
同じ「丈夫」という日常語でも、何を比較するかで必要な量が変わる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 6
梁の曲げと物性値
木材及び木質材料学 第5回
6
F
L
中央集中荷重・単純支持
δ = FL³/(48EI) σ最大 = FL/(4Z)
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 7
物性表を読むための条件
木材及び木質材料学 第5回
7
樹種・産地と、繊維に対する荷重方向を確認する
含水率、温度、荷重速度、試験方法を確認する
小さな無欠点試験片の平均値か、節を含む実大材の値かを区別する
Eの測定も、静的曲げ・軸方向試験・振動法で意味や評価条件が異なる
平均的な破壊試験値と、構造設計で用いる値を区別する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 8
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第5回
8
樹種・米国データ | 曲げE / MPa | 曲げ強さ / MPa
Douglas-fir（Coast） | 13,400 | 85.0
Sitka spruce | 10,800 | 70.0
条件 | 含水率12％ | 無欠点小試験片の代表値
出典：Wood Handbook（2021）Table 5–3a。曲げEと曲げ強さ。
Notes: 参考資料
出典：Wood Handbook（2021）Table 5–3a。曲げEと曲げ強さ。

## Slide 9
単純支持ばりの計算手順
木材及び木質材料学 第5回
9
鉛直の力のつりあい：R_A＋R_B＝F
左支点回りのモーメント：R_B L−F L/2＝0。R_A＝R_B＝F/2
中央断面の曲げモーメントはM最大＝(F/2)(L/2)＝FL/4
長方形断面ではI＝bh³/12、Z＝bh²/6
最大曲げ応力はσ最大＝M最大/Z、中央たわみはδ＝FL³/(48EI)
N・mm・N/mm²を用いると、応力はMPa、たわみはmmで求まる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 10
演習1 実際の物性値と曲げ計算
木材及び木質材料学 第5回
10
F = 100 N、L = 600 mm、b = 80 mm、h = 15 mm
同じ断面・支え方で、表の2樹種を比べる
Iと最大応力を求め、たわみを計算する
曲げEを使用。計算結果だけで採用を決めるか？
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 11
演習1の解説 実際の物性値と曲げ計算
木材及び木質材料学 第5回
11
I = 80×15³/12 = 22,500 mm⁴
Z = 3,000 mm³、M最大 = 15,000 N·mm
最大応力 = 5.00 MPa。たわみは約1.49／1.85 mm
曲げ強さとの単純な比は、設計の安全判定にならない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 12
Eと強度を分ける
木材及び木質材料学 第5回
12
ひずみ ε
応力 σ
傾き：E
破壊の応力：強度
この図は線形域の模式図
破壊点の順位は示していない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 13
短期の比較と実際の利用
木材及び木質材料学 第5回
13
同じ荷重・長さ・断面・支持条件で、Eの違いによるたわみを比べる
曲げEを、条件確認なしで軸方向のEに置き換えない
節・繊維傾斜・割れなどを含む製品は、無欠点小試験片と異なる
長く荷重を加えるとクリープが生じ、水分変動も変形に影響する
試験値を使う計算と、実物を採用する判断の間に必要な情報を挙げる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 14
演習2 支点間距離を変えた比較
木材及び木質材料学 第5回
14
物性表の値と条件を、比較表へ転記する
長さを1.2倍にしたときのたわみ比を予想する
同じ荷重・断面なら1.2³倍か、式で確認する
応力の倍率は、たわみの倍率と同じか？
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 15
演習2の解説 支点間距離を変えた比較
木材及び木質材料学 第5回
15
たわみは1.728倍、最大応力は1.2倍
Eは変形の計算、強度は破壊等の比較に使う
代表値から、学校用製品の安全を断定しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 16
板のたわみを比べる授業案
木材及び木質材料学 第5回
16
比較：同じ樹種・方向・幅・支点間距離・荷重で、高さだけを変える
記録：中央たわみと、荷重を除いた後の戻り
発問：大きくたわんだ板は、必ず小さい荷重で折れるだろうか
期待する説明：たわみの大小と、破壊時の強さは別の測定で確かめる
教科書の接点：材料の特性・丈夫な部材／A(1)ア
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 17
確認問題
木材及び木質材料学 第5回
17
① 1 MPaは何 N/mm²か
② 同じEなら、断面を変えてもたわみは同じか
③ 曲げ強さを、そのまま許容応力にできるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 18
要点の整理
木材及び木質材料学 第5回
18
E・強度・硬さを、目的に応じて区別する
物性値には、単位と測定条件を添える
次は、方向と節による違いを深める
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 19
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第5回
19
例題の高さを18 mmに変更し、応力とたわみを再計算
同じ材のためEは一定と仮定し、倍率でも確認
条件を省いた「強い木材」の説明を修正する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 20
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第5章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
教育図書 R7内容解説 目次・掲載見本
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第5回
20
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf