## Slide 1
第6回 異方性と欠点
木材及び木質材料学 第6回
1
強度の異方性・節・ばらつき
方向・欠点・材質のばらつきと、変形・強度の関係を説明する。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第6回
2
Eと強度は別の量。方向と含水状態を指定する
同じ材料でも、断面の形でたわみは変わる
異方性と、断面形状の効果を分けて考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第6回
3
L方向は主な軸方向細胞に沿い、R・Tはそれを横切る方向
節は枝の基部が幹の木部に取り込まれた部分
同じ樹種でも、年輪構造・密度・MFA・水分・節が異なる
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 4
力の種類と木材の異方性
木材及び木質材料学 第6回
4
L方向は主な軸方向細胞に沿い、R・Tはそれを横切る方向
ヤング率は一般にL方向が大きい。RとTにも差がある
引張り・圧縮・せん断・曲げでは、比較する破壊の仕方が異なる
繊維直交方向の引張りは、割裂や接合部の検討につながる
密度は同じ物体のスカラー量だが、弾性・強度は方向を指定して表す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 5
材料の方向と力の向き
木材及び木質材料学 第6回
5
L
R
T
局所の三方向を区別
荷重の方向を重ねる
試験片の向きも記録
軸の配置は模式的
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 6
節と目切れの影響
木材及び木質材料学 第6回
6
節は枝の基部が幹の木部に取り込まれた部分
節の周りでは繊維が回り込み、荷重に対する局所的な向きが変わる
生き節・死に節・抜け節の状態を、材とのつながりから区別する
目切れは材の長軸と繊維方向のずれ。加工面や割れにも関わる
節の寸法だけでなく、引張側か圧縮側か、部材内の位置も確認する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第6回
7
樹種・約12％含水率 | E_T/E_L | E_R/E_L
Douglas-fir | 0.050 | 0.068
Sitka spruce | 0.043 | 0.078
比較する量 | 方向別の弾性率 | 強度の比ではない
出典：Wood Handbook（2021）Table 5–1。含水率約12％の弾性率比。
Notes: 参考資料
出典：Wood Handbook（2021）Table 5–1。含水率約12％の弾性率比。

## Slide 8
AとIとZの使い分け
木材及び木質材料学 第6回
8
断面積A：軸方向荷重による平均応力σ＝F/Aに使う
断面二次モーメントI：曲げの変形に関わり、長方形ではbh³/12
断面係数Z：曲げ応力に使い、長方形ではbh²/6
同じAで高さをk倍にすると、幅は1/k倍、Iはk²倍、Zはk倍
同じE・荷重・支持条件なら、たわみは1/k²、最大応力は1/k
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 9
教科書の「4倍の力」とたわみ
木材及び木質材料学 第6回
9
教科書の例：幅と長さをそろえ、断面の高さを2倍にした部材を比べる
曲げ応力はM/Z、Z＝bh²/6。同じ強度に達する曲げモーメントは4倍
I＝bh³/12は8倍。同じ荷重でのたわみは1/8
同じ高さの増加でも、耐えられる荷重と、たわみの倍率は違う
同じ断面積で高さを変える演習では、幅も変わるので別に計算する
Notes: 参考資料
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

## Slide 10
演習1 同じ断面積のIとZ
木材及び木質材料学 第6回
10
A：幅40 mm×高さ10 mm
B：幅20 mm×高さ20 mm。同じ材料・同じ長さ
断面積、I、Zの比を求める
同じ荷重で、たわみと最大応力は何倍か？
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 11
演習1の解説 同じ断面積のIとZ
木材及び木質材料学 第6回
11
断面積は両方400 mm²
Iは約3,333／13,333 mm⁴。B/A = 4
Zは約667／1,333 mm³。B/A = 2
Bのたわみは1/4、最大応力は1/2
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 12
節の周囲の繊維配列
木材及び木質材料学 第6回
12
節の周囲の繊維の乱れ
節の位置・大きさ
作用する力との関係
見た目だけで強度を即断しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 13
個体差と製品の品質
木材及び木質材料学 第6回
13
同じ樹種でも、年輪構造・密度・MFA・水分・節が異なる
平均値は集団の代表であり、手元の部材の値を確定するものではない
構造用材では、等級や機械的な測定などで品質を区分する
学校教材でも、目切れ・割れ・節の位置を用途に照らして選ぶ
見た目の好みと、必要な性能を満たす判断の根拠を分けて示す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 14
演習2 方向別のひずみの比較
木材及び木質材料学 第6回
14
Douglas-firの表の比を使い、L・R・Tを比較
同じ小さな軸方向応力を各方向へ加えるモデル
ε = σ/Eから、R/L・T/Lのひずみ比を求める
節の位置と荷重方向は、別の図でも確認する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 15
演習2の解説 方向別のひずみの比較
木材及び木質材料学 第6回
15
同じ応力の線形モデルで、R/Lは約14.7、T/Lは20
配列の向きと、変形しやすさを結び付ける
Eの比を、そのまま強度の比に使わない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 16
断面の高さと繊維方向の説明
木材及び木質材料学 第6回
16
「縦にすると強い」の縦を、断面の高さと繊維方向に分ける
断面高さを変える比較では、材料の方向をそろえる
繊維方向を変える比較では、断面形状をそろえる
発問：同じ板を回した結果と、異なる木取りの板を比べた結果は同じ意味か
教科書の接点：繊維方向・節・部材の断面形状／A(1)ア
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 17
確認問題
木材及び木質材料学 第6回
17
① Iを2倍にしたら、強度値も2倍になるか
② 密度は、測る向きでL・R・T別になるか
③ 目切れを確認する理由を説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 18
要点の整理
木材及び木質材料学 第6回
18
方向性・形状・欠点を分けて比較する
節や目切れを、力の向きと一緒に観察する
次は、空隙と密度を数値で扱う
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 19
課題A2と復習の整理
木材及び木質材料学 第6回
19
今回までのまとまりを、課題A2「力と変形」で整理する
講義資料と文献を参照し、回答IDごとに記入する
基本70点・発展30点。途中式、単位、根拠を残す
調べ学習では、出典の該当箇所と自分の判断を分けて記す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 20
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第3章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第6回
20
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第3章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

## Slide 21
参考資料と調べ学習
教育図書 R7内容解説 目次・掲載見本
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第6回
21
Notes: 参考資料
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf