## Slide 1
第8回 木材と水
木材及び木質材料学 第8回
1
木材と水：含水率と水の所在
乾量基準含水率を計算し、細胞内腔等の水と細胞壁内の水を区別する。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第8回
2
絶乾質量と、湿ったときの質量を区別する
細胞内腔と、細胞壁の内部は別の場所
水の量と所在を、同じ図で考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第8回
3
水を含む質量mから、全乾質量m₀を引くと水の質量になる
自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水
内腔の自由水を失い、細胞壁には水が多く残る状態を考える概念
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 4
乾量基準含水率の定義
木材及び木質材料学 第8回
4
水を含む質量mから、全乾質量m₀を引くと水の質量になる
含水率u＝100(m−m₀)/m₀。分母は乾いた木材の質量
m₀＝50 g、m＝60 gなら、水10 g、含水率20％
水が全乾木材より重ければ、乾量基準含水率は100％を超える
湿量基準v＝100(m−m₀)/mとは、同じ数値にならない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 5
細胞壁内の水と自由水
木材及び木質材料学 第8回
5
壁内の水
内腔等の自由水
水の所在を分ける
壁の成分との相互作用
水分変化と寸法を結ぶ
水量と寸法比は模式的
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 6
細胞壁中の水と自由水
木材及び木質材料学 第8回
6
自由水は、主に細胞内腔や細胞間の空隙にある液体の水
細胞壁中の水は、セルロース・ヘミセルロースなどと相互作用する
壁の水が増減すると、膨潤・収縮や力学的性質が変わる
木口からの吸水では、L方向の通導要素や壁孔も経路になる
水の総量と、水がある場所を併せて考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第8回
7
状態 | 質量 / g | 演習用の同一試料
湿った状態 | 125 | 水を含む
絶乾 | 50 | m₀
水の質量 | ？ | 125 − 50
含水率 | ？ | 乾量基準で計算
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 8
演習1 乾量基準と湿量基準
木材及び木質材料学 第8回
8
表の試料の含水率uを求める
湿量基準v = 100(m−m₀)/mでも計算する
なぜ100％を超えられるか説明する
百分率と質量比を混用しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 9
演習1の解説 乾量基準と湿量基準
木材及び木質材料学 第8回
9
水は75 g。u = 75/50×100 = 150％
湿量基準v = 75/125×100 = 60％
乾いた木材より水の質量が多くても矛盾しない
二つの百分率は、分母が違う
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 10
吸放湿と平衡含水率
木材及び木質材料学 第8回
10
一定の温度・相対湿度の空気中で、木材は水蒸気を吸ったり放したりする
十分な時間の後、質量変化が落ち着いたときの含水率を平衡含水率という
同じ温度でも、相対湿度が高いほど平衡含水率は高くなる
吸湿して近付くか、放湿して近付くかで差がある。これを履歴として考える
気乾は全乾ではなく、温湿度に応じて水分が残る状態
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 11
含水率の分母と水の質量
木材及び木質材料学 第8回
11
絶乾質量 m₀
水の質量 m − m₀
含水率の分母は m₀
水の質量との比を取る
u = 100(m−m₀)/m₀
100％超も定義と両立する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 12
繊維飽和点と寸法変化
木材及び木質材料学 第8回
12
内腔の自由水を失い、細胞壁には水が多く残る状態を考える概念
通常の説明では、この付近より低い含水率域で収縮が顕著になる
約30％は目安で、樹種・温度・測定方法によって異なる
細胞ごとの水分状態が、材全体で同時に切り替わるわけではない
平衡含水率は空気との関係、繊維飽和点は水の所在と物性変化の関係
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 13
演習2 含水率から質量を求める
木材及び木質材料学 第8回
13
前の試料（全乾50 g・水を含む質量125 g）を、含水率20％まで乾かす
① u＝100(m−m₀)/m₀を変形し、目標の質量mを求める
② 取り除く水の質量は何gか。初めと終わりの水の所在も図示する
③ 繊維飽和点と平衡含水率の違いを、乾燥の説明に加える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 14
演習2の解説 質量と水の移動
木材及び木質材料学 第8回
14
① m＝m₀(1＋u/100)＝50×1.20＝60 g
② 初めの水75 g、終わりの水10 g。取り除く水は65 g
乾燥が進むと自由水が減り、さらに細胞壁中の水が減って収縮が顕著になる
繊維飽和点は自由水と細胞壁中の水を考える目安。実材では水分状態にむらがある
③ 平衡含水率は、一定の温湿度の空気と木材の水分が平衡になったときの値
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 15
吸放湿を記録する学習
木材及び木質材料学 第8回
15
同じ木片の質量と、保管場所の温湿度を継続記録する
提供された全乾質量を用い、含水率の変化を計算する
発問：空気中で乾いた木片にも、水は残っているか
期待する説明：周囲の温湿度に応じた平衡含水率へ近付く
教科書の接点：木材の吸湿と乾燥／A(1)ア
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第8回
16
① m = 12 g、m₀ = 10 gの含水率は？
② 空気が乾けば、必ず含水率0％になるか
③ 内腔の水と壁の水を区別して描く
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第8回
17
含水率の分母と、水の場所を区別する
水分と周囲の環境を、時間も含めて考える
次は、細胞壁の水と寸法変化を結ぶ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 18
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第8回
18
乾量基準uから湿量基準vへの換算式を導く
u = 100％、20％のときのvを計算する
発展：同じ環境でも経路の違いを考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第4章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第8回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf