## Slide 1
第9回 水分と寸法変化
木材及び木質材料学 第9回
1
超微細構造と水分・寸法変化
細胞壁内の水分変化を膨潤・収縮と結び付け、配向と組織から寸法変化の異方性を説明する。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第9回
2
細胞壁は、成分と配向をもつ複合体
内腔の水と、壁内部の水を区別した
今日は、壁の水と寸法・乾燥を結び付ける
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第9回
3
壁成分のOH基などと水が相互作用し、壁内部の構造が変わる
通常の材では、収縮はおおむねT＞R≫L
収縮率＝100×(乾燥前寸法−乾燥後寸法)/乾燥前寸法
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 4
細胞壁の吸湿と膨潤
木材及び木質材料学 第9回
4
壁成分のOH基などと水が相互作用し、壁内部の構造が変わる
細胞壁中の水が増えると膨潤し、減ると収縮する
ミクロフィブリルの配向と、細胞の形・配列が方向差に関わる
内腔に水を満たすことと、細胞壁へ水が入ることを区別する
木材の水分変化を、単に穴の水が増減するだけの現象と考えない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 5
細胞壁内の水と自由水
木材及び木質材料学 第9回
5
壁内の水
内腔等の自由水
水の所在を分ける
壁の成分との相互作用
水分変化と寸法を結ぶ
水量と寸法比は模式的
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 6
LとRとTの収縮
木材及び木質材料学 第9回
6
通常の材では、収縮はおおむねT＞R≫L
Tは年輪に沿う方向、Rは年輪を横切る方向
RとTの差は細胞壁の配向だけでなく、組織構成や年輪内の違いにも関わる
未成熟材・あて材では、L方向の収縮が大きい場合がある
木取りと年輪配置を読むことが、幅の動きや反りの予想につながる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第9回
7
方向 | 乾燥前の寸法 mm | 全乾後の寸法 mm
T | 100.0 | 94.0
R | 100.0 | 97.0
L | 100.0 | 99.8
乾燥区間 | 繊維飽和付近から全乾まで | 演習用のモデル値
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 8
演習1 三方向の収縮率
木材及び木質材料学 第9回
8
方向別の収縮率を求める
T方向に幅200 mmなら、同区間で何mm縮む？
初めの値を基準にする
湿度が少し変わる日常環境へ、そのまま適用するか？
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 9
演習1の解説 三方向の収縮率
木材及び木質材料学 第9回
9
T：6.0％、R：3.0％、L：0.2％
同じ仮定なら200×0.06 = 12 mm
乾燥区間・樹種・方向をそろえる必要がある
全乾までの収縮率を、日常の変化へ直結しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 10
乾燥中の応力と変形
木材及び木質材料学 第9回
10
表面が先に乾くと、内部より先に収縮しようとする
内部や接合部が収縮を拘束すると、木材の中に応力が生じる
木取り、TとRの差、水分勾配、繊維の傾きが反りや割れに関わる
使用環境に近い状態へ調整し、桟積みなどで乾き方も管理する
塗装は吸放湿の速度を抑えうるが、水分変化を完全には止めない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 11
方向差と寸法変化
木材及び木質材料学 第9回
11
乾燥前の例
変形の概念図
方向別の収縮
木取りと年輪の位置
水分分布と拘束
反りの量・向きは条件による
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 12
収縮率と膨潤率の基準
木材及び木質材料学 第9回
12
収縮率＝100×(乾燥前寸法−乾燥後寸法)/乾燥前寸法
100 mmから94 mmなら、収縮率は6.00％
94 mmから100 mmへ戻る膨潤率は100×6/94＝約6.38％
同じ6 mmの変化でも、分母の基準寸法が違う
全乾までの値と、教室の日々の温湿度変化の値を分けて扱う
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 13
演習2 扉の反りと接合の改善
木材及び木質材料学 第9回
13
板目・柾目の木取りを図で比べる
部材を幅方向へ自由に動かせるか検討する
濡れる側が片側だけの板も考える
反り・割れ対策を、構造と水分から説明
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 14
演習2の解説 扉の反りと接合
木材及び木質材料学 第9回
14
木取り：幅が主にR方向になる柾目板は、板目板より幅の動きを抑えやすい
調湿：使用場所の温湿度に近付けてから製作・設置する
接合：鏡板を溝で受けるなど、幅の動きを許す余地をつくる
片面だけ濡れると水分むらが生じる。両面の使用環境や仕上げも検討する
塗装は吸放湿の速度を抑えうるが、長期の水分変化を完全には止めない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 15
木製扉の季節変化を説明する
木材及び木質材料学 第9回
15
事例：雨の多い時期に木製扉が動きにくくなった
確認：木取り、幅方向、保管・使用環境、接合部の拘束
説明：細胞壁中の水の増減が寸法を変え、方向差が現れる
改善案：使用環境への調整、動きを許す納まり、保守の方法
教科書の接点：乾燥・収縮・反りと組立／A(1)ア／A(2)ア・イ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第9回
16
① 水の減少量と収縮量は、常に比例するか
② 100→94 mmの収縮率と、94→100 mmの膨潤率
③ 収縮を拘束すると、何が問題になるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第9回
17
壁の構造・成分・水分を、寸法変化へ結ぶ
方向差と水分分布から、変形を説明する
次は、水分と生物劣化の条件を考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 18
復習 水分変化に対応する木製扉
木材及び木質材料学 第9回
18
木取り・乾燥・保管・接合のうち二つ以上から、変形対策を図で示す
幅の動きを拘束する箇所と、動きを許す箇所を示す
発展：全乾比重と基本比重の違いを確認し、最大含水率のモデルへ進む
次回は、水分が生物劣化に与える条件を扱う
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 19
発展 最大含水率のモデル
木材及び木質材料学 第9回
19
飽水体積V、全乾質量m₀、壁物質比重Gs、基本比重Gbを使う
Gb＝m₀/(ρ水V)より、全体体積V＝m₀/(ρ水Gb)
壁体積はm₀/(ρ水Gs)。残りの空隙がすべて水で満たされるとする
最大含水率u最大＝100(1/Gb−1/Gs)
例：Gb＝0.40、Gs＝1.50なら約183％。体積基準は飽水体積にそろえる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 20
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第4章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第9回
20
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第4章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
Wood Handbook 2021 第13章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf