## Slide 1
第10回 生物劣化
木材及び木質材料学 第10回
1
木材生物学：生物劣化と利用環境
腐朽・カビ・変色・虫害を区別し、生物と水分・温度等の条件から劣化防止を考える。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第10回
2
壁の成分と、水の所在を学んだ
使用環境で、濡れ方・乾き方は異なる
今日は、生物の働きと劣化条件を分ける
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第10回
3
腐朽菌：細胞壁の成分を分解し、材質や強度を変える
腐朽菌の活動には、水分・温度・酸素・養分と時間が関わる
水をためない形、地面から離す納まり、排水と通風を考える
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 4
菌類と昆虫による生物劣化
木材及び木質材料学 第10回
4
腐朽菌：細胞壁の成分を分解し、材質や強度を変える
カビ・変色菌：表面や材色への影響が目立ち、腐朽と区別する
シロアリ：木材を食害する昆虫。種類で生活様式や必要条件が異なる
ヒラタキクイムシなど：広葉樹辺材等を加害する例がある
色、孔、粉、軟化などの観察を、原因候補と対応させる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 5
生物劣化を考える条件
木材及び木質材料学 第10回
5
生物
環境
時間
成分の分解・材質の変化を、条件から考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 6
腐朽が進む環境
木材及び木質材料学 第10回
6
腐朽菌の活動には、水分・温度・酸素・養分と時間が関わる
雨が当たることだけでなく、水が残る長さと乾く経路を見る
木口、接地部、水平な接合面などは水が入り・残りやすい
乾燥は腐朽の抑制に有効だが、乾材を加害する昆虫もある
対象生物と使用条件に応じて、予防と点検を組み合わせる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第10回
7
観察 | 原因の候補 | 追加で確かめること
表面の色変化 | カビ・変色・別の汚れ等 | 湿り・内部の状態
軟化・崩れ | 腐朽等 | 範囲と支持部の状態
孔・食痕 | 虫害等 | 虫の種類・活動状況
割れ | 乾燥・荷重等も | 方向・深さ・使用履歴
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 8
演習1 屋外教材台の劣化
木材及び木質材料学 第10回
8
屋外の教材台で、端部に水がたまっている
表面に変色。一部は触ると軟らかい
「木材は屋外で使えない」と結論してよいか？
観察・原因候補・追加調査・対策に分ける
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 9
演習1の解説 屋外教材台の劣化
木材及び木質材料学 第10回
9
使用条件と劣化箇所を、まず記録する
腐朽等を疑うが、生物種や内部状態は断定しない
水の排出、乾燥、点検、部材交換等を検討
支持部の劣化は、使用継続の前に確認する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 10
褐色腐朽と白色腐朽
木材及び木質材料学 第10回
10
褐色腐朽では、主にセルロース・ヘミセルロースが分解される
白色腐朽では、リグニンを含む細胞壁成分の分解が進む
褐色化や白色化は手掛かりだが、色だけで菌種を確定しない
初期の劣化でも強度が変わることがあり、質量減少と単純比例しない
外観、内部の損傷範囲、支持・接合部の状態を併せて調べる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 11
水の経路と保守
木材及び木質材料学 第10回
11
濡れる
乾く・流す
水の入口
たまりやすい接合部
乾く経路
点検と部材交換
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 12
予防と保守と資源循環
木材及び木質材料学 第10回
12
水をためない形、地面から離す納まり、排水と通風を考える
適切な表面保護や保存処理は、製品と使用条件に合わせて選ぶ
点検できる接合、交換できる部材は、長く使う工夫になる
自然界での木材の分解は、炭素や養分の循環を支える
使用中の劣化を抑えることと、使用後の資源循環を両方考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 13
演習2 水の経路と予防策
木材及び木質材料学 第10回
13
教室内の棚と、屋外教材を比較する
水が入る・たまる・乾く経路を図示する
使用条件に合わせた予防と点検を提案する
「乾いていれば全ての虫害を防げる」も検討
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 14
演習2の解説 水の経路と予防策
木材及び木質材料学 第10回
14
生物の種類で、必要条件は異なる
乾燥だけで、全ての虫害を保証できない
材料、納まり、保守を組み合わせる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 15
屋外教材台の改善案
木材及び木質材料学 第10回
15
写真で、水の入口・たまり場・乾く経路を示す
腐朽・カビ・虫害の候補を、観察記録と対応させる
排水や接合形状の変更、点検・交換の箇所を提案する
発問：同じ木材でも、置き方で劣化の進み方が変わるのはなぜか
教科書の接点：耐久性・保守・屋外利用／A(1)ア／A(3)ア・イ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第10回
16
① カビの色だけで、強度低下が分かるか
② 水がたまる接合部で、改善できることは？
③ 生物劣化と、自然界の分解の関係は？
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第10回
17
生物・環境・時間をそろえて劣化を考える
水の経路と点検が、利用条件の検討につながる
次は、木材を組み直す木質材料へ進む
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 18
課題A3と復習の整理
木材及び木質材料学 第10回
18
今回までのまとまりを、課題A3「密度と水と劣化」で整理する
講義資料と文献を参照し、回答IDごとに記入する
基本70点・発展30点。途中式、単位、根拠を残す
調べ学習では、出典の該当箇所と自分の判断を分けて記す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第14章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第10回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第14章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62262
Wood Handbook 2021 第15章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62259
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf