## Slide 1
第11回 合板とLVL
木材及び木質材料学 第11回
1
木質材料1：合板・LVLと配向
単板の作り方と積層方向から合板とLVLの特徴を説明し、方向・湿潤条件を指定して選ぶ。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第11回
2
無垢材には、方向差・節・寸法の制約がある
要素を小さくし、配向や積層を設計できる
同じ「接着した木材」でも構成は違う
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第11回
3
単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する
ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法
接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 4
木質材料の構成と製法
木材及び木質材料学 第11回
4
単板、ひき板、小片、繊維など、原料の形を変えて再構成する
節や寸法の制約を調整し、大きさ・形・方向別性能を設計する
製造は原料調整、乾燥、配向・積層、接着、圧締・硬化などを含む
接着品質と水分状態も、完成した材料の性能に関わる
無垢材との比較では、同じ用途と使用期間にそろえる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 5
合板の交差積層
木材及び木質材料学 第11回
5
合板
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 6
単板の製造と合板
木材及び木質材料学 第11回
6
ロータリー切削は丸太を回して連続的な単板を得る方法
スライスは刃で薄く切り出し、化粧用途などにも用いる
合板は、隣接単板の繊維方向を通常ほぼ直交させて積層する
対称な層構成は、反りなどの寸法安定性を考えるうえで重要
表板の方向、単板の厚さ、層数で面内・面外の性能が変わる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第11回
7
比較点 | 合板 | LVL
構成要素 | 単板 | 単板
主な配向 | 交差させて積層 | ほぼ平行に積層
確かめる性能 | 表板方向・層構成 | 主な繊維方向
共通の確認 | 接着・含水状態 | 用途・製品情報
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 8
LVLと方向別性能
木材及び木質材料学 第11回
8
LVLは単板の主な繊維方向をほぼ平行にして積層する材料
単板を接合・積層し、長い部材や大きな断面を構成できる
長手方向の剛性・強度を生かすが、横方向は同じ性能とは限らない
製品によって一部の直交単板を含む構成もある
合板との違いは、単板という要素の共通性と配向の違いから説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 9
演習1 単板の積層方向
木材及び木質材料学 第11回
9
厚さ2 mmの同じ単板5枚を積層する。0°は全体の長手に沿う繊維方向
A：0°／90°／0°／90°／0°、B：0°／0°／0°／0°／0°
① 全厚を求め、合板・LVLのモデルをA・Bに対応させる
② Aの0°層・90°層の合計厚さは、それぞれ何mmか
③ Aの面内二方向の曲げ性能を、全く同じと扱えるか。層の位置も考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 10
演習1の解説 単板と積層方向
木材及び木質材料学 第11回
10
① 全厚2×5＝10 mm。Aは合板、BはLVLの単純化モデル
② Aの0°層は6 mm、90°層は4 mm
③ Aの二方向は、対応する層の厚さ・位置が同じではない
曲げでは外側の層の影響も大きい。積層しただけで完全な等方性にはならない
強度やEの数値を比較するには、単板と製品の条件に対応するデータが必要
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 11
LVLの平行積層
木材及び木質材料学 第11回
11
LVL
要素：単板
主な配向を色分け
層の厚さ・位置も重要
接着と用途の条件も確認
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 12
接着品質と使用環境
木材及び木質材料学 第11回
12
接着は、木材の含水率・表面状態・塗布・圧締・硬化に左右される
乾燥した室内用と、湿潤条件を想定した製品は区別する
接着の耐水性と、木材そのものの吸水・腐朽は別に考える
構造用途では、方向別の製品性能と使用条件を確認する
製品表示は規格・仕様書の最新版により、用途と評価条件を読む
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 13
演習2 棚板の方向と製品条件
木材及び木質材料学 第11回
13
断面と表面の情報を、比較表に整理する
棚板の長手方向と、表板の繊維方向を示す
接着性能と使用環境に不足する情報を探す
同じ厚さでも、同じ性能と断定できるか？
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 14
演習2の解説 棚板の方向と製品条件
木材及び木質材料学 第11回
14
積層方向だけでなく、層の位置や品質も重要
曲げでは表層の向きも効くため、単純平均しない
物性表の方向と、実際の取り付け方向を合わせる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 15
合板の端面を読む学習
木材及び木質材料学 第11回
15
表面の木目と端面の層を併せて観察する
各単板の主な繊維方向を色分けし、合板とLVLを比べる
発問：同じ単板から作る二材料で、曲げや寸法変化が違う理由は何か
期待する説明：配向と層構成が違い、用途に応じて性能を調整している
教科書の接点：木質材料の構成と利用／A(1)ア・イ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第11回
16
① 合板とLVLの要素は何か
② 合板は完全な等方性材料か
③ 屋外用の判断には何を確認するか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第11回
17
構成要素と積層方向で、木質材料を分類
製品の方向と、試験値の方向を対応させる
次は、小片・繊維を使うボード類へ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 18
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第11回
18
合板とLVLの、要素・配向・用途を図で比較
棚板に使う場合の追加確認事項を三つ挙げる
発展：同じ層数でも層厚が違う場合を考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第10章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第11回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

## Slide 20
参考資料と調べ学習
開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第11回
20
Notes: 参考資料
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf