## Slide 1
第12回 ボード類
木材及び木質材料学 第12回
1
木質材料2：パーティクルボード等
小片・繊維・ストランド等の要素と製法、密度・配向・使用条件の違いから製品を比較する。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第12回
2
合板・LVLは単板を組み直した材料
今日は、さらに小さい要素に着目する
表面の見た目と、内部の構成を分けて観察
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第12回
3
木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する
木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する
密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 4
パーティクルボードの製造と性質
木材及び木質材料学 第12回
4
木材を小片にし、乾燥・分級・接着剤添加の後に成形する
熱圧で圧密・硬化させ、表層と内部の要素や密度を調整する
表面の平滑さと、端面の小片の組合せを観察する
ねじ保持は密度だけでなく、面・端面、下穴、留付け条件にも依存する
端材や再生木材を利用できる一方、用途に合う品質管理が必要
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 5
パーティクルボードの要素
木材及び木質材料学 第12回
5
小片を要素にする
粒の大きさと層構成
密度分布と接着
端面・接合・耐湿性
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 6
繊維板とMDF
木材及び木質材料学 第12回
6
木材を繊維状にほぐして、再び板に成形する
MDFは中密度繊維板で、微細な要素による平滑な表面が特徴
切削や表面仕上げに適した製品があるが、製品差も大きい
密度、厚さ方向の密度分布、接着、耐湿性が性能に関わる
端面への接合と吸水による厚さ変化も、採用前に確認する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第12回
7
材料 | 主な要素 | 確認すること
PB | 小片 | 層・密度・接合位置
MDF等 | 繊維 | 密度・加工・湿潤条件
OSB | ストランド | 要素の配向・方向別性能
共通 | 製法・接着 | 厚さ・用途・製品情報
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 8
演習1 ボードの密度
木材及び木質材料学 第12回
8
試料A：300×300×10 mm、質量630 g
試料B：同寸法、質量450 g
体積と密度を求める
密度だけで、ねじ保持や耐湿性まで順位付けできるか？
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 9
演習1の解説 ボードの密度
木材及び木質材料学 第12回
9
体積 = 900 cm³
A：0.700 g/cm³ = 700 kg/m³
B：0.500 g/cm³ = 500 kg/m³
接合・耐湿性等には、製品別データが必要
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 10
OSBとストランドの配向
木材及び木質材料学 第12回
10
OSBは細長いストランドを、層ごとに配向させて成形する
表層と内層の方向を組み合わせ、面材としての性能を調整する
主軸方向とそれに直交する方向で、曲げ性能などが異なる
見える木片の向きと、製品表示の評価方向を対応させる
PB・MDF・OSBは要素の形と配向から区別できる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 11
繊維板の要素
木材及び木質材料学 第12回
11
細かな繊維を要素にする
密度・製法で性質が変わる
表面と端面を観察
用途に合う製品情報
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 12
ボード類の性能を比較する項目
木材及び木質材料学 第12回
12
密度：体積当たりの質量。含水状態も記録する
曲げ：厚さ、主軸方向、試験の支点間距離などをそろえる
ねじ保持：面か端面か、ねじ径・下穴・端距離などを確認する
水分：吸水、厚さ膨張、接着性能と、使用環境を確認する
化粧面だけで内部を判断せず、断面と製品情報を読む
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 13
演習2 家具側板の材料選択
木材及び木質材料学 第12回
13
家具の側板をPB・MDF・合板から仮に選ぶ
材厚・荷重・接合・濡れ方を条件に加える
端面へねじ留めする場合の確認事項を列挙
不足情報と、確かめる試験を提案する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 14
演習2の解説 家具側板の材料選択
木材及び木質材料学 第12回
14
密度の比較は、同じ含水状態で行う
ねじ保持は、面／端面や留め方も確認
表面の化粧層から、内部の性能を即断しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 15
PBとMDFとOSBを見分ける
木材及び木質材料学 第12回
15
端材の断面・表面から、小片・繊維・ストランドを観察する
表面の化粧だけでなく、内部の構成を比較する
発問：ねじを留める位置や水への強さを、外観だけで決められるか
追加資料：製品の仕様表と、面・端面を分けた接合試験結果
教科書の接点：木質材料の種類と用途／A(1)ア・イ／A(2)イ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第12回
16
① PBとMDFは、主な要素がどう違うか
② OSBの向きを、取り付け時に見る理由は？
③ 高密度なら必ず耐水性が高いか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第12回
17
要素の大きさ・形・配向・密度を対応させる
接合と湿潤条件を含めて、用途を選ぶ
次は、ひき板を積層した集成材・CLTへ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 18
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第12回
18
PB・MDF・OSBを要素と配向の図で比較
家具用板材を一つ選び、採用条件を説明
発展：表層と内部の密度差の意味を考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第11章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第12回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf