## Slide 1
第13回 集成材とCLT
木材及び木質材料学 第13回
1
木質材料3：集成材・CLT
ひき板の平行積層と直交積層を区別し、構成・方向・品質管理と利用上の特徴を説明する。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第13回
2
単板・小片・繊維の木質材料を比較した
今日は、ひき板をどう並べるかに注目
要素と配向を、合板・LVLと区別する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第13回
3
ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する
板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する
製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 4
集成材とラミナの配置
木材及び木質材料学 第13回
4
ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する
乾燥・選別・接合・圧締を管理し、断面や長さを構成する
ラミナの等級や配置を調整して、部材の性能を設計する
曲げでは表層の役割が大きく、層の位置が性能に影響する
節を分散できても、節や接着部の影響が自動的に消えるわけではない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 5
集成材の平行積層
木材及び木質材料学 第13回
5
集成材
要素：ひき板等
主な配向を色分け
荷重方向と層構成
厚さだけで性能は決まらない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 6
CLTの層構成と荷重方向
木材及び木質材料学 第13回
6
板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する
合板と似た交差積層でも、原料は単板ではなく板材
面内の力、面外の曲げ、主なスパン方向を区別する
直交層のせん断変形なども、曲げやたわみに関係する
層数、層厚、配向、接着、接合を製品の条件として読む
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第13回
7
材料 | 要素 | 主な積層の考え方
合板 | 単板 | 交差積層
LVL | 単板 | ほぼ平行積層
集成材 | ひき板等 | ほぼ平行積層
CLT | ひき板の層 | 主に直交積層
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 8
演習1 平行積層と直交積層
木材及び木質材料学 第13回
8
厚さ30 mmの層を5層、同じ厚さに積層
A：主な繊維方向を平行にする
B：0°/90°/0°/90°/0°にする
全厚と材料の分類、性能比較に必要な条件を答える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 9
演習1の解説 平行積層と直交積層
木材及び木質材料学 第13回
9
全厚は150 mm
Aは集成材、BはCLTの模式的な構成
同じ厚さでも、配向と荷重方向が違う
単純なEの平均で、CLTの曲げ性能を決めない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 10
部材の性能と接合部
木材及び木質材料学 第13回
10
Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性
積層材では各層の位置と方向が異なるため、Eの単純平均では扱えない
部材間の金物・ねじ・接着などが荷重を伝える
接合部のすべりや局部的な応力も、構造全体の変形・破壊に関わる
大断面の利用には、運搬・施工・水分管理も必要になる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 11
CLTの直交積層
木材及び木質材料学 第13回
11
CLT
要素：ひき板等
主な配向を色分け
荷重方向と層構成
厚さだけで性能は決まらない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 12
品質情報と利用条件
木材及び木質材料学 第13回
12
製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する
実測平均値、製品の表示値、設計で用いる数値を区別する
施工中や使用中の濡れ、木口や接合部の水分管理も考える
点検・補修・交換を含めて、長く使える納まりを検討する
学校では、構成と荷重の関係を模型や断面写真で説明できることを目指す
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 13
演習2 梁と面材の使い分け
木材及び木質材料学 第13回
13
梁として使う場合／面材として使う場合を比較
主な荷重方向と、各層の繊維方向を図示
支え方・接合部・水分の条件も書き加える
必要な製品データと、未知の条件を整理する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 14
演習2の解説 荷重を伝える層と接合
木材及び木質材料学 第13回
14
梁ではスパンに沿った配向と、曲げの引張側・圧縮側を確認する
面材では面内・面外と、主な支持方向を指定する
直交層のせん断変形、接合部のすべり、水分による動きも考える
製品情報は、材料名だけでなく層構成と試験方向が対応する箇所を読む
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 15
単板と板材の積層模型
木材及び木質材料学 第13回
15
同じ形式の図で、合板・LVL・集成材・CLTを比較する
第一の軸は要素の大きさ、第二の軸は配向の違い
模型に荷重方向と支える位置を書き込む
発問：同じ木材量でも、使う向きや層の配置で何が変わるか
教科書の接点：丈夫な部材・構造と材料利用／A(1)ア・イ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第13回
16
① 合板とCLTの要素の違いは？
② 集成材は、各層の繊維を交互に直交させるか
③ 全厚が同じなら、曲げ性能も同じか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第13回
17
要素と積層方向で、主要な製品を分類
製品情報と使用条件で、性能を判断する
次は、加工・接合を含む材料選択へ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 18
復習と次の学習
木材及び木質材料学 第13回
18
4製品の要素と配向を、同じ形式の図で比較
荷重方向を指定し、どの製品情報が必要か説明
発展：層を増やす以外の性能調整方法を考える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第11章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
教育図書 R7内容解説 目次・掲載見本
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第13回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第11章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258
Wood Handbook 2021 第12章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf