## Slide 1
第14回 加工と材料選択
木材及び木質材料学 第14回
1
木質材料の選択・加工・利用
無垢材と木質材料を、同じ機能・荷重・湿り方・加工設備・保守条件で比較して選ぶ。
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 2
今回の前提を確かめる
木材及び木質材料学 第14回
2
木材の構造と、木質材料の構成を学んだ
同じ用途・荷重・環境にそろえて比較する
今回は、加工・接合と保守まで選択に含める
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 3
今回考える三つの関係
木材及び木質材料学 第14回
3
用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか
縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する
同じ機能・荷重・使用期間で比較する
演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 4
材料選択の要求条件
木材及び木質材料学 第14回
4
用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか
荷重と寸法：重さ、支点間距離、幅、高さ、支持方法
環境：屋内外、水拭き、雨、湿度変動、乾燥しやすさ
加工と接合：使える工具、経験、作業時間、留付け位置
保守と資源：点検、修理、交換、歩留まり、再利用
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 5
断面とEを含む材料比較
木材及び木質材料学 第14回
5
F
L
中央集中荷重・単純支持
材料のEと、断面のIを分けて比較
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 6
加工方向と繊維の向き
木材及び木質材料学 第14回
6
縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する
かんな掛けでは、繊維の傾きと切削方向により逆目が生じうる
木口では繊維を横切るため、側面とは切削の条件が変わる
節や目切れの部分では、局所の繊維方向と仕上がりも確認する
試し削りの記録には、面・切削方向・水分・刃の状態を添える
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 7
比較するデータと条件
木材及び木質材料学 第14回
7
候補のモデル値 | 厚さ / mm | 曲げE / MPa
A | 15 | 10,000
B | 18 | 5,000
共通条件 | 幅80、長さ600 mm | 中央100 N・単純支持
用途 | 屋内の小物棚 | 水拭きと接合条件も確認
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 8
演習1 曲げ剛性EIの比較
木材及び木質材料学 第14回
8
候補AとBのEIを比較する
同じ荷重で、どちらがたわみにくいか？
I = bh³/12で、式から判断する
実際の製品を決めるために、不足情報を挙げる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 9
演習1の解説 曲げ剛性EIの比較
木材及び木質材料学 第14回
9
IはA：22,500、B：38,880 mm⁴
EIはA：2.25×10⁸、B：1.944×10⁸ N·mm²
たわみはA：約2.00、B：約2.31 mm
Eだけでなく、厚さ・接合・耐湿性等を確認
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 10
接合部に力を伝える
木材及び木質材料学 第14回
10
ねじや釘は、せん断・引抜きなど、作用する力の種類を確かめる
材端や縁に近い留付けは、割裂などの原因になりうる
下穴、ねじ径、材厚、端距離は、材料と製品に合わせて検討する
接着は、面の適合・表面状態・含水率・圧締・硬化時間を確認する
無垢材の幅方向の動きと、合板・ボードの端面への接合を区別する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 11
接合部と加工条件
木材及び木質材料学 第14回
11
接合部の模式図
材厚と、端・縁からの位置
作用する力の向き
下穴・工具・接合条件
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 12
環境への影響と使用期間
木材及び木質材料学 第14回
12
同じ機能・荷重・使用期間で比較する
材料の生産、乾燥・接着・加工、輸送、使用と保守、廃棄を考える
少ない材料量でも、寿命が短ければ交換の負担が増える
修理、分解、再利用のしやすさを、製作段階で考える
木材という材料名だけで、全ての環境指標の優劣を決めない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 13
演習2 小物棚の採用案
木材及び木質材料学 第14回
13
無垢材・合板・PB等から棚板と側板を選ぶ
加工方向・接合位置・支持点を図示する
選んだ理由と、採用を見送る条件を書く
物性データと加工観察を、両方の根拠にする
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 14
演習2の解説 小物棚の採用案
木材及び木質材料学 第14回
14
厚さを変えると、材料の順位も変わりうる
荷重条件と製品の試験方向を一致させる
最安・最高強度等、一つの指標で即決しない
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 15
用途に合わせた材料選択の発問
木材及び木質材料学 第14回
15
課題：持ち運ぶ小物棚を、軽さ・たわみ・接合から選ぶ
各案の満たす条件と、満たさない条件を表にする
新しい条件として水拭きや修理を加え、選択を見直す
評価：最終案だけでなく、変更した条件と根拠を説明する
教科書の接点：設計・製作・評価と改善／A(2)ア・イ／A(3)ア・イ
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 16
確認問題
木材及び木質材料学 第14回
16
① 材料を比べる前に決める条件を三つ挙げる
② 材料のEが半分なら、必ずたわみが2倍か
③ 接着剤の名前だけで性能を保証できるか
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 17
要点の整理
木材及び木質材料学 第14回
17
構造・物性・加工・環境を、利用条件で結ぶ
データと観察から、採用理由を説明する
次回は、技術科の指導計画へ統合する
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 18
次回の授業構想の準備
木材及び木質材料学 第14回
18
中学校50分授業で、材料選択のどの理解を確かめるか一つ選ぶ
学習目標、生徒の比較活動、提出物、達成の基準をメモする
使用する写真・試料・提供データと、比較条件をそろえる
このメモを課題A4の授業構想へ発展させる
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf

## Slide 19
参考資料と読み進め方
Wood Handbook 2021 第5章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
学習指導要領解説 A 材料と加工の技術
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第14回
19
Notes: 参考資料
Wood Handbook 2021 第5章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244
Wood Handbook 2021 第8章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253
Wood Handbook 2021 第10章 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62250
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

## Slide 20
参考資料と調べ学習
東京書籍 R7年間指導計画 PDF3～5頁
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf
講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する
木材及び木質材料学 第14回
20
Notes: 参考資料
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/chu/gijutsu/download/documents/R7gijutsu_keikaku.pdf